4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

√

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

地面防水构造：地面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料，沿墙面上翻至1.8m高度，形成连续封闭的防水层；防水层上铺设细石混凝土保护层，再铺贴防滑瓷砖，地漏及阴阳角部位做圆弧过渡并增设防水附加层，有效防止积水渗漏，适应南京地区潮湿多雨的气候环境。 墙面防潮构造：墙面在1.8m以下范围与地面防水层连通，1.8m以上至顶棚底部设置防潮腻子+防霉乳胶漆体系，阻断潮气向室内扩散；瓷砖墙面采用防水瓷砖胶与勾缝剂，避免水汽渗透至墙体内部，防止墙体发霉、返潮。 顶棚防潮构造：顶棚采用防水石膏板+耐水腻子+防霉涂料，或选用铝扣板吊顶，表面具备良好的防潮抗霉性能；吊顶内部设置通风换气口，配合排风机及时排出潮湿空气，降低顶棚结露、发霉风险。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

- 相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 - 防水、防潮相关材料的决算清单、防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告