预拌混凝土与预拌砂浆应用说明

一、编制依据

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015年版）

《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）

《预拌砂浆》（GB/T 25181-2019）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019，2024年版）第2.2.4条

《四川省绿色建筑评价标准》相关要求

二、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |
| 混凝土用量 | 约4000 m³ |
| 砂浆用量 | 约600 m³ |

三、预拌混凝土应用说明

（一）应用范围

本项目所有现浇混凝土结构构件，包括基础、框架柱、框架梁、楼板、楼梯等，均采用预拌混凝土，应用比例达到100%。

（二）技术指标

| 项目 | 技术指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土强度等级 | C30、C40、C50 | GB 50010 |
| 抗渗等级 | P6（基础及地下部分） | GB 50164 |
| 坍落度 | 180±20 mm | GB/T 14902 |
| 水胶比 | ≤0.50 | GB 50010 |
| 氯离子含量 | ≤0.15% | GB/T 14902 |
| 碱含量 | ≤3.0 kg/m³ | GB/T 14902 |

（三）质量控制要求

原材料控制：

水泥采用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5级；

粗骨料采用5～25mm连续级配碎石，含泥量≤1.0%；

细骨料采用中砂，含泥量≤3.0%；

外加剂选用高效减水剂，与水泥适应性良好。

配合比设计：

配合比由预拌混凝土供应商根据原材料性能、强度等级、施工要求进行设计；

配合比经试配验证，7天及28天强度满足设计要求；

配合比报监理单位审核后使用。

生产过程控制：

预拌混凝土生产企业具备相应资质，并通过ISO9001质量管理体系认证；

生产过程按GB/T 14902要求进行原材料检验、配合比控制、出厂检验；

每批次混凝土提供出厂合格证及配合比通知单。

运输与交付：

混凝土运输采用专用搅拌运输车，运输时间控制在90分钟以内；

到现场后检查坍落度，不符合要求的混凝土退回处理；

现场制作混凝土试块，按规定养护、送检。

（四）供应商资质

本项目预拌混凝土拟选用绵阳市当地具备以下条件的供应商：

具有预拌混凝土专业承包资质；

具备与供应量相匹配的生产能力；

近三年无重大质量安全事故记录。

四、预拌砂浆应用说明

（一）应用范围

本项目所有建筑砂浆，包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆等，均采用预拌砂浆，应用比例达到100%。

| 砂浆类型 | 强度等级 | 应用部位 |
| --- | --- | --- |
| 砌筑砂浆 | M5、M7.5 | 加气混凝土砌块墙体砌筑 |
| 抹灰砂浆 | M10、M15 | 墙面、顶棚抹灰 |
| 地面砂浆 | M15 | 楼地面找平层 |

（二）技术指标

| 项目 | 技术指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 砌筑砂浆强度等级 | M5、M7.5 | GB/T 25181 |
| 抹灰砂浆强度等级 | M10、M15 | GB/T 25181 |
| 保水率 | ≥88% | GB/T 25181 |
| 凝结时间 | 3～8小时 | GB/T 25181 |
| 2h稠度损失率 | ≤30% | GB/T 25181 |

（三）质量控制要求

原材料控制：

水泥采用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5级；

砂采用中砂，含泥量≤5.0%；

外加剂符合相关标准要求。

生产过程控制：

预拌砂浆生产企业具备相应生产能力；

生产过程按GB/T 25181要求进行原材料检验、配合比控制、出厂检验；

每批次砂浆提供出厂合格证。

运输与交付：

干混砂浆采用专用罐车运输，现场储存于砂浆罐中；

湿拌砂浆运输时间控制在2小时以内；

现场检测砂浆稠度、保水性等指标。

五、环保效益分析

| 材料类型 | 传统现场搅拌 | 采用预拌 | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 现场搅拌，扬尘大，质量不稳定 | 工厂化生产，封闭作业 | 减少扬尘90%以上，质量可控 |
| 砂浆 | 现场搅拌，材料浪费，噪音扰民 | 精准计量，封闭运输 | 减少材料浪费15%，降低噪音 |

六、施工管理措施

进场验收：预拌混凝土、预拌砂浆进场时，核对出厂合格证、配合比通知单、原材料检验报告等质量证明文件。

现场检验：按规范要求取样制作试块，进行坍落度、稠度检测，确保符合设计要求。

见证取样：混凝土试块、砂浆试块由监理单位见证取样，送具备资质的检测机构检测。

资料归档：收集整理预拌混凝土、预拌砂浆的质量证明文件、检测报告、施工记录等，形成完整的技术档案。

七、结论

本项目建筑主体结构现浇混凝土均采用预拌混凝土，建筑砂浆均采用预拌砂浆，应用比例均达到100%。预拌混凝土和预拌砂浆的技术指标、质量控制及施工管理均符合《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《预拌砂浆》（GB/T 25181）及《混凝土结构设计规范》（GB 50010）等相关标准要求。