驻马店博物馆免支撑楼板专项施工记录

一、工程概况

1. 工程名称：驻马店市博物馆绿色建筑设计项目

2. 施工部位：展厅、公共区域、办公区楼板（免支撑现浇钢筋混凝土楼板）

3. 结构形式：钢筋混凝土框架结构，楼板采用免支撑预制叠合板+现浇面层体系

4. 设计参数：楼板总厚度120mm（预制底板60mm+现浇面层60mm），混凝土强度等级C30，钢筋采用HRB400E

5. 施工日期：2026年X月X日—2026年X月X日

6. 施工单位：XX建设工程有限公司

7. 监理单位：XX工程监理有限公司

二、施工依据

1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204‑2015）

2. 《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1‑2014）

3. 项目结构设计图纸、免支撑楼板专项施工方案

4. 预制叠合板出厂合格证、检测报告

三、施工准备记录

（一）材料进场验收

1. 预制叠合板

规格：60mm厚，尺寸符合设计要求，表面平整、无裂缝、缺角

出厂合格证、强度检测报告齐全，混凝土强度达到设计要求

进场数量：XX块，验收合格，准予使用

2. 钢筋

HRB400E钢筋，规格Φ8@150、Φ10@200，进场复试合格

钢筋表面无锈蚀、油污，尺寸偏差符合规范

3. 混凝土

预拌C30混凝土，坍落度160±20mm，配合比通知单齐全

进场坍落度检测合格，和易性良好

（二）现场准备

1. 框架梁、柱施工完成，强度达到设计要求，表面清理干净

2. 测量放线：楼板标高、轴线、叠合板安装位置线精准标注

3. 支撑体系检查：免支撑体系节点连接牢固，临时固定措施到位

4. 施工机具：混凝土泵车、振捣棒、抹光机等调试合格

四、施工过程记录

（一）预制叠合板安装

1. 吊装

采用专用吊具，平稳起吊，避免碰撞

按放线位置精准就位，标高偏差≤±5mm，相邻板高差≤3mm

安装顺序：从中间向两侧推进，确保板间缝隙均匀（20±5mm）

2. 临时固定

叠合板与框架梁、柱采用钢筋焊接临时固定，连接牢固

板间设置拉结钢筋，防止位移、变形

3. 验收

安装完成后，监理单位验收，标高、位置、平整度均符合要求，进入下道工序

（二）钢筋绑扎

1. 叠合板表面清理干净，洒水湿润

2. 按设计图纸绑扎面层钢筋，钢筋间距、保护层厚度（15mm）符合规范

3. 钢筋搭接长度、锚固长度满足要求，绑扎牢固，无松动、变形

4. 隐蔽工程验收合格，签署记录

（三）混凝土浇筑

1. 浇筑前，叠合板缝隙封堵严密，防止漏浆

2. 采用分层浇筑，每层厚度≤300mm，振捣密实，避免漏振、过振

3. 浇筑过程中，专人监测叠合板变形、位移，及时调整

4. 浇筑完成后，表面刮平、抹光，初凝后覆盖保湿养护

（四）养护与拆模

1. 养护方式：洒水养护，养护期≥7d

2. 混凝土强度达到设计强度100%后，拆除临时固定措施

3. 拆模后检查：楼板表面无裂缝、蜂窝、麻面，平整度符合要求

五、质量验收记录

（一）主控项目

1. 预制叠合板质量合格，安装位置、标高准确

2. 钢筋规格、数量、绑扎质量符合设计及规范要求

3. 混凝土强度等级符合设计，试块检测合格（强度代表值≥30MPa）

4. 楼板无裂缝、变形、渗漏等质量缺陷

（二）一般项目

1. 楼板表面平整度：≤8mm（2m靠尺检查）

2. 板间缝隙填充密实，无开裂

3. 保护层厚度偏差：±3mm

（三）验收结论

免支撑楼板施工质量符合设计及规范要求，验收合格，准予进入后续施工。

六、安全文明施工记录

1. 吊装作业专人指挥，吊具、索具定期检查，无安全隐患

2. 施工现场设置警示标识，作业人员佩戴安全帽、安全带

3. 混凝土浇筑、振捣作业规范，无扬尘、噪声污染

4. 施工垃圾及时清理，现场整洁有序

七、问题与整改记录

1. 局部叠合板安装标高偏差6mm，已通过垫片调整至合格范围

2. 个别钢筋绑扎间距偏差，已重新绑扎整改

3. 整改完成后，复查合格，无遗留问题

八、总结

本项目免支撑楼板施工过程规范，材料验收严格，工序管控到位，质量、安全均符合要求。免支撑体系减少了支撑材料投入，缩短了工期，降低了施工成本，符合绿色建筑施工理念，为后续工程施工奠定良好基础。

记录日期：2026年X月X日