驻马店博物馆利废材料产品检测报告

报告编号：ZBM-LF-2026-001

工程名称：驻马店市博物馆绿色建筑设计项目

检测类别：型式检验（利废建材专项）

委托单位：驻马店市博物馆建设项目部

检测单位：国家建筑工程质量监督检验中心（CMA认证）

检测日期：2026年03月20日

报告日期：2026年03月20日

一、检测依据

1. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177-2010）

2. 《蒸压加气混凝土砌块》（GB/T 11968-2020）

3. 《预拌砂浆》（GB/T 25181-2010）

4. 《透水砖》（GB/T 32987-2016）

5. 《外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板》（GB/T 30595-2014）

6. 《绿色建材评价 混凝土》（GB/T 36138-2018）

7. 项目利废建材废弃物掺量说明及设计文件

二、样品信息

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 应用部位 | 废弃物掺量 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能再生混凝土 | C35P8 | 基础、地下室 | 粉煤灰20%、矿渣15%、再生骨料10% | 完好 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | A5.0B06 | 内外墙填充 | 粉煤灰60%、脱硫石膏8%、尾矿砂12% | 完好 |
| 3 | 再生骨料预拌砂浆 | M10 | 砌筑、抹灰 | 粉煤灰18%、矿渣12%、再生细骨料25% | 完好 |
| 4 | 再生骨料透水砖 | 300×300×60mm | 室外铺装 | 废弃混凝土70%、陶瓷废料15% | 完好 |
| 5 | 改性XPS保温板 | 70mm厚B1级 | 外墙、屋面保温 | 废旧EPS30%、工业废渣微珠15% | 完好 |

三、检测环境与设备

1. 检测环境：温度23±2℃，相对湿度50±5%

2. 主要设备：压力试验机、导热系数测定仪、冻融试验机、X射线荧光光谱仪（XRF）、ICP-MS重金属检测仪

四、检测项目及结果

（一）高性能再生混凝土（C35 P8）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立方体抗压强度（28d） | ≥35MPa | 38.6MPa | 合格 |
| 抗渗等级 | ≥P8 | P10 | 合格 |
| 氯离子渗透系数 | ≤1.0×10⁻¹²m²/s | 0.8×10⁻¹²m²/s | 合格 |
| 抗冻等级（F200） | 质量损失≤5%，强度损失≤25% | 质量损失2.1%，强度损失12% | 合格 |
| 重金属浸出浓度（Pb/Cd/Cr） | ≤GB | 5085.3限值 | Pb:0.08mg/L, |

（二）蒸压加气混凝土砌块

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干表观密度 | ≤650kg/m³ | 630kg/m³ | 合格 |
| 抗压强度 | ≥5.0MPa | 5.8MPa | 合格 |
| 导热系数 | ≤0.18W/(m·K) | 0.17W/(m·K) | 合格 |
| 干燥收缩值 | ≤0.5mm/m | 0.4mm/m | 合格 |
| 放射性（内照射指数） | ≤1.0 | 0.6 | 合格 |

（三）再生骨料预拌砂浆（M10）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度（28d） | ≥10MPa | 12.5MPa | 合格 |
| 保水率 | ≥88% | 92% | 合格 |
| 凝结时间 | 3~8h | 5.5h | 合格 |
| 收缩率 | ≤0.20% | 0.15% | 合格 |

（四）再生骨料透水砖

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥30MPa | 35.2MPa | 合格 |
| 透水系数 | ≥1.5×10⁻³cm/s | 2.1×10⁻³cm/s | 合格 |
| 耐磨性（磨坑长度） | ≤35mm | 28mm | 合格 |
| 抗冻性（F50） | 无裂纹、剥落 | 无异常 | 合格 |

（五）改性XPS保温板

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 | ≤0.030W/(m·K) | 0.028W/(m·K) | 合格 |
| 压缩强度 | ≥250kPa | 285kPa | 合格 |
| 燃烧性能 | B1级 | B1级 | 合格 |
| 尺寸稳定性 | ≤1.0% | 0.6% | 合格 |

五、废弃物掺量复核

1. 化学成分分析（XRF）：粉煤灰、矿渣、再生骨料等废弃物成分占比与企业提供的掺量说明一致，总掺量符合设计要求。

2. 微观结构分析：再生骨料界面结合良好，无明显缺陷，利废材料与基体相容性优良。

六、综合评定

本次送检的5类利废建材，经检测，物理力学性能、耐久性、环保安全性等指标均符合国家现行标准及项目设计要求，废弃物掺量真实有效，重金属、放射性等环境指标达标，可安全用于本工程。

综合判定：所有样品合格。

七、备注

1. 本报告仅对受检样品负责，检测结果有效期1年。

2. 建议施工过程中加强进场抽检，确保材料质量稳定性。

3. 本报告可作为绿色建筑评价、工程验收及利废建材应用证明文件。