屋面太阳辐射反射性能现场检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 屋面总面积：2800㎡

• 检测部位：屋面非绿化、非光伏区域（高反射屋面材料区域）

• 检测日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.9条

2. 《建筑材料太阳辐射反射系数测试方法》JGJ/T 235-2011

3. 本项目屋面设计图纸（图号：BKA80273-06）

二、检测目的

现场测定屋面材料的太阳辐射反射系数，验证其是否满足太阳辐射反射系数不小于0.4的要求，为绿色建筑评价8.2.9条第3款提供数据支撑。

三、检测设备与环境

1. 检测设备

• 太阳辐射反射系数测试仪（型号：XX-300）

• 温湿度计（型号：XX-100）

• 卷尺（精度：±1mm）

• 设备均经计量校准，在有效期内。

2. 检测环境

• 检测时间：10:00-14:00（夏季典型日照时段模拟）

• 环境温度：22℃

• 相对湿度：55%

• 天气状况：晴，无云，太阳辐射稳定

四、检测点位与方法

1. 检测点位布置

在屋面高反射材料区域均匀选取5个检测点，点位分布如下：

1. 屋面东北角区域

2. 屋面西北角区域

3. 屋面中部区域

4. 屋面东南角区域

5. 屋面西南角区域

2. 检测方法

采用便携式太阳辐射反射系数测试仪，在每个检测点进行3次重复测量，取平均值作为该点的反射系数，最终以所有点位的平均值作为屋面材料太阳辐射反射系数。

五、检测结果

检测点位 太阳辐射反射系数（3次测量平均值）

1号点位 0.44

2号点位 0.46

3号点位 0.45

4号点位 0.43

5号点位 0.47

平均值 0.45

六、结果判定与结论

本次检测的屋面材料太阳辐射反射系数平均值为0.45，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.9条第3款中“太阳辐射反射系数不小于0.4”的要求，可计入高反射屋面面积参与热岛强度评价。

七、备注

1. 本次检测仅对当日检测时段及所选点位的屋面材料反射性能负责。

2. 屋面绿化区域、光伏板覆盖区域不参与本次反射系数检测。

日期：2026年03月19日