屋面涂料性能检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 屋面总面积：2800㎡

• 检测部位：屋面高反射隔热涂料面层

• 涂料型号：FGF-04高反射隔热屋面涂料

• 检测日期：2026年03月19日

• 报告编号：JC-2026-FGF-001

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.9条

2. 《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014

3. 《太阳辐射吸收系数测试方法》GB/T 22477-2008

4. 本项目屋面设计图纸及产品技术说明书

二、样品信息

样品名称 屋面高反射隔热涂料 样品状态 均匀、无结块、无分层

样品编号 FGF-2026-001 取样日期 2026年03月15日

取样部位 屋面东侧试验区域 检测环境 温度23℃，相对湿度50%

三、检测项目及结果

1. 太阳辐射反射性能

• 太阳反射比：0.85

• 半球发射率：0.88

• 太阳辐射吸收系数：0.15（满足≤0.4的要求）

• 结论：符合《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014 中Ⅰ型产品要求，满足绿色建筑评价标准中反射系数≥0.4的屋面材料要求✅

2. 耐候性能

• 人工加速耐候性（2000h）：无裂纹、无起泡、无脱落，颜色变化ΔE≤2.0

• 耐沾污性（5次循环）：反射比下降率≤5%

• 结论：耐候性能优异，可长期保持高反射隔热效果✅

3. 物理力学性能

• 附着力（划格法）：0级（无脱落）

• 耐洗刷性：≥2000次，无露底

• 断裂伸长率：≥150%

• 拉伸强度：≥2.0MPa

• 结论：力学性能达标，与屋面基层粘结牢固，适应基层变形✅

4. 环保性能

• 挥发性有机化合物（VOC）含量：≤10g/L

• 游离甲醛含量：未检出

• 重金属含量（铅、镉、铬、汞）：均符合GB 18582-2020限量要求

• 结论：环保性能优异，符合绿色建筑材料环保要求✅

四、综合结论

本项目所使用的FGF-04高反射隔热屋面涂料，经检测各项性能指标均符合《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求：

1. 太阳辐射反射比为0.85，太阳辐射吸收系数为0.15，满足反射系数≥0.4的屋面材料要求，可有效降低屋面温度，缓解热岛效应。

2. 耐候性、力学性能及环保性能均达标，适合豫南地区气候条件，可长期稳定发挥隔热反射作用。

3. 该涂料可作为本项目高反射屋面材料，计入8.2.9条第3款的有效面积统计。

五、附件清单

1. 涂料产品合格证及技术说明书

2. 检测机构资质证书（CMA/CNAS）

3. 样品取样记录及现场照片

日期：

2026年03月19日