旧建筑结构检测报告

报告编号：BKA80273-OLD-STR-2026

项目名称：浮光方序博物馆（旧建筑利用部分）

委托单位：豫南浮光方序博物馆建设有限公司

检测单位：豫南建筑工程质量检测中心

检测日期：2026年3月10日

报告日期：2026年3月17日

一、工程概况

1. 项目背景：本项目为豫南绿色现代博物馆，在建设过程中合理利用场地内既有旧建筑（原豫南地区工业厂房，建成于1998年），通过结构加固与功能改造，实现既有资源的循环利用，对应绿色建筑评价标准9.2.2条第3款（得8分）。

2. 旧建筑基本信息：

◦ 建筑层数：2层

◦ 结构形式：钢筋混凝土框架结构

◦ 原建筑面积：1200㎡

◦ 改造后功能：博物馆临时展厅及后勤辅助用房

二、检测依据

1. 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015年版）

2. 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

3. 《既有建筑鉴定与加固改造技术标准》（GB 51367-2019）

4. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

5. 项目设计图纸及旧建筑原始竣工资料

三、检测内容与方法

（一）外观与损伤检测

• 采用肉眼观测+尺量的方式，对旧建筑结构构件（梁、柱、板、基础）的裂缝、变形、剥落、露筋等损伤情况进行全面排查。

• 结果：未发现影响结构安全的结构性裂缝，局部存在混凝土表面风化、粉刷层脱落，无明显变形或倾斜。

（二）混凝土强度检测

• 采用回弹法对梁、柱、板等构件进行混凝土强度抽样检测，共抽取构件30个，测区120个。

• 结果：混凝土强度推定值为C25~C30，满足原设计强度等级要求，可满足改造后使用功能的承载力需求。

（三）钢筋配置与锈蚀检测

• 采用电磁感应法检测钢筋保护层厚度及间距，采用半电池电位法检测钢筋锈蚀状况。

• 结果：钢筋保护层厚度符合规范要求，钢筋锈蚀电位值均在-200mV以上，无明显锈蚀风险，钢筋配置满足原设计要求。

（四）结构变形与沉降检测

• 采用全站仪+水准仪对建筑整体倾斜、楼面挠度及基础沉降进行测量。

• 结果：建筑最大倾斜率为0.12‰（远小于规范限值0.3‰），楼面最大挠度为L/350（满足规范限值L/250），基础沉降稳定，无不均匀沉降现象。

（五）节点与连接检测

• 对框架节点、梁柱连接部位进行外观检查与承载力验算，复核节点构造是否满足改造后荷载要求。

• 结果：节点构造完整，无松动或破坏，承载力满足改造后博物馆使用功能的荷载要求。

四、检测结论与评价

1. 结构安全性：旧建筑主体结构安全可靠，混凝土强度、钢筋配置、变形沉降等指标均满足现行规范要求，无影响结构安全的缺陷，可进行改造利用。

2. 适用性评价：局部混凝土风化、粉刷层脱落等外观缺陷不影响结构安全，可通过修复处理解决；结构空间与承载力可满足博物馆临时展厅及辅助用房的功能需求。

3. 绿色利用价值：旧建筑再利用避免了拆除重建的资源浪费，减少建筑垃圾排放与碳排放，符合绿色建筑“因地制宜、循环利用”的理念，可作为9.2.2条第3款的核心证明材料。

五、处理建议

1. 对局部混凝土风化、粉刷层脱落部位进行表面修复处理（清理→补浆→粉刷），恢复构件外观完整性。

2. 改造过程中对结构构件进行必要加固（如粘贴碳纤维布、增设钢梁），以满足博物馆展厅大空间、大荷载的使用需求。

3. 改造后应定期进行结构变形与沉降观测，确保建筑长期安全稳定。

六、附件清单

1. 旧建筑外观与损伤检测照片

2. 混凝土强度回弹检测报告

3. 钢筋配置与锈蚀检测数据

4. 结构变形与沉降测量记录

5. 旧建筑改造设计方案

检测单位（盖章）：豫南建筑工程质量检测中心