材料见证送检报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 送检日期：2026年03月19日

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.16条

2. 《工业化内装部品应用技术标准》JGJ/T 471-2019

3. 本项目装修设计图纸及设计说明

4. 见证取样送检记录、产品检测报告及相关技术文件

二、送检范围与目的

1. 送检范围

本次送检覆盖本项目工业化内装部品，包含以下4类部品：

• 集成式墙面系统

• 模块化吊顶系统

• 装配式地面系统

• 整体式卫浴部品

2. 送检目的

验证各类工业化内装部品的质量性能、环保指标及安装适配性，确认其满足设计及规范要求，为工业化内装部品应用比例统计及绿色建筑评价7.2.16条提供依据。

三、见证送检基本信息

部品类别 部品名称 生产厂家 样品数量 见证取样部位 送检日期

集成式墙面 无机预涂板集成墙面 XX新型建材有限公司 3组 2层展厅墙面 2026.03.10

模块化吊顶 可拆装金属吊顶模块 XX装饰科技有限公司 3组 1层公共走廊吊顶 2026.03.10

装配式地面 锁扣式再生橡胶地板模块 XX环保材料有限公司 3组 3层办公区地面 2026.03.12

整体式卫浴 一体化防水底盘+挂墙洁具 XX厨卫科技有限公司 2套 后勤区卫生间 2026.03.12

四、检测项目与结果

1. 集成式墙面系统

• 检测项目：甲醛释放量、VOC含量、耐擦洗性能、防火等级、尺寸稳定性

• 检测结果：

◦ 甲醛释放量：未检出（≤0.02mg/m³），符合E1级环保要求

◦ VOC含量：≤10g/L，满足低VOC环保标准

◦ 耐擦洗次数：≥20000次，耐磨性能优异

◦ 防火等级：B1级，符合公共建筑防火要求

◦ 尺寸稳定性：≤0.2%，适应温湿度变化

• 结论：合格✅

2. 模块化吊顶系统

• 检测项目：承载性能、防火等级、隔音性能、可拆装次数、环保指标

• 检测结果：

◦ 承载性能：≥1.5kN/m²，满足设备及检修荷载要求

◦ 防火等级：A级不燃，符合公共建筑规范

◦ 隔音性能：计权隔声量≥30dB，有效降噪

◦ 可拆装次数：≥50次，满足后期维护需求

◦ 甲醛释放量：未检出，环保达标

• 结论：合格✅

3. 装配式地面系统

• 检测项目：防滑性能、耐磨性能、防火等级、甲醛释放量、锁扣强度

• 检测结果：

◦ 防滑等级：R10级，满足公共建筑防滑要求

◦ 耐磨转数：≥6000转，使用寿命长

◦ 防火等级：B1级，符合规范要求

◦ 甲醛释放量：未检出，环保达标

◦ 锁扣强度：≥2kN，连接牢固可靠

• 结论：合格✅

4. 整体式卫浴部品

• 检测项目：防水性能、荷载性能、环保指标、配件耐久性

• 检测结果：

◦ 防水性能：24h蓄水无渗漏，防水等级达标

◦ 荷载性能：≥3kN/m²，满足使用及检修要求

◦ 甲醛释放量：未检出，环保达标

◦ 五金配件耐久性：开关/开合≥50000次，使用寿命满足要求

• 结论：合格✅

五、工业化内装部品应用情况说明

本项目共选用4类工业化内装部品，每类部品占同类部品用量比例均超过50%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.16条中“3种以上部品种类”的满分要求，可获得8分。

六、综合结论

本次见证送检的4类工业化内装部品，各项性能及环保指标均符合设计、规范及绿色建筑评价要求，检测结果全部合格，可用于本项目装修施工，工业化内装应用满足7.2.16条满分评价标准。

七、备注

1. 本次送检仅对所送样品负责，施工过程中需严格按工业化内装施工工艺执行，确保现场安装质量。

2. 所有检测报告、见证取样记录及产品合格证均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日