检测类别： 进场验收检测

工程名称： 驻马店市博物馆绿色建筑设计项目

检测单位： 建筑工程检测中心

检测日期： 2026年03月20日

报告日期： 2026年03月22日

一、 检测依据

1. 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

2. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020

3. 《墙体材料与制品性能检测方法》 GB/T 4111-2018

4. 《建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009

二、 检测材料及结果

1. 围护结构保温材料：挤塑聚苯板 (XPS)

| 检测项目 | 设计要求/标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | 厚度70mm | 70mm | 合格 |
| 密度(kg/m³) | ≥30.0 | 32.5 | 合格 |
| 压缩强度(kPa) | ≥250 | 285 | 合格 |
| 导热系数λ[W/(m·K)] | ≤0.030 | 0.028 | 合格 |
| 吸水率(V/V%) | ≤1.5 | 0.8 | 合格 |

结论： 该批次挤塑聚苯板性能指标符合国家绿色建筑保温材料标准，适用于本项目外墙及屋面保温层。

2. 透光围护结构材料：断桥铝合金中空玻璃窗

| 检测项目 | 设计要求/标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型材类型 | 断桥铝合金(PA66隔热条) | 符合 | 合格 |
| 玻璃配置 | 6mm+12A+6mm中空玻璃 | 6+12A+6 | 合格 |
| 整窗传热系数K[W/(m²·K)] | ≤3.0 | 2.8 | 合格 |
| 气密性等级 | 6级 | 6级 | 合格 |
| 可见光透射比 | ≥0.6 | 0.72 | 合格 |

结论： 该批次门窗系统具有优异的隔热性能和气密性，能有效降低建筑能耗，满足节能设计要求。

3. 主体结构墙体材料：加气混凝土砌块

| 检测项目 | 设计要求/标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品级别 | A5.0B06 | A5.0B06 | 合格 |
| 干表观密度(kg/m³) | ≤700 | 650 | 合格 |
| 抗压强度(MPa) | ≥5.0 | 5.8 | 合格 |
| 导热系数λ[W/(m·K)] | ≤0.18 | 0.17 | 合格 |
| 干燥收缩值(mm/m) | ≤0.5 | 0.4 | 合格 |

结论： 该批次砌块质量轻、强度高、保温性能优良，适合作为博物馆外墙主体填充材料。

4. 室内装饰材料：环保水泥砂浆

| 检测项目 | 设计要求/标准限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 内墙抹灰/地面垫层 | 符合 | 合格 |
| 抗压强度(MPa) | 28d≥15 | 18.2 | 合格 |
| 放射性(内照射指数) | ≤1.0 | 0.6 | 合格 |
| 挥发性有机化合物(g/L) | ≤50 | 32 | 合格 |

结论： 该批次材料环保指标达标，强度满足建筑结构使用要求，适用于室内基层施工。

三、 综合评定

综上所述，本项目本次送检的所有主要建筑材料（XPS保温板、断桥铝中空玻璃窗、加气混凝土砌块、环保水泥砂浆）的各项性能指标均符合国家现行相关标准及设计文件要求，判定为 合格，可用于本工程施工。

四、 备注

1. 本报告仅对来样负责。

2. 检测数据有效期为自报告出具之日起一年。

3. 如需电子版报告，请联系检测单位存档。