绿色建材产品性能检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 检测范围：本项目结构及装修工程所用绿色建材

• 报告日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条

2. 《绿色产品评价 建筑材料》GB/T 35601-2017

3. 本项目结构专业图纸、装修设计图纸及设计说明

4. 相关建材产品国家标准及行业标准

二、检测建材清单

建材类别 产品名称 规格型号 生产厂家 应用部位

结构材料 预拌混凝土 C30 XX建材有限公司 基础、梁、板、柱

结构材料 再生骨料混凝土砖 240×115×53mm XX新型建材有限公司 填充墙体

保温材料 岩棉板 50mm厚 XX节能科技有限公司 屋面、外墙保温

墙面材料 无机矿物涂料 哑光型 XX环保涂料有限公司 室内外墙面

地面材料 再生橡胶地砖 500×500×15mm XX环保材料有限公司 公共区域地面

门窗材料 低辐射中空玻璃 6+12A+6mm XX玻璃科技有限公司 外窗

装饰材料 可循环木质饰面板 1220×2440×8mm XX木业有限公司 室内装饰面

三、检测项目及结果

1. 结构与墙体材料

• 预拌混凝土（C30）

◦ 抗压强度：28d实测值35.2MPa，满足设计及GB/T 14902要求✅

◦ 再生骨料掺量：30%，符合绿色建材再生原料要求✅

◦ 放射性核素限量：内照射指数0.21，外照射指数0.32，满足GB 6566要求✅

• 再生骨料混凝土砖

◦ 抗压强度：MU10，实测值11.5MPa，满足GB/T 2542要求✅

◦ 再生骨料掺量：70%，符合绿色建材资源循环要求✅

◦ 抗冻性：冻融循环25次后强度损失≤15%，满足要求✅

2. 保温与节能材料

• 岩棉板

◦ 导热系数：0.038W/(m·K)，满足GB/T 19686节能要求✅

◦ 燃烧性能：A级不燃，满足GB 8624防火要求✅

◦ 甲醛释放量：未检出，符合绿色建材环保要求✅

• 低辐射中空玻璃

◦ 遮阳系数：0.42，满足GB/T 18915节能要求✅

◦ 可见光透射比：0.72，满足采光及舒适要求✅

◦ 中空层密封性能：无漏气、结露，满足GB/T 11944要求✅

3. 装饰与环保材料

• 无机矿物涂料

◦ 挥发性有机化合物（VOC）：≤10g/L，满足GB/T 23986环保要求✅

◦ 甲醛含量：未检出，符合GB 18582要求✅

◦ 耐擦洗性：≥2000次，满足GB/T 9755耐用性要求✅

• 再生橡胶地砖

◦ 甲醛释放量：未检出，满足GB 18587环保要求✅

◦ 防滑系数：0.85，满足公共区域安全要求✅

◦ 可回收成分占比：90%，符合资源循环要求✅

• 可循环木质饰面板

◦ 甲醛释放量：E1级（≤0.124mg/m³），满足GB 18580要求✅

◦ 木材来源：FSC认证可持续森林，符合绿色采购要求✅

◦ 耐磨性能：≥6000转，满足GB/T 17657耐用性要求✅

四、绿色建材应用比例统计

建材类别 总用量（t/㎡） 绿色建材用量（t/㎡） 应用比例

结构材料 2800t 2240t 80%

保温材料 350㎡ 350㎡ 100%

装饰材料 1200㎡ 1080㎡ 90%

门窗材料 850㎡ 850㎡ 100%

综合比例 - - 85%

五、综合结论

本项目所用绿色建材产品均经检测，各项性能指标符合国家相关标准及绿色建材评价要求，绿色建材应用比例达85%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.18条中“不低于70%得12分”的要求，认定为达标。

六、备注

1. 本次检测仅对所送样品负责，实际工程应用需与样品一致。

2. 建材运输、储存及施工过程需严格按照产品说明执行，避免影响性能。

日期：2026年03月19日