驻马店博物馆耐久性建筑结构材料使用情况统计表

项目名称： 驻马店市博物馆绿色建筑设计项目

统计日期： 2026年03月20日

统计目的： 为提升建筑结构耐久性、延长建筑使用寿命、降低全生命周期维护成本，特对本项目所采用的高耐久性建筑材料进行统计与分析。

一、 主体结构材料（高耐久性混凝土及钢筋）

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 应用部位 | 耐久性设计指标 | 设计使用年限 | 用量估算(m³/t) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能混凝土(HPC) | C35P8 | 基础、承台、地下室底板 | 抗渗等≥P8，抗冻等级≥F200，氯离子渗透系数≤1.0×10⁻¹²m²/s | 100年 | 约1200m³ | 掺入粉煤灰与矿粉，降低水化热，提升密实度 |
| 2 | 高性能混凝土(HPC) | C30 | 框架柱、梁、楼板 | 抗碳化能力强，电通量≤1000C | 100年 | 约3500m³ | 主体承重结构，确保强度与耐久性平衡 |
| 3 | 环氧树脂涂层钢筋 | HRB400EΦ16~Φ32 | 地下室外墙、基础梁 | 涂层厚度≥300μm，耐盐雾腐蚀 | 100年 | 约85t | 防止地下水及土壤侵蚀，杜绝锈蚀 |
| 4 | 普通热轧带肋钢筋 | HRB400E | 地上框架、楼板 | 强屈比≥1.25，抗震性能优良 | 50年 | 约280t | 地上干燥环境，满足规范要求 |

二、 围护结构材料（耐候、抗老化、低导热）

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 应用部位 | 耐久性设计指标 | 设计使用年限 | 用量估算(m²) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS) | B1级，70mm厚 | 外墙外保温、屋面保温 | 阻燃等级B1，尺寸稳定性≤1.0%，耐老化性≥25年 | 25年 | 约4500m² | 高抗压、低吸水率，避免保温层失效 |
| 6 | Low-E中空玻璃 | 6+12A+6+1.14PVB+6 | 外窗、幕墙 | 紫外线阻隔率≥99%，中空层惰性气体（氩气）保留率≥90%/10年 | 25年 | 约1200m² | 防止室内装饰及展品老化，提升气密性 |
| 7 | 氟碳涂料铝单板 | 2.5mm厚 | 外墙装饰面 | 氟碳树脂含量≥70%，耐人工气候老化性≥4000h无明显粉化 | 20年 | 约3800m² | 自洁性好，耐酸雨、抗紫外线，免维护 |
| 8 | 防水透气膜 | 高密度聚乙烯(HDPE) | 墙体、屋面构造层 | 透湿率≥1200g/(m²·24h)，耐候性≥15年 | 15年 | 约5000m² | 防止雨水渗透，排出内部湿气，保护结构 |

三、 连接与防护材料（防腐、密封、抗疲劳）

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 应用部位 | 耐久性设计指标 | 设计使用年限 | 用量估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 热浸镀锌钢构件 | Q355B | 钢结构雨棚、龙骨 | 镀锌层厚度≥85μm，耐盐雾腐蚀≥500h | 30年 | 约25t | 室外暴露环境，防止生锈 |
| 10 | 硅酮耐候密封胶 | 中性防霉 | 门窗、幕墙接缝 | 位移能力±50%，耐候性≥20年，无污染 | 20年 | 约1200支 | 博物馆气密性要求高，防止开裂漏水 |
| 11 | 不锈钢紧固件 | 316L | 外墙挂板、幕墙连接 | 耐腐蚀性极强，适用于潮湿及腐蚀环境 | 50年 | 约1.2t | 杜绝连接件锈蚀导致的脱落风险 |

四、 耐久性提升措施总结

1. 结构层面： 采用C35P8高性能混凝土与环氧涂层钢筋，有效抵抗地下环境的氯离子侵蚀和碳化作用，将基础结构设计寿命提升至100年。

2. 围护层面： 选用氟碳涂层与Low-E玻璃，不仅提升了建筑外观的耐候性，更通过阻隔紫外线保护了内部藏品与装修材料，降低了老化速度。

3. 节点层面： 关键连接部位强制使用316L不锈钢与耐候密封胶，消除了因金属腐蚀和胶缝老化带来的结构安全隐患。

4. 全生命周期： 高耐久性材料的应用预计可减少建筑在50年内的维护次数60%以上，显著降低运营成本，符合绿色建筑可持续发展要求。