道路用热反射涂料性能检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南现代绿色博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 检测部位：场地内机动车道、非机动车道及人行步道表面热反射涂料

• 涂料类型：道路专用热反射环保涂料

• 检测日期：2026年03月19日

• 报告编号：JL-2026-0319-007

二、检测依据

1. 《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012

2. 《道路热反射涂料应用技术规程》T/CECS 717-2020

3. 《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014

4. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.2.9条

5. 本项目道路铺装设计图纸及产品技术说明书

三、样品信息

样品名称 道路用热反射涂料

生产厂家 XX环保涂料科技有限公司

型号规格 HRF-04型

生产日期 2026年02月10日

样品数量 2kg

取样部位 场地内机动车道试验段

取样日期 2026年03月15日

四、检测项目及结果

1. 太阳辐射反射性能

检测项目 技术要求 检测结果 单项结论

太阳反射比 ≥0.40 0.46 合格✅

半球发射率 ≥0.80 0.83 合格✅

2. 物理力学性能

检测项目 技术要求 检测结果 单项结论

附着力（划格法） 0级 0级 合格✅

耐候性（氙灯老化1000h） 无开裂、起皮、粉化 无明显变化 合格✅

耐磨性（磨耗值） ≤30mg/1000r 22mg/1000r 合格✅

耐水性（浸水48h） 无起泡、脱落 无异常 合格✅

耐碱性（浸碱48h） 无起泡、脱落 无异常 合格✅

3. 道路使用性能

检测项目 技术要求 检测结果 单项结论

防滑系数（干态） ≥0.60 0.68 合格✅

防滑系数（湿态） ≥0.50 0.57 合格✅

抗压强度（7d） ≥25MPa 28.3MPa 合格✅

干燥时间（表干） ≤4h 2.5h 合格✅

五、现场热环境验证

在夏季典型日照时段（12:00-14:00）对已施工完成的道路试验段进行现场测温：

• 热反射涂料路面表面温度：42.3℃

• 普通沥青路面表面温度（对照）：56.7℃

• 降温效果：14.4℃，有效降低路面热辐射强度，符合降低热岛强度的设计目标。

六、综合结论

本项目所使用的道路用热反射涂料（HRF-04型），经检测各项性能指标均满足相关规范及设计要求：

1. 太阳反射比为0.46，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中“太阳辐射反射系数不小于0.4”的要求；

2. 物理力学性能与道路使用性能均达标，可保证道路长期使用安全与耐久性；

3. 现场热环境验证显示，该涂料可显著降低路面温度，有效缓解场地热岛效应，符合绿色建筑设计目标。

综上，本批次道路用热反射涂料性能检测合格，可用于本项目道路铺装工程。

七、备注

1. 本报告仅对本次送检样品及检测时段的性能负责，施工过程中应严格按照产品说明书及规范要求施工。

2. 建议在道路投入使用后，每3年进行一次表面性能复测，确保热反射效果持续满足要求。

日期：

2026年03月19日