博物馆绿色建筑项目 部品部件产品质量检测报告

报告编号：BP-JC-20260317-007

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑新建/改造工程

检测日期：2026年03月17日

报告性质：型式检验+进场抽检

一、检测概况

本次检测针对本博物馆工程主要部品、部件、构配件、成品及配套材料进行全面性能检测，覆盖门窗系统、安全玻璃、五金配件、防水防潮材料、防滑材料、应急照明标识、密封胶条等关键部品部件，检测依据国家现行标准、绿色建筑要求及博物馆安全规范执行，数据真实有效，可作为工程验收、资料归档、质量证明使用。

二、检测依据

1.GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

2. GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃》

3. GB/T 24498-2021《建筑门窗、幕墙用密封胶条》

4. GB/T 9966-2020《建筑地面防滑性测定》

5. GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

6. GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

7. JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》

三、检测范围及样品信息

1. 门窗部品：断桥铝节能平开窗、防火隔声窗

2. 玻璃部品：6+12A+6钢化中空安全玻璃

3. 五金配件：铰链、执手、锁点、限位器

4. 密封部品：三元乙丙密封胶条、中性耐候密封胶

5. 防水防潮部品：聚氨酯防水涂料、纳米防潮剂

6. 防滑部品：防滑地砖、防滑地坪涂料

7. 应急安全部品：应急照明灯、疏散指示标识、AED标识牌

四、检测项目及结果

（一）门窗部品检测

1. 抗风压性能：9级，2.5kPa无变形

2. 水密性能：6级，250Pa无渗漏

3. 气密性能：8级，空气渗透量≤0.5m³/(m·h)

4. 反复启闭性能：10000次无损坏

结论：合格

（二）安全玻璃部品检测

1. 抗冲击性：落球冲击无破碎

2. 碎片状态：颗粒均匀，符合安全标准

3. 中空玻璃露点：无结露、无起雾

4. 可见光透射比：符合展厅采光要求

结论：合格

（三）五金配件检测

1. 铰链承重：≥80kg，强度达标

2. 执手启闭力矩：适中无异响

3. 耐腐蚀性：盐雾测试合格

4. 限位器耐久性：连续使用无失效

结论：合格

（四）密封胶条、密封胶检测

1. 拉伸强度：达标

2. 断裂伸长率：达标

3. 压缩永久变形：合格

4. 耐候耐老化：符合室外使用要求

结论：合格

（五）防水防潮部品检测

1. 不透水性：0.3MPa/30min无渗漏

2. 拉伸强度：≥1.9MPa

3. 断裂伸长率：≥550%

4. 防潮效率：文物区域达标

结论：合格

（六）防滑部品检测

1. 湿态摩擦系数：≥0.55，最高达0.67

2. 耐磨性能：≥5000转

3. 抗压强度：≥30MPa

4. 防滑等级：R9～R11级（公共建筑高标准）

结论：合格

（七）应急照明与标识部品检测

1. 应急转换时间：≤5秒

2. 应急供电时间：≥90分钟

3. 照度指标：疏散通道≥100lx

4. 亮度、可视距离：符合消防规范

结论：合格

五、综合检测评定

本次对博物馆绿色建筑项目部品、部件、构配件、成品材料的全面检测结果显示：

所有送检样品的外观质量、物理性能、安全性能、耐久性能、节能性能、环保性能均符合国家现行标准、绿色建筑评价标准及博物馆建筑使用安全要求。

综合判定：全部合格，准予进场使用及安装。

六、检测说明

1. 本报告仅对本次抽检样品负责，样品均来自工程实际使用批次。

2. 本报告为部品部件正式检测报告，可用于工程竣工资料、验收、审计及备案使用。