博物馆工程防水防潮材料 产品说明书

一、高弹性聚氨酯防水涂料产品说明书

1. 产品简介

本品为双组分/单组分环保型聚氨酯防水涂料，固化后形成连续、高弹性、高强度防水膜，适用于地下结构、屋面、卫生间、文物库房等防水防潮工程。

2. 执行标准

GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

3. 产品特点

弹性好，延伸率高，适应基层开裂变形

粘结力强，与混凝土、砂浆、金属基层粘结牢固

耐水、耐候、耐腐蚀，使用寿命长

无毒环保，可用于文物保护区域防水

4. 适用范围

地下室底板、外墙、顶板防水

屋面、卫生间、走廊等防水防潮

博物馆展厅、库房基层防潮处理

5. 施工要点

基层平整、干燥、无油污、无浮尘

涂刷2～3遍，交叉涂刷，总厚度≥1.5mm～2.0mm

施工温度宜在5℃～35℃

6. 质量指标

拉伸强度：≥1.9MPa

断裂伸长率：≥550%

不透水性：0.3MPa/30min 无渗漏

二、SBS改性沥青防水卷材产品说明书

1. 产品简介

以聚酯胎为胎基，浸涂SBS改性沥青，表面覆隔离材料制成的弹性体防水卷材，耐高温、低温柔韧，适合屋面、地下室防水。

2. 执行标准

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

3. 产品特点

拉伸强度高，抗变形能力强

耐高低温性能优异

热熔施工，搭接密封可靠

适合博物馆屋面、外露防水工程

4. 适用范围

屋面防水（绿色屋面、普通屋面）

地下室顶板、外墙防水

水池、廊架、平台等防水

5. 施工要点

基层干燥平整

采用热熔法施工，搭接宽度≥80mm

节点部位做附加层加强处理

6. 典型性能

拉力：≥800N/50mm

低温柔度：-20℃无裂纹

不透水性：0.3MPa/30min 不透水

三、聚合物水泥防水砂浆产品说明书

1. 产品简介

由水泥、石英砂、聚合物胶粉、助剂混合而成的刚性防水防潮材料，兼具强度与防水性，适合室内防潮、迎水面/背水面防水。

2. 执行标准

JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》

3. 产品特点

强度高，可直接作为找平层兼防水层

与基层相容性好，不易空鼓

透气不透水，适合博物馆内部防潮

无毒、无味、环保安全

4. 适用范围

地下室室内墙面、地面防潮

展厅、走廊、设备间防水防潮

文物库房基层防潮处理

5. 施工要点

加水搅拌均匀，厚度5～10mm

分两遍抹压，养护不少于3天

四、非固化橡胶沥青防水涂料产品说明书

1. 产品简介

永不固化、高粘结、高蠕变橡胶沥青涂料，与卷材形成“复合防水体系”，适合复杂节点、屋面、地下室。

2. 执行标准

GB/T 35467-2017

3. 产品特点

不固化、自愈性强

粘结力极强，不窜水

适合与SBS卷材复合使用

4. 适用范围

屋面防水附加层

阴阳角、管根、伸缩缝节点加强

绿色屋面系统防水

五、三元乙丙防水密封胶条产品说明书

1. 产品简介

以三元乙丙橡胶（EPDM）为主要原料，耐老化、高弹性密封胶条，用于门窗、幕墙、展柜密封防水。

2. 执行标准

GB/T 24456-2009

3. 产品特点

耐候、耐老化、使用寿命长

弹性好，压缩永久变形小

水密、气密性能优异

4. 适用范围

博物馆外门窗密封

幕墙、采光顶防水密封

文物展柜、库房门窗防潮密封

六、渗透型纳米防潮隔离剂产品说明书

1. 产品简介

水性环保渗透型防潮材料，渗入基层内部形成结晶阻隔层，抑制潮气上升，适合文物库房、展厅高精度防潮。

2. 产品特点

渗透深度可达3～10mm

不改变基层外观、透气性好

防霉、防潮、抗碱

3. 适用范围

文物库房墙面、地面防潮

展陈区域基层防潮处理

七、建筑用中性硅酮耐候密封胶产品说明书

1. 产品简介

中性固化，对金属、玻璃、混凝土无腐蚀，耐候密封胶，用于防水节点、门窗、幕墙密封。

2. 执行标准

GB/T 14683-2017

3. 产品特点

耐候、耐紫外线、不开裂

弹性好，位移能力强

环保无异味

4. 适用范围

门窗框密封

屋面、墙面节点防水密封

设备基础、管道周边密封