博物馆绿色建筑项目防滑材料专项测试报告

报告编号：FH-FC-20260317-005

测试对象：博物馆公共区域、展厅、库房、地下通道地面防滑材料

测试日期：2026年03月17日

一、测试概况

1. 测试范围

本次测试涵盖博物馆全馆重要通行区域的防滑材料，包括：

地下车库、设备机房地面

展厅、走廊、楼梯间地面

室外集散广场、出入口坡道

文物库房专属防潮防滑地坪

2. 样品规格

材料类别：防滑地砖、防滑涂料、橡胶防滑垫、通体防滑砖

测试批次：抽取3个区域、5种不同材质样品共15块/组

执行标准：GB/T 4100-2023《陶瓷砖》、GB/T 9966-2020《建筑地面防滑性试验方法》

二、测试依据

1. GB/T 4100-2023《陶瓷砖 试验方法》

2. GB/T 9966-2020《建筑石材和建筑砖表面防滑性测定》

3. JGJ/T 471-2018《建筑地面工程防滑技术标准》

4. GB 50038-2020《人民防空地下室设计规范》（地下车库参考）

三、测试项目与结果

（一）静态摩擦系数测试（湿态）

测试方法：使用摆式摩擦系数仪，在水膜覆盖状态下测定。

安全标准：湿态摩擦系数 ≥ 0.5 为安全等级；博物馆公共区建议 ≥ 0.6。

测试点位 材料名称 湿态摩擦系数 (BPN) 等级评定 结论

展厅主通道 通体防滑瓷质砖 0.63 ★★★★★ 优 合格

楼梯踏步 防滑条+专用地砖 0.60 ★★★★☆ 良 合格

地下车库 环氧防滑地坪涂料 0.58 ★★★★ 良 合格

室外入口 仿石防滑透水砖 0.55 ★★★ 中 合格

库房区 耐磨防滑地坪 0.67 ★★★★★ 优 合格

（二）抗滑性能分级

展厅主通道：R10级（高防滑等级），湿态安全系数最高

楼梯区域：R11级（超高防滑等级），适配节假日大客流

室外入口：R9级，兼顾透水与防滑需求

（三）耐磨与耐久性测试

测试项目：耐磨转数、抗压强度、耐污性、吸水率

测试结果：

1. 耐磨转数：≥ 5000转（公共建筑一级标准）

2. 抗压强度：≥ 30MPa

3.耐污性：≤ 5级（无色差、无渗透）

4. 吸水率：通体砖 ≤ 0.5%，防滑涂料 ≤ 1%

综合判定：全部合格

（四）防滑涂层附着力测试

测试方法：划格法（1mm×1mm）

附着力等级：0级（完全附着，无脱落、起壳）

结论：防滑层与基层粘结牢固，杜绝人员踩踏后起皮风险。

四、现场实地核验情况

1. 通行舒适度：地面平整，无翘边、无空鼓，脚感适中，无硌脚现象。

2. 防滑效果实感：

工作人员模拟湿滑状态行走，无打滑、倾倒感。

轮椅通行顺畅，无明显阻力。

3安全维护：

楼梯、转角、入口处均设置防滑条及防滑警示标识。

室外雨天实测无积水残留，排水系统与防滑材料配合良好。

五、存在问题与整改建议

1. 室外入口局部砖缝粗糙：建议重新勾缝，增加防滑系数，避免泥沙滞留。

2. 地下车库照明与亮度关联：虽然防滑材料达标，但建议适度提高转角照明亮度，提升视觉全。

3. 库房地坪维护：建议每周巡检，保持防潮层与防滑层完好衔接。

六、综合评定

本次博物馆绿色建筑项目所用的防滑地砖、防滑涂料、专用地坪材料等全部样品，经物理性能测试、实地核验及湿态模拟演练，防滑性能、耐磨性能、耐久性能均符合国家现行标准及博物馆公共安全使用要求。

测试结论：合格