红仓·完美文创公园改造项目工程地质勘查报告

勘查编号：CDHD-2024-017
勘查阶段：详细勘查
项目负责人：张 XX
勘查单位：成都华地工程勘察设计有限公司
提交日期：2024 年 5 月 12 日

## 一、项目概况

### 1.1 项目基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，位于成都市成华区二仙桥街道，场地东北侧毗邻二仙桥公园，南侧为成熟居住社区。项目总用地面积 37701㎡，拟对场地内原有 6 栋 2 层红砖工业厂房进行功能改造，配套景观提升与绿色系统建设，无大规模加层与深基坑开挖需求。

本次勘查旨在查明场地工程地质条件，为项目改造的地基基础设计、施工提供地质依据，同时评价原有建筑地基的可利用性。

### 1.2 勘查工作概述

本次勘查严格执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）等规范，完成工作量如下：

勘探孔布置：共布置 12 个控制性勘探孔，孔距 25-35m，覆盖整个场地；

钻探工作：总钻探进尺 126.8m，最大孔深 12.0m，满足改造项目的勘查深度要求；

原位测试：完成标准贯入试验（SPT）24 次，重型动力触探试验 8 次；

室内试验：采集原状土样 18 组，进行土工试验，获取岩土物理力学参数。

## 二、场地工程地质条件

### 2.1 地形地貌

项目场地位于成都平原东部台地区域，整体地形平坦开阔，地面标高介于 502.3~504.1m 之间，最大高差 1.8m，地形坡度约 1‰，属于典型的平原冲洪积地貌。场地为原有工业用地，经多年平整，地形规整，无明显起伏，无沟谷、陡坎等不良地形。

### 2.2 地层岩性

经钻探揭露，场地内地层为第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），自上而下可分为 4 个工程地质层，各层特征如下：

| 层号 | 土层名称 | 层厚 (m) | 层顶埋深 (m) | 承载力特征值 fak (kPa) | 压缩模量 Es (MPa) | 岩土特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 1.6~2.8 | 0.0 | 120 | 4.5 | 褐黄色，主要由粉质黏土、碎石组成，为原有工业场地回填土，堆填时间超过 30 年，已完成自重固结，均匀性较好 |
| ② | 粉质黏土 | 2.2~3.5 | 1.6~2.8 | 180 | 7.2 | 褐黄色，可塑～硬塑状态，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，切面光滑，为场地主要的浅部持力层 |
| ③ | 粉土 | 1.0~1.8 | 4.5~5.6 | 160 | 8.5 | 浅灰色，稍密～中密状态，摇振反应中等，局部夹少量细砂薄层 |
| ④ | 卵石层 | 未揭穿 | 5.8~7.2 | 380 | 35.0 | 杂色，中密～密实状态，卵石含量约 65%\75%，粒径 2\8cm，充填物为中粗砂，为区域典型的下伏稳定地层 |

### 2.3 地质构造与场地稳定性

项目场地位于成都平原坳陷区，区域地质构造稳定，距离龙门山活动断裂带约 60km，距离蒲江 - 新津断裂带约 45km，场地内未发现断裂构造、褶皱等不良地质构造。

经调查，场地及周边范围内无滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等不良地质作用，也无地下采空区、古墓等人工地下隐患，场地整体稳定性良好，适宜工程建设。

## 三、水文地质条件

### 3.1 地下水类型与埋深

场地内地下水为松散岩类孔隙潜水，主要赋存于下部卵石层中，补给来源主要为大气降水与区域地下水径流。

勘察期间测得地下水稳定水位埋深为 3.2\3.8m，对应标高 498.7\499.5m；

区域地下水年变化幅度约 1.0~1.5m，历史最高水位埋深约 2.0m。

### 3.2 地下水腐蚀性评价

根据水样测试结果，场地地下水 pH 值为 7.2，对混凝土结构的腐蚀性等级为微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性等级为微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢结构也为微腐蚀性，无需采取特殊防腐措施。

### 3.3 场地水、土的特殊性质

经测试，场地内土的渗透系数为 1.2×10⁻⁵cm/s，无湿陷性、膨胀性、冻胀性等特殊岩土性质，也无液化土层，不存在特殊土的工程问题。

## 四、场地地震效应评价

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）与《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版），项目场地的抗震设防参数如下：

抗震设防烈度：7 度；

设计基本地震加速度：0.10g；

设计地震分组：第二组；

场地类别：Ⅱ 类场地，属于对建筑抗震有利的地段；

特征周期：0.40s；

液化判别：经判别，场地内无饱和砂土、粉土液化层，不存在地震液化问题。

## 五、原有建筑地基评价

本项目为旧工业建筑改造项目，原有建筑为 2 层红砖厂房，建成于上世纪 80 年代，本次勘查对原有建筑的地基进行了专项评价：

原有建筑的基础埋深约 1.8m，持力层为②层粉质黏土，该层承载力特征值为 180kPa，原有建筑的基底压力约为 80kPa，远小于土层承载力；

经多年使用，原有建筑无明显沉降、开裂等不均匀沉降问题，地基稳定性良好；

本次改造仅为内部功能调整，无大规模荷载增加，改造后基底压力增量小于 20kPa，原有地基承载力完全满足改造后的荷载要求，原有基础可直接利用，无需进行地基加固处理。

## 六、地基基础方案建议

结合场地地质条件与项目改造需求，提出以下地基基础方案建议：

原有建筑改造：保留原有基础，无需地基处理，局部新增设备基础可采用浅基础，以②层粉质黏土为持力层；

新增景观工程：景观构筑物、小型配套设施可采用素填土或粉质黏土作为持力层，无需特殊处理；

施工降水建议：项目无深基坑开挖，仅局部浅开挖时，可采用明沟排水即可满足施工要求，无需大规模降水；

抗浮验算：项目建筑自重较大，地下水浮力远小于建筑自重，无需采取抗浮措施。

## 七、结论与建议

### 7.1 结论

场地地形平坦，地质构造稳定，无不良地质作用，适宜本项目的建设；

场地内各土层分布稳定，承载力满足项目改造的荷载要求，原有建筑地基可直接利用；

地下水对建筑材料无腐蚀性，场地抗震条件良好，无地震液化问题；

场地工程地质条件良好，不存在制约项目建设的重大地质问题。

### 7.2 建议

施工前应进一步清理场地内的原有地下管线，避免施工对管线造成破坏；

局部回填土不均匀区域，施工时可进行局部压实处理，避免小型构筑物的不均匀沉降；

雨季施工时应做好场地排水，避免雨水浸泡地基土，影响地基承载力。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)