绿色建筑装饰装修材料检验报告（20260326）

| 委托单位 | [填写项目建设/施工单位全称] | 工程名称 | 红仓完美文创公园——零碳协同目标下的社创中心改造设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 合成树脂乳液内墙涂料（哑光内墙乳胶漆） | 样品商标/品牌 | [填写材料品牌] |
| 规格型号 | 白色哑光 20kg/桶 | 样品数量 | 1桶 |
| 生产单位 | [填写材料生产厂家全称] | 生产批号/生产日期 | P2026011508 / 2026年01月15日 |
| 抽样/委托日期 | 2026年03月10日 | 检验完成日期 | 2026年03月16日 |
| 检验类别 | 工程进场委托检验 | 检验环境 | 温度23℃ 相对湿度50% |

### 一、检验依据

- 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

- 《绿色产品评价 建筑装修装饰材料》GB/T 35601-2017

- 《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018

### 二、检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 标准技术要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | ≤100g/L | 42g/L | 合格 |
| 2 | 甲醛含量 | ≤50mg/kg | 8mg/kg | 合格 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ≤100mg/kg | 未检出 | 合格 |
| 4 | 总铅（Pb） | ≤90mg/kg | 12mg/kg | 合格 |
| 5 | 镉（Cd） | ≤75mg/kg | 未检出 | 合格 |
| 6 | 铬（Cr） | ≤60mg/kg | 未检出 | 合格 |
| 7 | 汞（Hg） | ≤60mg/kg | 未检出 | 合格 |

### 三、检验结论

经检验，本次送检样品所检项目均符合《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020及《绿色产品评价 建筑装修装饰材料》GB/T 35601-2017标准要求，有害物质限量全部达标，检验结果合格。

本报告可作为绿色建筑评价申报的有效证明材料。

### 四、备注

- 本报告仅对本次送检样品负责，未经本机构书面批准，不得部分复制本报告；

- 报告无检验检测专用章、骑缝章、CMA章无效；

- 报告无检验、审核、批准人签字无效。

| 检验人签字 |  | 审核人签字 |  | 批准人签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验检测机构 | [填写检测机构全称] | 报告签发日期 | 2026年03月26日 |  |  |
| 检验检测专用章 | （盖章处） | CMA章 | （盖章处） |  |  |

| 规格型号 | 1220mm×2440mm×15mm E0级 | 样品数量 | 2块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 | [填写材料生产厂家全称] | 生产批号/生产日期 | 2026012003 / 2026年01月20日 |
| 抽样/委托日期 | 2026年03月10日 | 检验完成日期 | 2026年03月17日 |
| 检验类别 | 工程进场委托检验 | 检验环境 | 温度23℃ 相对湿度45% |