装饰装修材料产品检验报告

（一）报告封面

报告编号：ZSJC-2026-0522

委托单位：XX 

工程名称：新生幼儿园

检测产品：实木复合地板、无机预涂板、乳胶漆、陶瓷砖、环保家具

检测依据：对应绿色产品评价标准及 GB 18580-2017 等

检测结论：合格

检测单位：XX 建筑材料检测中心（盖章）
（二）核心检测结果汇总表

	产品名称
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

	实木复合地板
	甲醛释放量
	0.03mg/m³
	≤0.05mg/m³
	合格

	无机预涂板
	VOC 含量
	未检出
	≤10g/L
	合格

	乳胶漆
	VOC 含量
	8g/L
	≤10g/L
	合格

	陶瓷砖
	放射性核素
	内照射指数 0.2
	≤1.0
	合格

	环保家具
	甲醛释放量
	0.02mg/m³
	≤0.05mg/m³
	合格


