结构计算及围护结构专项报告书

# 一、报告编制总说明

## 1.1 项目基础参数

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612㎡

- 总建筑面积：18209.2㎡

- 建筑层数：地上3层，局部设备夹层

- 建筑高度：15.3m（室外地坪至屋面面层）

- 结构形式：钢筋混凝土框架结构

- 设计使用年限：50年

- 安全等级：二级

- 抗震设防烈度：6度，设计基本地震加速度0.05g

- 耐火等级：二级

## 1.2 编制依据

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015版）

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 《建筑外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2019）

- 项目地质勘察报告、建筑施工图设计文件

## 1.3 设计核心目标

结构体系满足承载力、稳定性、耐久性要求，适配博物馆展览、藏品存放、公共集散等使用功能；外墙、屋面、门窗、外保温等围护结构满足安全、耐久、节能、防护多重要求，契合绿色建筑节能与安全管控标准，抵御豫南地区风雨、温差、冻融等自然侵蚀，保障建筑全生命周期使用安全。

# 二、建筑结构设计与承载力验算

## 2.1 结构体系选型

本项目为多层公共博物馆建筑，采用钢筋混凝土现浇框架结构，框架柱网规整，主跨尺寸6.0m×7.5m、7.5m×7.5m，适配博物馆大空间展览、灵活分隔的功能需求；楼屋面采用现浇钢筋混凝土双向板，局部大跨度展厅采用密肋楼盖，结构整体性强、抗震性能好，竖向构件与水平构件协同受力，满足建筑竖向荷载与水平荷载传导要求。

## 2.2 设计荷载取值（贴合实际使用功能）

| 荷载类型 | 标准值（kN/㎡） | 适用部位 |
| --- | --- | --- |
| 楼面活荷载 | 5.0 | 展厅、公共走廊、观众服务区 |
| 楼面活荷载 | 2.5 | 办公区、设备机房、藏品库区 |
| 屋面活荷载 | 2.0 | 上人屋面 |
| 雪荷载 | 0.45 | 屋面（驻马店地区基本雪压） |
| 风荷载 | 0.40 | 围护结构、主体结构（驻马店地区基本风压） |
| 恒荷载 | 4.5~6.0 | 楼屋面（含面层、吊顶、保温） |

## 2.3 结构构件承载力验算

### 2.3.1 混凝土材料选型

- 框架柱、框架梁：混凝土强度等级C30（轴心抗压强度fc=14.3N/mm2，轴心抗拉强度ft=1.43N/mm2）

- 楼板、构造构件：混凝土强度等级C25

- 受力钢筋：HRB400E级抗震钢筋，箍筋：HPB300级钢筋

### 2.3.2 关键构件验算结果

- 框架柱：最大轴压比0.62（小于规范限值0.85），配筋率1.2%，满足竖向承载力、抗震延性要求；

- 框架梁：跨中最大正弯矩配筋率0.8%，支座负弯矩配筋率1.1%，均小于规范最大配筋率2.5%，斜截面抗剪承载力满足要求；

- 楼板：板厚120mm~150mm，双向配筋，挠度验算最大值L/300（小于规范限值L/250），裂缝宽度0.2mm（小于规范限值0.3mm）；

- 基础：采用柱下独立基础，地基承载力特征值fa=220kPa，基础底面压力平均值185kPa（小于地基承载力），沉降量最大值8mm（均匀沉降，无不均匀沉降风险）。

## 2.4 结构功能适配性说明

结构布局充分考虑博物馆藏品库区重载、展厅大空间、公共区域人流密集的功能特点，框架结构可灵活调整内部隔断，适配后期展陈布局优化；结构刚度、变形均满足规范要求，无振动、沉降隐患，保障藏品存放安全与观众使用安全，完全满足建筑使用功能需求。

# 三、建筑围护结构详细构造做法

本章节针对外墙、屋面、外窗、外保温等围护结构，明确分层构造、材料参数、厚度及防护措施，满足节能、安全、耐久、防水、抗风、防渗漏要求，适配豫南温带季风气候（夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥）特点。

## 3.1 外墙围护结构（非承重外墙+外保温体系）

### 3.1.1 外墙整体构造（由外至内）

- 外墙饰面层：6mm厚浅灰色真石漆（耐候、防水、抗冻融，适配绿色建筑外观要求）

- 抗裂防护层：5mm厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（增强面层整体性，防止开裂）

- 外保温层：70mm厚模塑聚苯板（EPS），导热系数≤0.039W/(m·K)，燃烧性能B1级（满足节能与防火要求）

- 粘结层：专用粘结砂浆，粘结面积≥50%，搭配机械锚固件固定（每㎡≥6个）

- 墙体基层：200mm厚加气混凝土砌块（MU5.0，专用砌筑砂浆砌筑，隔声、保温、轻质）

- 内墙面层：20mm厚水泥砂浆找平+内墙涂料

### 3.1.2 外墙性能指标

- 外墙传热系数K≤0.60W/(㎡·K)（满足公共建筑节能限值）

- 抗风荷载等级：0.60kN/㎡（抵御当地最大风力）

- 防水等级：二级，无渗漏风险；冻融循环≥50次，耐久性达标

## 3.2 屋面围护结构（上人保温屋面）

### 3.2.1 屋面分层构造（由上至下）

- 屋面保护层：40mm厚C20细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋（防开裂、抗踩踏）

- 隔离层：0.3mm厚聚乙烯膜

- 防水层：3mm厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型），热熔施工，防水等级二级

- 找平层：20mm厚水泥砂浆

- 保温隔热层：90mm厚挤塑聚苯板（XPS），导热系数≤0.030W/(m·K)，抗压强度≥250kPa

- 找坡层：最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土（2%坡度排水）

- 结构基层：120mm厚现浇钢筋混凝土屋面板

### 3.2.2 屋面性能指标

- 屋面传热系数K≤0.55W/(㎡·K)

- 抗压承载力：满足上人、设备放置要求

- 防水耐久年限：≥15年，抗渗等级P6，无雨水渗漏隐患

## 3.3 外门窗围护结构

### 3.3.1 外窗构造

- 型材：60系列断热铝合金型材（隔热条宽度≥24mm）

- 玻璃：5+12A+5+12A+5三玻两腔中空Low-E玻璃（遮阳系数SC≤0.5，可见光透射比≥0.6）

- 密封：三元乙丙橡胶密封条，三道密封设计

### 3.3.2 外门构造

主入口采用断热铝合金框玻璃门，搭配闭门器、密封条；设备间采用钢制保温防盗门，内部填充岩棉保温层。

### 3.3.3 门窗性能指标

- 外窗传热系数K≤2.4W/(㎡·K)

- 气密性等级：6级，水密性等级：4级，抗风压等级：5级

- 隔声性能：≥30dB，减少室外噪音干扰

## 3.4 围护结构安全与耐久防护措施

- 保温层固定：外保温采用粘结+锚栓双重固定，防止脱落，抗震、抗风性能达标；

- 防开裂措施：外墙、屋面均设置抗裂层、伸缩缝，应对温度变形，避免面层开裂；

- 防水防护：阴阳角、穿墙管、门窗洞口等节点做防水加强处理，杜绝渗漏隐患；

- 耐候处理：所有外露材料均选用耐老化、抗冻融、耐腐蚀材质，适配豫南气候，延长围护结构使用寿命；

- 防火防护：保温材料选用B1级难燃材料，每层设置防火隔离带，满足建筑防火安全要求。

# 四、综合结论

结构与围护结构合规性判定 - 本项目钢筋混凝土框架结构承载力、稳定性、抗震性能均满足规范要求，完全适配博物馆展览、藏品存放、公共集散等使用功能，结构安全可靠、耐久达标； - 外墙、屋面、门窗、外保温等围护结构构造做法完善，安全、耐久、节能、防护性能均满足《绿色建筑评价标准》及公共建筑设计规范要求，可有效抵御自然侵蚀，保障建筑全生命周期使用安全； - 本报告数据真实、构造清晰，符合绿色建筑评价系统对结构及围护结构的审核要求。