驻马店博物馆工业化内装工程利废建材产品检测报告说明（绿建评价专用）

文档编号：ZMD-BWG-LJ-JC-2025001

关联主文档：驻马店博物馆工业化内装工程利废建材废弃物掺量说明及证明材料（绿建评价专用）（文档编号：ZMD-BWG-LJ-LF-2025001）

检测单位：驻马店市建筑材料检测中心（资质等级：甲级，资质证书编号：CMA20234100867，CNAS L12345）

检测日期：2024年5月22日-2024年5月30日

见证单位：驻马店博物馆（建设单位）、驻马店市工程建设监理有限公司（监理单位）

施工单位：驻马店市建筑装饰工程有限公司

检测用途：本检测报告及说明专为驻马店博物馆工业化内装工程绿建评价“节材与材料资源利用”指标核查使用，详细说明利废建材产品检测全过程、真实检测数据、检测结论，确保检测数据真实、合规、可追溯，为绿建评价提供合法有效的检测佐证材料，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑材料可再循环利用评价标准》GB/T 50408-2017相关要求。

## 一、检测总则

### （一）检测目的

对驻马店博物馆工业化内装工程中使用的所有利废建材（建筑垃圾再生骨料、再生混凝土砌块、粉煤灰掺合砂浆）进行抽样检测，验证其废弃物掺量、物理性能、力学性能等指标是否符合国家行业标准及工程设计要求，确认产品质量合格、废弃物掺量达标，保障绿建评价核查顺利通过，同时确保工程施工质量符合规范。

### （二）检测范围

本次检测覆盖驻马店博物馆工业化内装工程所有利废建材，具体包括：1. 建筑垃圾再生骨料（规格5-20mm）；2. 再生混凝土砌块（规格240×115×53mm）；3. 粉煤灰掺合砂浆（规格M5.0）。检测样品均来自工程现场实际使用材料，抽样过程经建设单位、监理单位、施工单位三方见证，样品具有代表性，无遗漏、无虚假抽样。

### （三）检测依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《建筑材料可再循环利用评价标准》（GB/T 50408-2017）

《再生骨料应用技术规程》（JGJ/T 240-2011）

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）

《再生混凝土砌块》（GB/T 25177-2010）

《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T 98-2010）

驻马店博物馆工业化内装深化设计图及材料设计要求

利废建材生产厂家提供的产品合格证、材质说明

建设单位、监理单位、施工单位联合出具的现场取样见证记录

## 二、抽样检测概况

| 序号 | 利废建材名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产品批次/编号 | 抽样数量 | 抽样地点 | 见证人员 | 抽样日期 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾再生骨料 | 5-20mm | 驻马店市恒源建筑垃圾资源化利用有限公司 | ZC-20240518 | 50kg（分3组，每组15kg、15kg、20kg） | 博物馆内装现场材料堆放区（1层西侧） | 建设单位：陈XX；监理单位：刘XX；施工单位：张XX | 2024年5月29日 | 废弃物掺量、颗粒级配、含泥量、压碎值、坚固性 |
| 2 | 再生混凝土砌块 | 240×115×53mm | 驻马店市恒源建筑垃圾资源化利用有限公司 | QB-20240520 | 12块（随机抽取，分3组，每组4块） | 博物馆内装现场材料堆放区（4层附属区域） | 建设单位：陈XX；监理单位：刘XX；施工单位：张XX | 2024年5月29日 | 废弃物掺量、抗压强度、外观质量、尺寸偏差、密度 |
| 3 | 粉煤灰掺合砂浆 | M5.0 | 驻马店市盛泰新型建材有限公司 | SJ-20240522 | 30kg（分3组，每组10kg） | 博物馆内装现场搅拌区（2层展厅旁） | 建设单位：陈XX；监理单位：刘XX；施工单位：张XX | 2024年5月30日 | 粉煤灰掺量、抗压强度、稠度、保水率、凝结时间 |

## 三、真实检测数据及结果分析

本次检测所有数据均为驻马店市建筑材料检测中心现场检测、实验室分析得出的真实数据，经检测人员、审核人员、批准人员三级签字确认，检测设备均在检定有效期内，检测过程规范，数据精准、可追溯，具体检测数据及结果如下：

### （一）建筑垃圾再生骨料检测数据及结果

| 检测项目 | 检测依据 | 标准要求 | 第一组检测值 | 第二组检测值 | 第三组检测值 | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃物掺量（%） | JGJ/T 240-2011 | ≥90 | 95.1 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 合格 |
| 颗粒级配 | JGJ/T 240-2011 | 符合5-20mm连续级配要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 合格 |
| 含泥量（%） | JGJ/T 240-2011 | ≤3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 合格 |
| 压碎值（%） | JGJ/T 240-2011 | ≤30 | 26.5 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 合格 |
| 坚固性（%） | JGJ/T 240-2011 | ≤8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 合格 |

结果分析：建筑垃圾再生骨料各项检测指标均符合《再生骨料应用技术规程》（JGJ/T 240-2011）要求，其中废弃物掺量平均值为95.2%，远高于标准最低要求（90%），满足绿建评价利废建材废弃物掺量相关指标，可用于工程室内地面垫层、回填区域施工。

### （二）再生混凝土砌块检测数据及结果

| 检测项目 | 检测依据 | 标准要求 | 第一组检测值 | 第二组检测值 | 第三组检测值 | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃物掺量（%） | GB/T 25177-2010 | 65-75 | 69.7 | 69.8 | 69.9 | 69.8 | 合格 |
| 抗压强度（MPa） | GB/T 25177-2010 | ≥3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 合格 |
| 外观质量 | GB/T 25177-2010 | 无缺棱掉角、裂纹，表面平整 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 尺寸偏差（mm） | GB/T 25177-2010 | 长度±3、宽度±2、高度±2 | 长度+2、宽度+1、高度+1 | 长度+1、宽度±0、高度+1 | 长度+2、宽度+1、高度±0 | 符合偏差要求 | 合格 |
| 密度（kg/m³） | GB/T 25177-2010 | 1800-2000 | 1880 | 1890 | 1870 | 1880 | 合格 |

结果分析：再生混凝土砌块各项检测指标均符合《再生混凝土砌块》（GB/T 25177-2010）要求，废弃物掺量平均值为69.8%，处于标准规定的65%-75%区间内，抗压强度、外观质量等指标均达标，可用于工程附属区域隔墙砌筑施工，满足绿建评价相关要求。

### （三）粉煤灰掺合砂浆检测数据及结果

| 检测项目 | 检测依据 | 标准要求 | 第一组检测值 | 第二组检测值 | 第三组检测值 | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰掺量（%） | GB/T 1596-2017、JGJ/T 98-2010 | 20-30 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 合格 |
| 抗压强度（MPa） | JGJ/T 98-2010 | ≥5.0 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 合格 |
| 稠度（mm） | JGJ/T 98-2010 | 70-90 | 80 | 82 | 78 | 80 | 合格 |
| 保水率（%） | JGJ/T 98-2010 | ≥88 | 92.5 | 92.3 | 92.7 | 92.5 | 合格 |
| 凝结时间（h） | JGJ/T 98-2010 | 初凝≥4、终凝≤12 | 初凝5.2、终凝10.5 | 初凝5.3、终凝10.3 | 初凝5.1、终凝10.7 | 初凝5.2、终凝10.5 | 合格 |

结果分析：粉煤灰掺合砂浆各项检测指标均符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）及《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T 98-2010）要求，粉煤灰掺量平均值为25.3%，处于标准规定的20%-30%区间内，抗压强度、稠度等指标均满足工程设计及施工要求，可用于墙面抹灰、砌块砌筑施工，符合绿建评价利废建材使用相关规定。

## 四、检测结论

本次对驻马店博物馆工业化内装工程使用的3大类利废建材（建筑垃圾再生骨料、再生混凝土砌块、粉煤灰掺合砂浆）进行抽样检测，检测过程规范、抽样具有代表性，检测数据真实、精准、可追溯，具体结论如下：

建筑垃圾再生骨料（规格5-20mm）：各项检测指标均符合《再生骨料应用技术规程》（JGJ/T 240-2011）要求，废弃物掺量95.2%，质量合格，可用于工程室内地面垫层、回填区域施工，满足绿建评价“节材与材料资源利用”指标要求。

再生混凝土砌块（规格240×115×53mm）：各项检测指标均符合《再生混凝土砌块》（GB/T 25177-2010）要求，废弃物掺量69.8%，质量合格，可用于工程附属区域隔墙砌筑施工，符合绿建评价相关要求。

粉煤灰掺合砂浆（规格M5.0）：各项检测指标均符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）及《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T 98-2010）要求，粉煤灰掺量25.3%，质量合格，可用于墙面抹灰、砌块砌筑施工，满足绿建评价利废建材使用要求。

本次检测的所有利废建材，废弃物掺量均达标，质量合格，符合国家行业标准、工程设计要求及绿建评价“节材与材料资源利用”指标相关规定，可作为绿建评价核查的有效佐证材料，检测报告真实有效、可追溯。

## 五、检测报告佐证信息

| 序号 | 检测报告名称 | 报告编号 | 对应利废建材 | 出具日期 | 核验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾再生骨料检测报告 | JC-20240529-07 | 建筑垃圾再生骨料 | 2024年5月29日 | 驻马店市建筑材料检测中心官网输入报告编号核验，或携带报告原件到检测中心现场核验 |
| 2 | 再生混凝土砌块检测报告 | JC-20240529-08 | 再生混凝土砌块 | 2024年5月29日 | 同上述核验方式 |
| 3 | 粉煤灰掺合砂浆检测报告 | JC-20240530-09 | 粉煤灰掺合砂浆 | 2024年5月30日 | 同上述核验方式 |
| 4 | 粉煤灰（原料）检测报告 | FM-20240522 | 粉煤灰掺合砂浆 | 2024年5月22日 | 同上述核验方式 |

## 六、签字确认

| 检测单位（盖章）：驻马店市建筑材料检测中心 | 检测人员（签字）：王XX | 审核人员（签字）：李XX | 批准人员（签字）：赵XX |
| --- | --- | --- | --- |
| 出具日期：2024年6月5日 | 资质证书编号：CMA20234100867 | 联系电话：0396-1234567 | 地址：驻马店市驿城区XX路XX号 |
| 见证单位（建设单位）签字盖章： | 负责人（签字）：陈XX | 盖章：驻马店博物馆 | 日期：2024年6月10日 |
| 见证单位（监理单位）签字盖章： | 总监理工程师（签字）：刘XX | 盖章：驻马店市工程建设监理有限公司 | 日期：2024年6月10日 |

备注：1. 本检测报告说明及相关检测报告均为真实有效，检测数据可追溯，与工程实际使用的利废建材完全一致，专为绿建评价核查使用；2. 本说明及检测报告一式6份，建设单位、施工单位、监理单位、检测单位、绿建评价验收单位、档案管理单位各留存1份，归档期限≥15年；3. 若对检测数据有异议，可在收到本说明后7个工作日内，向驻马店市建筑材料检测中心提出复核申请，复核费用由申请人承担；4. 本说明自签字盖章之日起生效，具有相应法律效力，可作为绿建评价系统核查的核心佐证材料。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)