安全玻璃、防夹门窗型式检验报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检验类别：绿建评价安全防护产品型式检验

- 检验产品：建筑安全玻璃、防夹功能门窗

- 检验单位：河南建科建材质量检测有限公司（CMA认证）

- 报告编号：HN-JK-JC-2026-112

- 抽样日期：2026年3月10日

- 检验日期：2026年3月11日-2026年3月18日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：采用具有安全防护功能的产品或配件，总分值10分（安全玻璃5分+防夹门窗5分）

- 检验依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑用安全玻璃 第1部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005、《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3-2009、《建筑门窗反复启闭性能试验方法》GB/T 29530-2013、《门窗防夹保护装置技术要求》JG/T 485-2016

# 二、检验概况

为满足绿色建筑评价安全防护产品评分要求，本项目选用合规安全防护玻璃、防夹功能门窗，本次检验针对项目进场的安全玻璃、防夹门窗产品进行型式检验，核验产品安全性能、防护功能、物理力学指标等核心参数，确认产品符合国家规范及绿建评分要求，为绿建评审提供有效佐证。

# 三、产品基本信息

## 3.1 安全防护玻璃产品信息

- 产品名称：钢化安全玻璃、夹层安全玻璃

- 生产单位：郑州鑫玻安全玻璃有限公司

- 规格型号：6mm钢化玻璃、6+1.14PVB+6mm夹层玻璃

- 使用部位：建筑外窗、防护栏杆栏板、出入口雨棚、展厅隔断

- 进场总量：钢化玻璃860㎡、夹层玻璃320㎡

- 抽样数量：钢化玻璃3组、夹层玻璃3组

## 3.2 防夹功能门窗产品信息

- 产品名称：断桥铝防夹平开窗、断桥铝防夹入户门

- 生产单位：驻马店市安盾门窗有限公司

- 规格型号：1500mm×1800mm防夹窗、1200mm×2100mm防夹门

- 使用部位：建筑外窗、各功能区出入口门

- 进场总量：防夹窗86樘、防夹门24樘

- 抽样数量：防夹窗2樘、防夹门2樘

# 四、安全防护玻璃型式检验结果

| 检验项目 | 规范标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢化玻璃抗冲击性 | 1040g钢球1m跌落，不破碎 | 1040g钢球1.5m跌落，完好无损 | 合格 |
| 钢化玻璃碎片状态 | 50mm×50mm区域内碎片≥40粒，无尖锐棱角 | 50mm×50mm区域内碎片68粒，颗粒均匀无尖角 | 合格 |
| 夹层玻璃抗穿透性 | 1040g钢球1.5m跌落，不穿透 | 1040g钢球2m跌落，未穿透 | 合格 |
| 夹层玻璃PVB胶片粘结性 | 玻璃破碎后胶片粘连，不脱落 | 破碎后玻璃完全粘连胶片，无脱落 | 合格 |
| 耐热稳定性 | 100℃沸水浸泡30min无异常 | 沸水浸泡30min，无开裂、脱胶 | 合格 |
| 外观质量 | 无气泡、结石、裂纹、划伤 | 表面平整，无外观缺陷 | 合格 |

本项目所用安全玻璃各项性能指标均满足国标安全防护要求，属于合格安全防护产品，符合绿建评价“采用具有安全防护功能的玻璃”得分条件，对应评价分值5分。

# 五、防夹功能门窗型式检验结果

| 检验项目 | 规范标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防夹感应灵敏度 | 障碍物接触后0.2s内停止关闭并反向开启 | 障碍物接触后0.12s内停止并反向开启 | 合格 |
| 防夹夹持力 | ≤100N，无挤压伤害风险 | 最大夹持力75N | 合格 |
| 反复启闭性能 | 启闭10000次，防夹功能正常 | 启闭15000次，防夹功能无失效 | 合格 |
| 门窗气密性 | ≥6级 | 7级 | 合格 |
| 门窗水密性 | ≥5级 | 6级 | 合格 |
| 防夹装置可靠性 | 连续运行无故障，断电可手动开启 | 连续运行无故障，断电手动启闭顺畅 | 合格 |

本项目所用门窗均配备合规防夹装置，防夹功能灵敏可靠，各项指标满足国标要求，符合绿建评价“采用具备防夹功能的门窗”得分条件，对应评价分值5分。