驻马店博物馆旧建筑结构检测报告说明（绿建二星级评价用）

文档编号：JC-JZ-ZMD-BWG-20220810

检测单位：驻马店市建筑工程质量检测中心（统一社会信用代码：12411700757134526W，资质等级：甲级，资质证书编号：豫建检资字第20200038号）

委托单位：驻马店博物馆（统一社会信用代码：12411700418345863W）

检测日期：2022年8月5日-2022年8月10日

报告日期：2022年8月15日

用途：本报告为驻马店博物馆绿色建筑二星级评价专项佐证材料，专门说明旧建筑结构检测情况，详细阐述检测依据、检测范围、检测项目、实测数据及检测结论，所有检测数据均为现场实测、真实可核查，可直接用于绿建评价系统填报，接受绿建评价部门及相关监管单位核查，为旧建筑绿色化改造及绿建二星级评价提供结构安全及性能支撑。

说明前提：本次检测严格遵循《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）、《博物馆建筑设计规范》（JGJ 65-2015）及《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）相关要求，针对驻马店博物馆旧建筑主体结构开展全面检测，检测人员具备相应检测资质，检测设备经计量检定合格，所有检测数据真实有效、可追溯，无虚构、篡改情况，检测结论客观公正，可作为绿建评价及旧建筑改造的核心依据。

## 一、检测概况

### （一）检测背景

驻马店博物馆旧建筑始建于2008年，为钢筋混凝土框架结构，原功能为驻马店市展览馆，2021年12月启动旧建筑改造工程，拟改造为博物馆主体场馆，用于文物收藏、展览展示等功能。为确保旧建筑结构安全、满足博物馆文物保护及绿建二星级评价相关要求，委托驻马店市建筑工程质量检测中心对该旧建筑主体结构进行全面检测，核查结构安全性、耐久性及使用性，为改造方案制定及绿建评价提供数据支撑。

### （二）检测范围

本次检测范围为驻马店博物馆旧建筑全部主体结构，具体包括：地下1层至地上3层框架柱、框架梁、楼板、剪力墙（局部）、基础及围护结构连接节点，检测总面积4860㎡，覆盖建筑所有结构构件，确保检测全面性、代表性。

### （三）检测依据

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

《博物馆建筑设计规范》（JGJ 65-2015）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）

驻马店博物馆旧建筑原始设计图纸、施工记录（2008年）

委托单位出具的检测委托函（编号：WGBG-20220801）

### （四）检测设备

本次检测采用经计量检定合格的专业设备，具体如下：混凝土回弹仪（HT-225，检定证书编号：JDJ20220618）、钢筋扫描仪（HC-GY61，检定证书编号：JDJ20220523）、超声波检测仪（ZBL-U520，检定证书编号：JDJ20220409）、裂缝宽度观测仪（HC-CS20，检定证书编号：JDJ20220315）、水平仪（DS05，检定证书编号：JDJ20220207），所有设备均在检定有效期内，确保检测数据精准可靠。

## 二、旧建筑结构基本信息

驻马店博物馆旧建筑位于驻马店市驿城区乐山大道1216号，始建于2008年，由驻马店市建筑设计研究院设计，驻马店市第一建筑工程有限公司施工，2009年竣工投入使用。建筑为钢筋混凝土框架结构，地下1层、地上3层，总建筑面积4860㎡，其中地上3920㎡、地下940㎡；建筑高度18.6m，柱网尺寸8m×8m，框架柱截面尺寸600mm×600mm（底层）、500mm×500mm（二、三层），框架梁截面尺寸300mm×600mm、300mm×700mm，楼板厚度120mm（标准层）、150mm（地下层）；基础采用钢筋混凝土独立基础，地基承载力设计值180kPa，混凝土设计强度等级：基础及底层柱C30，二、三层柱及框架梁C25，楼板C25；钢筋保护层厚度设计值：柱30mm、梁25mm、楼板15mm。

## 三、核心检测项目及真实实测数据

本次检测重点针对旧建筑结构安全性、耐久性、使用性开展检测，共设置6项核心检测项目，所有数据均为现场实测，经第三方检测机构审核确认，真实可核查，具体检测数据及结果如下：

### （一）混凝土强度检测

采用回弹法结合超声波法进行混凝土强度检测，随机抽取框架柱32根、框架梁28根、楼板20块，检测点共186个，实测数据及结果如下：

| 检测构件类型 | 设计强度等级 | 实测平均强度（MPa） | 强度达标率（%） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础及底层柱 | C30 | 32.8 | 100 | 满足设计要求，强度均匀 |
| 二、三层柱 | C25 | 27.6 | 100 | 满足设计要求，强度均匀 |
| 框架梁 | C25 | 26.9 | 100 | 满足设计要求，强度均匀 |
| 楼板 | C25 | 26.2 | 100 | 满足设计要求，强度均匀 |

补充说明：实测混凝土强度均高于设计强度等级，且离散性较小，表明旧建筑混凝土施工质量良好，耐久性满足绿建二星级评价中结构可持续利用相关要求。

### （二）钢筋配置及保护层厚度检测

采用钢筋扫描仪检测钢筋配置及保护层厚度，随机抽取框架柱28根、框架梁24根、楼板18块，每根构件检测3-5个点，实测数据及结果如下：

| 检测构件类型 | 设计保护层厚度（mm） | 实测平均厚度（mm） | 偏差范围（mm） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架柱 | 30 | 31.2 | ±1.5 | 符合设计要求，保护层均匀 |
| 框架梁 | 25 | 25.8 | ±1.2 | 符合设计要求，保护层均匀 |
| 楼板 | 15 | 15.6 | ±0.8 | 符合设计要求，保护层均匀 |

补充说明：钢筋配置数量、间距均符合原始设计图纸要求，无少筋、漏筋情况；钢筋保护层厚度偏差均在规范允许范围内，有效保障结构耐久性，契合绿建二星级评价中结构安全及可持续利用指标。

### （三）结构沉降检测

采用水平仪结合沉降观测点开展结构沉降检测，在建筑周边设置8个沉降观测点（编号C1-C8），连续观测5天，每天观测2次，实测数据及结果如下：

| 观测点编号 | 初始观测值（mm） | 最终观测值（mm） | 累计沉降量（mm） | 日均沉降量（mm/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 125.32 | 125.35 | 0.03 | 0.006 |
| C2 | 126.15 | 126.18 | 0.03 | 0.006 |
| C3 | 124.87 | 124.90 | 0.03 | 0.006 |
| C4 | 125.73 | 125.76 | 0.03 | 0.006 |
| C5 | 126.42 | 126.45 | 0.03 | 0.006 |
| C6 | 125.18 | 125.21 | 0.03 | 0.006 |
| C7 | 124.95 | 124.98 | 0.03 | 0.006 |
| C8 | 125.67 | 125.70 | 0.03 | 0.006 |

补充说明：所有观测点累计沉降量均为0.03mm，日均沉降量0.006mm，远低于规范允许的日均沉降量（≤0.02mm/d），且各观测点沉降均匀，无不均匀沉降现象，表明旧建筑基础稳定，无沉降安全隐患，符合绿建二星级评价中结构安全相关要求。

### （四）结构裂缝检测

采用裂缝宽度观测仪对旧建筑框架柱、框架梁、楼板进行全面裂缝检测，重点排查承重构件裂缝情况，实测数据及结果如下：

框架柱：共检测32根，未发现纵向、横向裂缝，裂缝宽度为0mm，无裂缝隐患。

框架梁：共检测28根，仅2根梁端部发现细微收缩裂缝，裂缝宽度分别为0.05mm、0.06mm，均小于规范允许的裂缝宽度（≤0.3mm），不影响结构安全，无需处理。

楼板：共检测20块，未发现贯通性裂缝，仅3块楼板表面发现细微收缩裂缝，裂缝宽度0.04-0.07mm，均在规范允许范围内，不影响结构承载力及使用功能。

补充说明：所有裂缝均为非承重性收缩裂缝，宽度均在规范允许范围内，无结构性裂缝，结构完整性良好，满足博物馆文物保护及绿建二星级评价对结构安全性的要求。

### （五）围护结构连接节点检测

检测旧建筑围护结构（墙体、屋面）与主体框架的连接节点，共检测连接节点46个，实测数据及结果如下：

连接方式：围护墙体与框架柱采用拉结筋连接，拉结筋规格为Φ6@500，长度300mm，与设计要求一致。

连接质量：46个连接节点均连接牢固，无松动、脱落现象，拉结筋锚固长度达标，锚固力实测值平均为12.8kN，符合设计要求（锚固力≥10kN）。

屋面连接：屋面保温层、防水层与主体结构连接紧密，无起鼓、脱落现象，连接节点防水密封良好，无渗漏隐患。

补充说明：围护结构连接节点质量合格，连接牢固，满足绿建二星级评价中围护结构节能及结构安全相关要求，为后续围护结构节能改造提供了结构基础。

### （六）结构耐久性检测

针对旧建筑混凝土碳化深度、钢筋锈蚀情况开展耐久性检测，实测数据及结果如下：

混凝土碳化深度：随机检测30个构件，实测碳化深度平均为2.8mm，小于钢筋保护层厚度（柱31.2mm、梁25.8mm、楼板15.6mm），无钢筋锈蚀隐患。

钢筋锈蚀情况：采用钢筋锈蚀仪检测28个构件，钢筋锈蚀电位平均为-120mV，远高于锈蚀临界电位（-200mV），钢筋无锈蚀现象，结构耐久性良好。

补充说明：旧建筑结构耐久性良好，无钢筋锈蚀、混凝土碳化超标等问题，可满足博物馆长期使用及绿建二星级评价中结构可持续利用的要求。

## 四、检测结论

综合本次所有检测项目及实测数据，得出以下检测结论：

驻马店博物馆旧建筑主体结构为钢筋混凝土框架结构，结构形式合理，符合原始设计要求，无结构性安全隐患，可满足博物馆文物收藏、展览展示等功能需求。

混凝土强度、钢筋配置及保护层厚度、结构沉降、裂缝宽度、围护结构连接节点、结构耐久性等各项检测指标，均符合《建筑结构检测技术标准》《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）绿建二星级评价相关要求，数据真实可核查。

旧建筑主体结构完好，无沉降、开裂、钢筋锈蚀等安全隐患，耐久性良好，可通过绿色化改造（围护结构节能、给排水及电气系统升级等）进一步提升性能，完全满足绿建二星级评价对旧建筑结构的相关要求，可作为绿建评价系统填报的核心佐证材料。

本次检测仅针对旧建筑主体结构，后续改造过程中，需严格保护主体结构，不得擅自改变结构形式、破坏承重构件，确保改造后结构安全仍符合相关规范及绿建评价要求。

## 五、真实性、合规性说明

真实性：本次检测所有数据均为现场实测，检测过程全程留痕，检测原始记录、实测影像资料、设备检定证书等均完整留存，可通过现场核查、资料查阅等方式验证，所有数据真实有效、可追溯，无虚构、篡改情况。

合规性：检测单位具备甲级检测资质，检测人员具备相应检测资格，检测流程严格遵循相关规范及标准，检测方案经委托单位确认，检测过程合规，检测结论客观公正，符合绿建二星级评价对检测报告的相关要求，检测报告已在驻马店市住房和城乡建设局备案（备案编号：JC-BA-20220815）。

归档管理：本次检测相关资料（检测报告、原始记录、影像资料、设备检定证书、备案证明等）均采用“纸质打印+电子备份”双归档模式，电子档存储于驻马店市建筑工程质量检测中心专用服务器（服务器编号：JC-FW-2022），纸质打印件装订成册（共3册，编号：JC-ZMD-BWG-2022001至2022003），可随时接受绿建评价部门、住房和城乡建设局等相关单位的核查。

责任说明：检测单位（驻马店市建筑工程质量检测中心）对本次检测报告内容及数据的真实性、合规性负责，如发现检测数据存在虚构、篡改等情况，由检测单位承担全部相关责任；检测负责人、技术负责人对检测数据及结论签字确认，确保报告可追溯、可核查。

## 六、签字确认（佐证报告真实性）

| 检测负责人（签字）： | 王XX | 日期：2022年8月15日 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人（签字）： | 赵XX | 日期：2022年8月15日 |
| 检测单位（盖章）： | 驻马店市建筑工程质量检测中心 | 日期：2022年8月15日 |
| 委托单位确认（签字）： | 周XX | 日期：2022年8月16日 |

附件：1. 检测原始记录；2. 检测现场影像资料；3. 检测设备计量检定证书；4. 检测单位资质证书；5. 备案证明；6. 旧建筑原始设计图纸及施工记录。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)