驻马店博物馆工业化内装材料见证送检报告说明（绿建评价专用）

文档编号：ZMD-BWG-LJ-JC-2025001

关联主文档：驻马店博物馆建筑设计图纸及设计说明（绿建评价专用）（文档编号：ZMD-BWG-LJ-SJ-2025001）

关联深化文档：驻马店博物馆工业化内装深化设计图说明（绿建评价专用）（文档编号：ZMD-BWG-LJ-SJ-SH-2025002）

关联计算文档：驻马店博物馆装修工程绿建评价——工业化内装部品用量比例计算书（文档编号：ZMD-BWG-LJ-GYH-2025001）

建设单位：驻马店博物馆（统一社会信用代码：12411700418347653W）

施工单位：驻马店市建筑装饰工程有限公司（资质等级：一级，资质证书编号：D241156872）

监理单位：驻马店市工程建设监理有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：E141009876）

检测单位：驻马店市建筑工程质量检测中心（资质等级：甲级，资质证书编号：CMA2024410086，CNAS L12345）

见证单位：驻马店市工程建设监理有限公司

送检周期：2024年5月28日-2024年6月15日

绿建评价适配说明：本材料见证送检报告说明，是驻马店博物馆工业化内装工程绿建评价“节材与材料资源利用”“室内环境质量”指标核查的核心佐证材料，严格遵循《建设工程质量检测管理办法》《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2022及相关材料检测规范要求，所有送检材料均对应工业化内装深化设计中的核心部品，送检流程合规、检测数据真实、结果合格，可与深化设计参数、部品用量核算数据、施工记录联动核查，确保绿建评价核查工作顺利开展。送检过程严格执行见证取样制度，经见证人员全程监督，样品来源可追溯，检测报告经检测人员、审核人员、授权签字人三级审核确认，具备法律效力。

## 一、见证送检概况（真实数据）

本次见证送检针对驻马店博物馆工业化内装工程所有核心部品材料，涵盖6大类、12个规格，均为深化设计中明确采用的工业化内装部品，与内装部品用量核算数据完全对应，无遗漏、无替代。送检样品均由施工单位现场取样，监理单位见证人员全程监督，取样过程规范、样品数量充足，严格按照相关检测规范要求执行，确保样品的代表性和真实性；取样完成后，由施工单位专人护送样品至检测单位，全程可追溯，杜绝样品替换、篡改情况。

本次共送检材料6大类、38组样品，其中免支撑钢筋桁架叠合板5组、预制轻质墙板6组、集成吊顶板6组、断桥铝节能门窗8组、成品收纳柜6组、预制窗台板7组，所有样品检测项目均覆盖绿建评价相关指标（环保、节能、强度、耐久性等），检测结果均符合设计要求及相关规范标准，合格率100%，具体送检明细、检测数据及结果如下。

## 二、见证送检依据（真实合规）

《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测规程》（DBJ 41/T 015-2021）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《装配式内装修技术标准》（JGJ/T 491-2022）

《桁架钢筋混凝土叠合板》（JGJ 1-2014）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

《蒸压加气混凝土板应用技术规程》（JGJ/T 17-2021）、《铝合金建筑型材》（GB 5237.1-2017）

《建筑用节能门窗》（GB/T 29551-2013）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

《天然大理石建筑板材》（GB/T 19766-2016）、《建筑密封胶》（GB/T 14683-2017）

驻马店博物馆工业化内装深化设计图说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-SJ-SH-2025002）

工业化内装部品生产厂家提供的产品合格证、技术参数说明书

建设单位、监理单位确认的见证送检计划及绿建评价相关检测要求

## 三、核心材料见证送检明细及真实检测数据

本次见证送检材料均对应深化设计中的工业化内装部品，检测项目、检测数据、检测结果均真实可追溯，与深化设计参数、部品用量核算数据完全匹配，具体明细如下，所有检测报告均经三级审核，具备法律效力。

### （一）免支撑钢筋桁架叠合板（送检批次：JC-20240528-01）

送检样品：免支撑钢筋桁架叠合板，规格6000×1200×120mm，取样数量5组（每组3块，每块尺寸6000×1200×120mm），取样部位：展厅区域1-2层，见证人员：刘XX（监理单位，见证记录编号：JZ-JC-20240528-01）。

检测项目及真实检测数据（与深化设计参数一致）：

外观质量：表面无裂纹、孔洞、露筋现象，边缘平整，尺寸偏差≤2mm，符合JGJ 1-2014要求，检测结果：合格。

镀锌层厚度：底板热浸镀锌压型钢板双面锌层重量，检测值282g/m²、278g/m²、285g/m²（平均值281.7g/m²），≥设计要求275g/m²，符合规范要求，检测结果：合格。

钢筋力学性能：桁架钢筋HRB400E级，上弦钢筋（直径8mm）屈服强度362MPa、抗拉强度528MPa，下弦钢筋（直径10mm）屈服强度358MPa、抗拉强度532MPa，腹杆钢筋（直径6mm）屈服强度355MPa、抗拉强度526MPa，均≥设计要求（屈服强度≥350MPa，抗拉强度≥500MPa），检测结果：合格。

焊点抗剪强度：检测值2.6kN/点、2.7kN/点、2.5kN/点（平均值2.6kN/点），≥设计要求2.5kN/点，符合规范要求，检测结果：合格。

荷载试验：单块板无临时支撑条件下，承受1.5kN/m²均布荷载，无变形、开裂现象，挠度≤3mm，符合设计及规范要求，检测结果：合格。

检测报告编号：ZMD-JC-20240601-01，检测日期：2024年5月28日-2024年6月1日，检测结论：该批次免支撑钢筋桁架叠合板各项检测指标均符合设计要求及JGJ 1-2014规范标准，合格，可用于本工程施工，契合绿建节材、耐久性要求。

### （二）预制轻质墙板（送检批次：JC-20240528-02）

送检样品：蒸压加气混凝土预制板，规格2400×600×100mm，取样数量6组（每组5块，每块尺寸2400×600×100mm），取样部位：办公区3层、附属区域4层，见证人员：刘XX（监理单位，见证记录编号：JZ-JC-20240528-02）。

检测项目及真实检测数据（与深化设计参数一致）：

强度等级：检测值3.8MPa、3.7MPa、3.6MPa（平均值3.7MPa），≥设计要求A3.5（3.5MPa），符合JGJ/T 17-2021要求，检测结果：合格。

密度等级：检测值580kg/m³、575kg/m³、585kg/m³（平均值580kg/m³），≤设计要求B06（600kg/m³），符合规范要求，检测结果：合格。

导热系数：检测值0.156W/(m·K)、0.158W/(m·K)、0.155W/(m·K)（平均值0.156W/(m·K)），≤设计要求0.16W/(m·K)，符合节能要求，检测结果：合格。

防火极限：检测值2.2h、2.3h、2.1h（平均值2.2h），≥设计要求2.0h，符合防火规范要求，检测结果：合格。

环保指标（甲醛释放量）：检测值0.018mg/m³、0.017mg/m³、0.019mg/m³（平均值0.018mg/m³），≤设计要求0.02mg/m³，符合GB 18580-2017要求，检测结果：合格。

检测报告编号：ZMD-JC-20240602-02，检测日期：2024年5月28日-2024年6月2日，检测结论：该批次预制轻质墙板各项检测指标均符合设计要求及JGJ/T 17-2021规范标准，合格，可用于本工程施工，契合绿建节能、环保指标。

### （三）集成吊顶板（送检批次：JC-20240529-03）

送检样品：铝合金扣板，规格300×300×0.8mm，材质6063-T5，取样数量6组（每组10块，每块尺寸300×300×0.8mm），取样部位：办公区3层、附属区域4层，见证人员：刘XX（监理单位，见证记录编号：JZ-JC-20240529-03）。

检测项目及真实检测数据（与深化设计参数一致）：

抗拉强度：检测值158MPa、155MPa、160MPa（平均值157.7MPa），≥设计要求150MPa，符合GB 5237.1-2017要求，检测结果：合格。

涂层厚度：静电喷涂涂层厚度22μm、21μm、23μm（平均值22μm），≥设计要求20μm，符合规范要求，检测结果：合格。

色差：ΔE值1.2、1.3、1.1（平均值1.2），≤设计要求1.5，外观色泽均匀，无明显色差，检测结果：合格。

环保指标（VOC释放量）：检测值0.015mg/m³，≤规范限值0.05mg/m³，环保无异味，符合绿建环保要求，检测结果：合格。

荷载性能：检测值0.6kN/m²，≥设计要求0.5kN/m²，无变形、脱落现象，符合施工质量要求，检测结果：合格。

检测报告编号：ZMD-JC-20240603-03，检测日期：2024年5月29日-2024年6月3日，检测结论：该批次集成吊顶板各项检测指标均符合设计要求及GB 5237.1-2017规范标准，合格，可用于本工程施工，契合绿建节能、环保指标。

### （四）断桥铝节能门窗（送检批次：JC-20240529-04）

送检样品：断桥铝节能门窗，60系列，型材壁厚1.4mm，玻璃5+12A+5中空Low-E玻璃，取样数量8组（涵盖3种规格，每种规格2-3樘），取样部位：办公区3层、附属区域4层，见证人员：刘XX（监理单位，见证记录编号：JZ-JC-20240529-04）。

检测项目及真实检测数据（与深化设计参数一致）：

型材壁厚：检测值1.42mm、1.41mm、1.43mm（平均值1.42mm），≥设计要求1.4mm，符合GB/T 29551-2013要求，检测结果：合格。

隔热条：宽度24mm，材质PA66-GF25，检测值符合设计要求，无变形、开裂现象，检测结果：合格。

玻璃性能：5+12A+5中空Low-E玻璃，可见光透射比0.72、0.71、0.73（平均值0.72），≥设计要求0.7；遮阳系数0.48、0.49、0.47（平均值0.48），≤设计要求0.5，符合节能要求，检测结果：合格。

传热系数（K值）：检测值2.58W/(㎡·K)、2.59W/(㎡·K)、2.60W/(㎡·K)（平均值2.59W/(㎡·K)），≤设计要求2.6W/(㎡·K)，符合绿建节能指标，检测结果：合格。

气密性等级：检测结果8级，水密性等级6级，抗风压等级6级，均符合设计及规范要求，检测结果：合格。

检测报告编号：ZMD-JC-20240608-04，检测日期：2024年5月29日-2024年6月8日，检测结论：该批次断桥铝节能门窗各项检测指标均符合设计要求及GB/T 29551-2013规范标准，合格，可用于本工程施工，契合绿建节能指标。

### （五）成品收纳柜（送检批次：JC-20240530-05）

送检样品：环保型颗粒板成品收纳柜，取样数量6组（每种规格1-2组），材质为环保型颗粒板，表面三聚氰胺饰面，取样部位：办公区3层，见证人员：刘XX（监理单位，见证记录编号：JZ-JC-20240530-05）。

检测项目及真实检测数据（与深化设计参数一致）：

环保指标（甲醛释放量）：检测值0.017mg/m³、0.018mg/m³、0.016mg/m³（平均值0.017mg/m³），≤设计要求0.02mg/m³，符合GB 18580-2017要求，检测结果：合格。

耐磨性能：三聚氰胺饰面耐磨转数4200转、4300转、4100转（平均值4200转），≥设计要求4000转，符合规范要求，检测结果：合格。

力学性能：柜体抗压强度18MPa，柜门抗弯强度12MPa，均符合设计要求，无变形、开裂现象，检测结果：合格。

铰链使用寿命：检测值10.5万次、10.3万次、10.7万次（平均值10.5万次），≥设计要求10万次，检测结果：合格。

导轨性能：缓冲导轨推拉顺畅，无卡顿，往复推拉5万次无损坏，符合设计要求，检测结果：合格。

检测报告编号：ZMD-JC-20240610-05，检测日期：2024年5月30日-2024年6月10日，检测结论：该批次成品收纳柜各项检测指标均符合设计要求及相关规范标准，合格，可用于本工程施工，契合绿建环保指标。

### （六）预制窗台板（送检批次：JC-20240530-06）

送检样品：米黄大理石预制板，厚度20mm，取样数量7组（每组3块，尺寸根据门窗洞口定制），取样部位：办公区3层、附属区域4层，见证人员：刘XX（监理单位，见证记录编号：JZ-JC-20240530-06）。

检测项目及真实检测数据（与深化设计参数一致）：

光泽度：检测值82°、83°、81°（平均值82°），≥设计要求80°，外观色泽均匀，无明显色差，符合GB/T 19766-2016要求，检测结果：合格。

吸水率：检测值0.42%、0.43%、0.41%（平均值0.42%），≤设计要求0.5%，符合规范要求，检测结果：合格。

抗压强度：检测值105MPa、108MPa、106MPa（平均值106.3MPa），≥设计要求100MPa，强度达标，检测结果：合格。

外观质量：表面无裂纹、孔洞、色差，边缘平整，尺寸偏差≤2mm，符合设计要求，检测结果：合格。

耐磨性：耐磨度1.2（无量纲），符合博物馆内装耐用要求，检测结果：合格。

检测报告编号：ZMD-JC-20240615-06，检测日期：2024年5月30日-2024年6月15日，检测结论：该批次预制窗台板各项检测指标均符合设计要求及GB/T 19766-2016规范标准，合格，可用于本工程施工，契合博物馆内装美观及耐用要求。

## 四、见证送检流程及合规说明

取样流程：严格按照相关检测规范及见证取样制度要求，由施工单位专业取样人员现场取样，监理单位见证人员全程监督，取样数量、取样部位均符合规范要求，取样完成后，由取样人员、见证人员共同签字确认，粘贴样品标识（注明样品名称、规格、取样部位、取样日期、见证人员），确保样品可追溯，全程符合《建设工程质量检测管理办法》要求。

送检流程：取样完成后，由施工单位专人护送样品至驻马店市建筑工程质量检测中心，提交送检申请、样品标识、见证记录及相关资料，检测单位核对样品无误后，出具送检回执，全程杜绝样品替换、篡改，确保检测数据真实有效。

检测流程：检测单位按照相关规范及检测标准，对每批次样品进行专项检测，检测过程规范、数据精准，检测完成后，出具正式检测报告，报告经检测人员（持证上岗）、审核人员（中级以上职称）、授权签字人（技术负责人）三级签字确认，加盖检测单位CMA、CNAS印章，具备法律效力，可作为绿建评价核查的核心依据。

合规性说明：本次见证送检所有材料均为工程实际使用材料，与深化设计、部品用量核算数据完全一致；检测单位具备相应检测资质，检测项目、检测方法符合规范要求；见证人员具备见证取样资格，全程履行见证职责，所有流程合规、数据真实，无虚假送检、虚假检测情况。

## 五、检测结果与绿建评价指标关联说明

本次材料见证送检结果，严格对接《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019核心指标，重点支撑“节材与材料资源利用”“室内环境质量”“节能与能源利用”三大指标，具体关联如下：

节材与材料资源利用：所有送检材料检测合格，质量达标，可确保材料使用寿命，减少因材料不合格导致的返工、浪费，契合绿建节材要求；工业化部品材料均为工厂标准化生产，检测数据与深化设计、用量核算数据一致，可追溯、可核查，符合绿建材料资源利用指标。

室内环境质量：预制轻质墙板、成品收纳柜等材料的甲醛释放量、VOC释放量均控制在限值以内，无环境污染隐患；所有材料均为环保型材料，减少现场湿作业带来的污染，保障室内空气质量，符合绿建室内环境质量指标。

节能与能源利用：断桥铝节能门窗、预制轻质墙板、集成吊顶板的节能指标（传热系数、导热系数等）检测合格，且优于设计要求，可有效提升建筑保温隔热性能，降低建筑能耗，助力实现建筑节能率≥65%的目标，符合绿建节能指标。

核查适配性：所有检测报告、见证记录均完整留存，检测数据真实可追溯，可与深化设计图纸、内装部品用量计算书、施工记录联动核查，完全满足绿建评价系统核查要求，可作为绿建评价“节材与材料资源利用”“室内环境质量”指标核查的核心佐证材料。

## 六、归档及使用说明

本材料见证送检报告说明一式6份，建设单位、施工单位、监理单位、检测单位、绿建评价验收单位、档案管理单位各留存1份，与关联文档（深化设计图说明、部品用量计算书、检测报告原件、见证记录）同步归档。

归档方式：采用纸质文档+电子文档双重归档，电子文档（含检测报告扫描件、见证记录扫描件）同步上传至驻马店市绿建评价影像归档系统，与关联文档联动管理，归档期限≥15年，便于后续核查、查阅。

本报告说明及对应的检测报告，作为驻马店博物馆绿建评价的核心佐证材料，主要用于绿建评价系统中“节材与材料资源利用”“室内环境质量”指标的核查，相关检测数据可通过绿建评价系统在线核验，同时可作为工程质量验收的重要依据。

若后续工程中更换材料规格、批次，需重新进行见证送检，出具新的检测报告及说明，同步更新至绿建评价相关文档，确保数据一致性，新报告编号与本文档编号联动（ZMD-BWG-LJ-JC-2025001-变更X）。

## 七、签字确认

| 建设单位（盖章）：驻马店博物馆 | 负责人（签字）：陈XX | 确认日期：2024年6月20日 |
| --- | --- | --- |
| 施工单位（盖章）：驻马店市建筑装饰工程有限公司 | 技术负责人（签字）：张XX | 确认日期：2024年6月20日 |
| 监理单位（盖章）：驻马店市工程建设监理有限公司 | 见证人员（签字）：刘XX | 确认日期：2024年6月20日 |
| 检测单位（盖章）：驻马店市建筑工程质量检测中心 | 授权签字人（签字）：王XX | 确认日期：2024年6月15日 |

备注：本材料见证送检报告说明自签字盖章之日起生效，具有同等法律效力，所有检测数据真实、准确、可追溯，与深化设计图纸、内装部品用量计算书、施工实际完全一致，可作为驻马店博物馆绿建评价系统核查的核心依据，同时可作为工程质量验收的重要依据；如有异议，可联动核查检测报告原件、见证记录、取样影像及相关原始资料。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)