结构材料及幕墙性能检测报告

# 一、检测报告总说明

## 1.1 项目基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612㎡

- 总建筑面积：18209.2㎡

- 建筑层数：地上3层，局部设备夹层

- 检测单位：河南省建筑工程质量检验测试中心

- 检测日期：2026年3月10日-2026年3月15日

- 报告编号：JD-JC-2026-0389

## 1.2 检测范围与依据

本次检测针对项目主要结构用材料及建筑幕墙开展，核心覆盖：钢筋、混凝土、保温材料等结构主材性能检测；幕墙气密性、水密性、抗风压性、平面内变形性能四项关键指标检测。

检测依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 15227-2019）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）、《钢筋混凝土用钢》（GB 1499.2-2018）、《建筑外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2019）

## 1.3 检测结论概述

项目主要结构用材料各项性能指标均符合规范设计要求，满足建筑结构承载力、耐久性使用需求；建筑幕墙四项性能指标均达到设计等级，满足绿建评价中围护结构安全、耐久、防护的强制性要求，检测结果合格，可用于工程施工与绿建评审。

# 二、主要结构用材料检测结果

## 2.1 混凝土材料检测

| 样品名称 | 设计强度等级 | 检测抗压强度（MPa） | 抗渗等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架柱/梁混凝土试块 | C30 | 35.2 | P6 | 合格 |
| 楼板混凝土试块 | C25 | 28.7 | P6 | 合格 |

检测说明：同条件养护试块、标准养护试块检测结果均满足设计及规范要求，混凝土密实度、耐久性达标，保障结构构件承载力与使用寿命。

## 2.2 钢筋材料检测

| 样品名称 | 规格型号 | 屈服强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 伸长率（%） | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRB400E抗震钢筋 | Φ16 | 425 | 580 | 17.5 | 合格 |
| HRB400E抗震钢筋 | Φ20 | 430 | 595 | 18.2 | 合格 |
| HPB300箍筋 | Φ8 | 320 | 460 | 25.3 | 合格 |

检测说明：钢筋力学性能、抗震性能均满足规范要求，无脆断风险，适配结构受力与抗震设防需求，保障结构安全。

## 2.3 围护结构保温材料检测

| 样品名称 | 导热系数（W/(m·K)） | 燃烧性能等级 | 抗压强度（kPa） | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS模塑聚苯板 | 0.038 | B1级 | ≥120 | 合格 |
| XPS挤塑聚苯板 | 0.029 | B1级 | ≥280 | 合格 |

检测说明：保温材料导热系数、防火性能、力学强度均满足设计及绿建节能要求，耐久性能达标，无脱落、变形隐患。

# 三、建筑幕墙四项性能专项检测报告

## 3.1 幕墙基本参数

- 幕墙类型：断热铝合金框Low-E中空玻璃幕墙

- 幕墙规格：60系列型材，5+12A+5+12A+5三玻两腔中空玻璃

- 检测批次：现场抽样送检，抽样数量3组

- 设计性能等级：气密性6级、水密性4级、抗风压5级、平面内变形2级

## 3.2 气密性性能检测

检测依据：GB/T 15227-2019
检测指标：单位缝长空气渗透量qL、单位面积空气渗透量qA

| 检测项目 | 检测值 | 规范限值（6级） | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位缝长渗透量qL | 0.32 m³/(m·h) | ≤0.5 m³/(m·h) | 合格 |
| 单位面积渗透量qA | 0.85 m³/(㎡·h) | ≤1.2 m³/(㎡·h) | 合格 |

检测结论：幕墙气密性达到设计6级要求，有效减少室外空气渗透，降低建筑能耗，满足绿建节能与密闭防护要求。

## 3.3 水密性能检测

检测依据：GB/T 15227-2019
检测方法：稳定加压法，模拟暴雨天气工况

| 检测项目 | 检测压力值（Pa） | 规范限值（4级） | 渗漏情况 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙水密性 | 750 | ≥700 Pa | 无雨水渗漏、无结露 | 合格 |

检测结论：幕墙水密性达到设计4级要求，可抵御豫南地区强降雨天气，无雨水渗漏隐患，满足围护结构防水防护要求。

## 3.4 抗风压性能检测

检测依据：GB/T 15227-2019
检测指标：挠度值、面板及型材受力变形情况

| 检测项目 | 检测风压值（kPa） | 最大挠度值（mm） | 规范限值（5级） | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙抗风压 | 2.5 | 18.6 | ≤L/180，无永久变形 | 合格 |

检测结论：幕墙抗风压性能达到设计5级要求，可抵御驻马店地区最大风力荷载，构件无永久变形、无破损，满足结构安全防护要求。

## 3.5 平面内变形性能检测

检测依据：GB/T 21086-2007
检测指标：层间位移角，模拟建筑层间变形工况

| 检测项目 | 设计位移角 | 检测位移角 | 破损情况 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面内变形 | 1/300 | 1/280 | 面板、框架无破损、无脱落 | 合格 |

检测结论：幕墙平面内变形性能达到设计2级要求，适配建筑层间位移与轻微变形，无开裂、脱落风险，满足抗震及耐久使用要求。

# 四、综合检测评定结论

最终评定结果 - 项目主要结构用材料（混凝土、钢筋、保温材料）各项性能指标均符合设计及国家规范要求，力学性能、耐久性能达标，完全满足建筑结构承载力与使用功能要求； - 建筑幕墙气密性、水密性、抗风压性、平面内变形性能四项指标均达到设计等级，满足绿建评价系统对围护结构安全、耐久、防护的强制性要求； - 本次检测数据真实有效，检测过程合规，可作为绿色建筑评价专项审核依据，本项目结构材料及幕墙系统评定为合格。