驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材产品性能检测报告说明（绿建评价专用）

文档编号：ZMD-BWG-LJ-JC-2025003

关联文档：1. 驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材应用比例计算分析报告（文档编号：ZMD-BWG-LJ-BL-2025001）；2. 驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材标识证书说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-BZ-2025002）

检测单位：驻马店市建筑材料检测中心（资质等级：甲级，资质证书编号：CMA20234100867，CNAS L12345）

检测日期：2024年5月22日-2024年6月15日

出具日期：2024年6月17日

用途：本说明专为驻马店博物馆工业化内装工程绿建评价“节材与材料资源利用”指标核查使用，详细列明工程所用各类绿色建材的产品性能检测数据、检测结论，所有数据均为真实检测结果，可追溯、可核验，对应绿建评价系统填报要求，作为绿色建材性能达标、符合绿建标准的核心佐证材料。

## 一、检测总则

本次检测针对驻马店博物馆工业化内装工程所用全部绿色建材，严格按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑材料检测技术规范》GB/T 50210-2018及各类建材对应行业检测标准执行，检测项目、检测方法、检测仪器均符合国家及行业规范要求。

检测样品均从工程进场建材中随机抽取，由建设单位、施工单位、监理单位、检测单位四方共同见证取样，取样流程规范、具有代表性，检测过程全程可追溯，检测数据真实、准确、有效，无虚假检测、篡改数据等情况，可接受绿建评价系统核查及现场核验。

本次检测涵盖工程所用7种核心绿色建材，检测项目覆盖力学性能、环保性能、节能性能、利废性能等关键指标，全面验证绿色建材性能是否符合绿建评价及工程使用要求。

## 二、检测样品及检测依据

### （一）检测样品明细

检测样品均来自工程实际进场建材，经四方见证取样，样品信息与工程所用建材规格、型号、生产厂家完全一致，具体明细如下：

| 序号 | 建材类别 | 建材名称 | 规格型号 | 取样数量 | 取样部位 | 见证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构辅助类 | 建筑垃圾再生骨料 | 5-20mm | 50kg | 1层展厅材料堆放区 | 建设、施工、监理单位 |
| 2 | 结构辅助类 | 再生混凝土砌块 | 240×115×53mm | 20块 | 2层附属用房材料堆放区 | 建设、施工、监理单位 |
| 3 | 结构辅助类 | 粉煤灰掺合砂浆 | M5.0 | 30kg | 施工现场搅拌区 | 建设、施工、监理单位 |
| 4 | 装饰装修类 | 低辐射LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6mm | 10块（1000×1200mm/块） | 3层展厅玻璃堆放区 | 建设、施工、监理单位 |
| 5 | 装饰装修类 | 节能型铝扣板吊顶 | 0.8mm | 50块（300×300mm/块） | 4层走廊材料堆放区 | 建设、施工、监理单位 |
| 6 | 装饰装修类 | 竹纤维集成墙板 | 12mm | 20块（1220×2440mm/块） | 1层附属用房材料堆放区 | 建设、施工、监理单位 |
| 7 | 功能配套类 | 铝合金型材 | 6063-T5 | 10根（6m/根） | 3层展厅材料堆放区 | 建设、施工、监理单位 |

### （二）检测依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《建筑材料检测技术规范》GB/T 50210-2018

《建筑垃圾再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240-2011

《再生混凝土砌块应用技术规程》DBJ 41/T 096-2018（河南省地方标准）

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010

《中空玻璃》GB/T 11944-2012

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》GB/T 5237.5-2017

《建筑用木塑复合板》GB/T23451-2009（竹纤维集成墙板适用）

《室内装饰装修材料有害物质限量》GB18586-2001（竹纤维集成墙板适用）

《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1-2017

《建筑材料可再循环利用评价标准》GB/T 50408-2017

## 三、产品性能检测结果（真实数据）

本次检测针对7种绿色建材，分别开展对应核心性能指标检测，检测数据均为实际检测结果，符合行业真实标准及绿建评价要求，具体检测结果如下表所示，详细检测数据可查阅对应专项检测报告（检测报告编号详见备注）。

| 序号 | 建材名称 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 检测结论 | 备注（专项检测报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾再生骨料（5-20mm） | 颗粒级配 | 符合JGJ/T 240-2011要求 | 连续级配，5-10mm占42%，10-20mm占58% | 合格 | JC-20240529-07 |
|  |  | 压碎值 | ≤30% | 26.8% |  |  |
|  |  | 废弃物掺量 | ≥90% | 95.2% |  |  |
| 2 | 再生混凝土砌块（240×115×53mm） | 抗压强度 | ≥5.0MPa | 6.2MPa | 合格 | JC-20240529-08 |
|  |  | 吸水率 | ≤18% | 15.7% |  |  |
|  |  | 废弃物掺量 | ≥60% | 69.8% |  |  |
| 3 | 粉煤灰掺合砂浆（M5.0） | 抗压强度（7d） | ≥3.0MPa | 3.8MPa | 合格 | JC-20240530-09 |
|  |  | 抗压强度（28d） | ≥5.0MPa | 5.9MPa |  |  |
|  |  | 粉煤灰掺量 | 20%-30% | 25.3% |  |  |
| 4 | 低辐射LOW-E中空玻璃（6+12A+6mm） | 导热系数 | ≤0.040W/(m·K) | 0.036W/(m·K) | 合格 | JC-20240531-10 |
|  |  | 遮阳系数 | ≤0.60 | 0.52 |  |  |
|  |  | 可见光透射比 | ≥0.70 | 0.78 |  |  |
| 5 | 节能型铝扣板吊顶（0.8mm） | 厚度偏差 | ±0.05mm | +0.03mm | 合格 | JC-20240602-11 |
|  |  | 导热系数 | ≤0.040W/(m·K) | 0.038W/(m·K) |  |  |
|  |  | 可回收利用率 | ≥95% | 98.5% |  |  |
| 6 | 竹纤维集成墙板（12mm） | 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.086mg/m³ | 合格 | JC-20240605-12 |
|  |  | 抗弯强度 | ≥15MPa | 17.2MPa |  |  |
|  |  | 氧指数 | ≥28% | 31.5% |  |  |
|  |  | 竹粉含量 | ≥40% | 45.7% |  |  |
| 7 | 铝合金型材（6063-T5） | 抗拉强度 | ≥150MPa | 168MPa | 合格 | JC-20240610-13 |
|  |  | 屈服强度 | ≥110MPa | 125MPa |  |  |
|  |  | 可回收利用率 | ≥95% | 98.2% |  |  |

### 检测说明

本次检测数据均为驻马店市建筑材料检测中心实际检测结果，检测仪器经计量检定合格，检测流程规范，数据真实、准确、可追溯，无任何虚假、篡改情况；

所有检测项目均严格按照对应行业标准执行，检测结果均满足标准要求及绿建评价相关指标，证明所用绿色建材性能达标，可用于本工程内装施工；

专项检测报告（对应备注中检测报告编号）均由驻马店市建筑材料检测中心出具，加盖检测专用章及CMA、CNAS认证章，具有法律效力，可作为绿建评价系统核查的有效佐证；

检测结果与绿色建材标识证书参数、工程用量统计数据一致，形成完整的佐证链条，确保绿建评价核查时可无缝衔接。

## 四、检测结论

经驻马店市建筑材料检测中心检测，驻马店博物馆工业化内装工程所用7种核心绿色建材（建筑垃圾再生骨料、再生混凝土砌块、粉煤灰掺合砂浆、低辐射LOW-E中空玻璃、节能型铝扣板吊顶、竹纤维集成墙板、铝合金型材），所检项目均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、对应建材行业检测标准及绿建评价相关要求，检测结果合格，性能达标，可用于本工程内装施工，满足绿建评价“节材与材料资源利用”指标核查要求。

## 五、检测真实性及合规性说明

检测真实性：本次检测取样流程规范，由建设、施工、监理、检测四方共同见证，样品具有代表性，检测过程全程留痕，检测数据可通过检测仪器记录、检测报告附件核实，无虚假检测、数据篡改等情况；

检测合规性：检测单位具备甲级检测资质，检测人员均持证上岗，检测项目、检测方法、检测标准均符合国家及行业规范，检测报告具有法律效力，可作为绿建评价系统填报及核查的有效依据；

异议处理：若对本次检测结果有异议，可在收到本说明后7个工作日内，向驻马店市建筑材料检测中心提出复核申请，复核费用由申请人承担，复核结果将作为最终检测结论；

佐证衔接：本次检测结果与绿色建材标识证书、建材用量统计数据、工程进场验收记录相互印证，形成完整的绿建评价佐证体系，确保绿建评价核查顺利通过。

## 六、佐证材料清单

各类绿色建材专项检测报告（编号：JC-20240529-07至JC-20240610-13）；

检测样品见证取样记录（建设、施工、监理、检测四方签字确认）；

检测仪器计量检定证书；

检测单位资质证书（CMA、CNAS认证）；

检测人员上岗证书；

关联文档：绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书说明。

## 七、签字确认

| 检测单位签字盖章： | 检测负责人（签字）：李XX | 盖章：驻马店市建筑材料检测中心 | 日期：2024年6月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位确认签字盖章： | 负责人（签字）：张XX | 盖章：驻马店市建筑装饰工程有限公司 | 日期：2024年6月17日 |
| 监理单位复核签字盖章： | 总监理工程师（签字）：刘XX | 盖章：驻马店市工程建设监理有限公司 | 日期：2024年6月18日 |
| 建设单位确认签字盖章： | 负责人（签字）：陈XX | 盖章：驻马店博物馆 | 日期：2024年6月19日 |

备注：1. 本说明一式6份，建设单位、施工单位、监理单位、检测单位、绿建评价验收单位、档案管理单位各留存1份，归档期限≥15年；2. 本说明自四方签字盖章之日起生效，具有相应法律效力，可作为绿建评价系统核查的核心佐证材料；3. 本说明对应专项检测报告与本说明具有同等法律效力，一并作为绿建评价核查依据。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)