4.2.8 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计

## 一、总则

### 1.1 编制目的

为落实《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.2.8条“提高建筑结构材料的耐久性”要求，明确本项目建筑结构材料的选用标准、使用范围及耐久性保障措施，通过详细统计耐久性能好的建筑结构材料使用情况，为该评分项的评价提供真实、准确、完整的佐证依据，确保满足绿建评价评分要求，特编制本统计文档。

### 1.2 适用范围

本统计文档适用于本绿色建筑项目所有建筑结构材料（混凝土构件、钢构件、木构件）的耐久性统计，涵盖建筑主体结构、附属结构及关键受力构件所使用的各类结构材料，包括材料规格、型号、用量、耐久性指标及应用部位等内容。

### 1.3 统计依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.2.8条相关要求；

《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）；

《耐候结构钢》（GB/T 4171-2008）；

《防腐木材工程应用技术规范》（GB/T 50828-2021）；

本项目建筑结构设计图纸、材料进场检验报告、材料合格证；

国家及地方关于建筑结构材料耐久性相关的规范、标准及要求。

### 1.4 统计原则

真实性：所有统计数据均来源于本项目实际材料进场记录、施工验收资料及检测报告，确保数据真实、准确，无虚假填报；

完整性：全面覆盖项目所有结构构件，不遗漏混凝土、钢、木各类构件所使用的耐久材料，确保统计内容完整；

规范性：统计格式统一、条理清晰，明确材料名称、规格、用量、耐久性指标及应用部位，符合绿建评价资料归档要求。

## 二、项目概况及耐久性设计说明

本项目为综合办公及配套设施项目，总建筑面积42680.30㎡，地上19层，地下2层，建筑主体采用钢筋混凝土框架结构，局部附属结构采用钢构件，部分公共区域装饰及配套结构采用木构件。本项目结合建筑使用年限及绿建评价要求，未按100年进行耐久性设计，采用“选用耐久性能好的建筑结构材料”的方式提升结构耐久性，各类构件均选用符合规范要求的高耐久性材料，具体选用方案及统计如下。

## 三、耐久性好的建筑结构材料使用情况详细统计

本项目严格按照《绿色建筑评价标准》4.2.8条第2款要求，针对混凝土构件、钢构件、木构件分别选用耐久性能好的结构材料，具体使用情况按构件类型分类统计，各类材料均满足对应耐久性要求，符合该评分项10分评分标准。

### 3.1 混凝土构件：采用高耐久混凝土及提高钢筋保护层厚度

本项目建筑主体框架、楼板、梁柱等混凝土构件，均采用高耐久混凝土浇筑，并严格提高钢筋保护层厚度，确保混凝土构件耐久性，具体统计如下表：

| 构件类型 | 混凝土强度等级 | 耐久性等级 | 钢筋保护层厚度（mm） | 设计使用年限（年） | 用量（m³） | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架柱 | C40 | 设计使用年限50年，耐久性等级K2 | 35 | 50 | 1860.50 | 地上1-19层、地下1-2层主体框架柱 |
| 框架梁 | C35 | 设计使用年限50年，耐久性等级K2 | 30 | 50 | 2120.30 | 地上1-19层、地下1-2层框架梁 |
| 楼板 | C30 | 设计使用年限50年，耐久性等级K1 | 25 | 50 | 4280.70 | 地上1-19层楼板、地下1-2层楼板 |
| 基础构件 | C45 | 设计使用年限50年，耐久性等级K3 | 40 | 50 | 3250.20 | 独立基础、筏板基础 |
| 合计 | - | - | - | - | 11511.70 | 建筑主体及基础全部混凝土构件 |

补充说明：高耐久混凝土均添加复合型矿物掺合料（粉煤灰、矿渣粉）及高效阻锈剂，降低混凝土渗透性，提高抗碳化、抗氯离子侵蚀能力；钢筋保护层厚度均比规范最低要求提高5-10mm，进一步提升混凝土构件耐久性，所有混凝土材料均提供进场检测报告，耐久性指标符合《混凝土结构耐久性设计标准》要求。

### 3.2 钢构件：采用耐候型防腐涂料

本项目局部附属结构（屋面支撑、雨棚、楼梯栏杆）采用普通碳素结构钢，全部采用耐候型防腐涂料进行处理，提升钢构件耐久性，具体统计如下表：

| 构件类型 | 钢材型号 | 耐候型防腐涂料型号 | 涂料涂刷厚度（μm） | 防腐年限（年） | 用量（t） | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面支撑构件 | Q235B | 氟碳耐候防腐涂料（底漆+面漆） | 200 | 15 | 86.30 | 地上19层屋面支撑、女儿墙支撑 |
| 雨棚构件 | Q235B | 氟碳耐候防腐涂料（底漆+面漆） | 200 | 15 | 32.70 | 主入口雨棚、办公区域外雨棚 |
| 楼梯栏杆 | Q235B | 丙烯酸耐候防腐涂料（底漆+面漆） | 180 | 12 | 18.50 | 地上1-19层疏散楼梯、室外楼梯栏杆 |
| 合计 | - | - | - | - | 137.50 | 项目所有钢构件 |

补充说明：耐候型防腐涂料均通过国家相关检测，具备优异的抗紫外线、抗风雨侵蚀、抗锈蚀能力；涂刷过程严格按规范执行，先进行除锈处理（除锈等级达到Sa2.5级），再涂刷底漆、面漆，确保涂刷均匀、无漏涂，所有涂料均提供产品合格证及检测报告，符合《耐候结构钢》相关要求。

### 3.3 木构件：采用防腐木材

本项目公共区域装饰、室外景观配套及部分辅助结构采用木构件，全部选用防腐木材，提升木构件耐久性，具体统计如下表：

| 构件类型 | 防腐木材种类 | 防腐处理方式 | 防腐等级 | 用量（m³） | 应用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内装饰木构件 | 樟子松防腐木 | 加压浸注防腐处理 | C3级 | 42.80 | 大厅装饰吊顶、走廊装饰线条、会议室背景墙 |
| 室外景观木构件 | 防腐柳桉木 | 加压浸注防腐处理+表面耐候漆涂刷 | C4级 | 78.50 | 室外景观平台、木栈道、休闲座椅 |
| 辅助木构件 | 防腐杉木 | 加压浸注防腐处理 | C3级 | 16.20 | 设备机房检修平台、室外围栏 |
| 合计 | - | - | - | 137.50 | 项目所有木构件 |

补充说明：防腐木材均采用环保型防腐药剂，无有毒有害物质，符合《防腐木材工程应用技术规范》要求；防腐处理后木材具备优异的抗腐朽、抗虫蛀、抗霉变能力，室内木构件防腐等级满足室内环境使用要求，室外木构件防腐等级满足露天环境使用要求，所有防腐木材均提供产品合格证及防腐检测报告。

## 四、材料耐久性检测及保障措施

### 4.1 材料检测

所有耐久性结构材料进场时，均由建设单位、监理单位、施工单位共同验收，核查材料合格证、检测报告，确保材料符合设计及规范要求；

混凝土构件抽样送检，检测混凝土抗压强度、抗碳化性能、抗氯离子渗透性能等耐久性指标，检测结果均合格；

钢构件防腐涂料抽样送检，检测涂料附着力、耐候性、抗锈蚀性能，检测结果均符合规范要求；

防腐木材抽样送检，检测防腐药剂保留量、抗腐朽性能，检测结果均符合规范要求，所有检测报告均留存归档。

### 4.2 施工保障措施

混凝土构件施工时，严格控制配合比，确保高耐久混凝土质量，加强养护，养护时间不低于14天，避免混凝土出现裂缝，影响耐久性；

钢构件施工时，严格执行除锈、涂刷工艺，确保防腐涂料涂刷质量，涂刷完成后进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行下一道工序；

木构件施工时，避免与潮湿土壤直接接触，设置防潮垫层，室内木构件做好通风处理，室外木构件定期检查，及时补涂耐候漆，延长使用寿命。

### 4.3 后期运维保障

建立建筑结构材料耐久性运维台账，定期对混凝土构件、钢构件、木构件进行检查，记录材料使用状态；

每5年对钢构件防腐涂料进行检查，若出现脱落、锈蚀，及时进行补涂处理；每3年对防腐木材进行检查，及时补涂防腐药剂，确保耐久性；

定期对混凝土构件进行裂缝、碳化检测，发现问题及时处理，保障混凝土构件长期耐久性。

## 五、评分说明

本项目未按100年进行耐久性设计，严格按照《绿色建筑评价标准》4.2.8条第2款要求，针对混凝土构件、钢构件、木构件分别选用耐久性能好的建筑结构材料，具体满足以下条件：

混凝土构件：采用高耐久混凝土，并提高钢筋保护层厚度，符合第2款第1项要求；

钢构件：采用耐候型防腐涂料，符合第2款第2项要求；

木构件：采用防腐木材，符合第2款第3项要求。

综上，本项目已满足“采用耐久性能好的建筑结构材料”的评分要求，该评分项得10分。

## 六、附则

1.  本统计文档严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.2.8条要求，所有统计数据真实、完整，未尽事宜，按照国家及地方相关规范、标准执行；

2.  本统计文档由本项目建设单位负责解释，设计单位、施工单位、监理单位需严格核对统计数据，确保准确无误；

3.  本统计文档及相关佐证材料（材料合格证、检测报告、施工记录等）留存归档，作为绿建评价的重要佐证材料；

4.  本统计文档自编制完成之日起生效，若国家及地方相关规范、标准更新，按最新规范、标准调整。

## 七、附件

附件1：高耐久混凝土检测报告及材料合格证；

附件2：耐候型防腐涂料检测报告及材料合格证；

附件3：防腐木材检测报告及材料合格证；

附件4：建筑结构材料进场验收记录；

附件5：混凝土构件、钢构件、木构件施工验收记录。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）