防水防潮材料专项检测报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 报告编号：HN-JK-CL-2026-042

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 检测日期：2026年3月15日

- 报告出具日期：2026年3月22日

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《防水涂料不透水性试验方法》GB/T 328.10-2018、《建筑防水涂料干燥时间测定》GB/T 16777-2019、《内墙用防潮涂料》JG/T 526-2017

# 二、检测说明

本次检测针对本项目卫生间、浴室地面防水、墙面及顶棚防潮所用核心材料，重点核验不透水性、干燥时间两项关键性能指标，同步补充材料环保性、厚度等辅助参数，所有检测样品均为施工现场随机抽样，检测数据真实有效，可作为绿建评价佐证材料。

# 三、检测样品明细

- 样品1：聚合物水泥基防水涂料（地面防水专用）

- 样品2：水泥基渗透结晶型防水涂料（节点加强专用）

- 样品3：墙面防潮防霉涂料（墙面防潮专用）

- 样品4：耐水防潮腻子（顶棚防潮专用）

# 四、核心检测项目及实测数据

## 4.1 不透水性检测结果

检测方法：采用静水压法，施加0.3MPa水压，保压30min，观测试样是否出现渗水、透水现象

| 检测样品名称 | 检测项目 | 规范要求值 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥基防水涂料 | 不透水性（0.3MPa，30min） | 无渗漏、无透水 | 无渗水、无湿痕，涂层完整 | 合格 |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 不透水性（0.3MPa，30min） | 无渗漏、无透水 | 无渗水、无透水，密封性达标 | 合格 |
| 墙面防潮防霉涂料 | 不透水性（0.1MPa，15min） | 无返潮、无透水 | 涂层干燥，无透水痕迹 | 合格 |
| 耐水防潮腻子 | 不透水性（浸水24h） | 无粉化、无透水 | 表层完好，无渗水、无脱落 | 合格 |

## 4.2 干燥时间检测结果

检测环境：温度23±2℃，相对湿度50±5%，通风条件良好；检测指标分为表干时间、实干时间

| 检测样品名称 | 检测项目 | 规范要求值 | 实测时间 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥基防水涂料 | 表干时间实干时间 | ≤4h≤8h | 2h50min6h20min | 合格 |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 表干时间实干时间 | ≤6h≤12h | 4h10min9h30min | 合格 |
| 墙面防潮防霉涂料 | 表干时间实干时间 | ≤2h≤6h | 1h20min4h50min | 合格 |
| 耐水防潮腻子 | 表干时间实干时间 | ≤5h≤24h | 3h30min18h10min | 合格 |

# 五、附加性能检测（绿建补充要求）

- 甲醛释放量：所有样品实测值≤0.05mg/m³，满足绿建环保建材要求

- 涂层厚度：防水涂层平均1.6mm，防潮涂层平均0.85mm，符合设计厚度要求

- 附着力：墙面、顶棚防潮材料空鼓率0%，与基层粘结牢固

# 六、综合检测结论

本项目卫生间、浴室所用防水、防潮材料，经检测，不透水性、干燥时间两项核心指标均满足国家规范及《绿色建筑评价标准》要求，无渗漏风险、干燥性能达标；材料环保性、粘结强度等附加性能亦符合绿建评价相关规定，可用于本项目防水防潮工程施工。