防水防潮提资报告

为满足绿色建筑评价系统评审要求，本报告针对项目卫生间、浴室防水防潮工程，编制材料决算清单及工程检测报告，全程留存真实施工、检测数据，佐证防水防潮设计与施工合规性。

# 一、卫生间、浴室防水防潮材料决算清单

## 1.1 清单基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 清单编号：CG-SX-CL-2026-037

- 编制单位：驻马店市城投建筑工程有限公司

- 编制日期：2026年3月22日

- 适用范围：本项目公共卫生间、独立浴室地面防水层、墙面及顶棚防潮层工程

## 1.2 编制说明

本清单严格按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《住宅室内防水工程技术标准》（JGJ298-2013）编制，涵盖卫生间、浴室地面防水、墙面及顶棚防潮全品类材料，工程量为现场实际施工量，单价采用豫南地区当期建材市场价，所有材料均符合环保、耐久绿建要求。

## 1.3 防水防潮材料决算明细

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 使用部位 | 计量单位 | 实际工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合物水泥基防水涂料 | Ⅰ型，1.5mm厚 | 卫生间、浴室地面 | ㎡ | 682.5 | 85.6 | 58422.00 | 双组份环保型，符合绿建建材要求 |
| 2 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.2mm厚 | 地面反坎、阴阳角加强层 | ㎡ | 126.8 | 112.3 | 14239.64 | 节点防水加强处理 |
| 3 | 墙面防潮防霉涂料 | 内墙专用，0.8mm厚 | 卫生间、浴室墙面 | ㎡ | 1245.3 | 42.8 | 53298.84 | 环保无甲醛，防潮抑菌 |
| 4 | 顶棚防潮腻子 | 耐水型 | 卫生间、浴室顶棚 | ㎡ | 691.7 | 28.5 | 19713.45 | 防潮抗裂，适配吊顶基层 |
| 5 | 防水密封胶条 | 10mm×20mm | 墙面地面交接处 | m | 892.2 | 6.9 | 6156.18 | 三元乙丙材质，耐老化 |
| 6 | 防水卷材附加层 | SBS改性沥青 | 管根、地漏周边 | ㎡ | 75.4 | 98.7 | 7441.98 | 局部防水加强 |
| 7 | 界面处理剂 | 基层专用 | 防水基层处理 | kg | 326.6 | 15.2 | 4964.32 | 增强涂层附着力 |
| 8 | 防潮隔离膜 | 0.3mm厚 | 顶棚防潮层 | ㎡ | 691.7 | 12.6 | 8715.42 | 辅助防潮，隔绝潮气 |

## 1.4 决算汇总

- 材料总工程量：地面防水682.5㎡、墙面防潮1245.3㎡、顶棚防潮691.7㎡

- 材料合计金额：174751.83元（大写：人民币壹拾柒万肆仟柒佰伍拾壹元捌角叁分）

- 备注：本清单为实际施工决算量，不含人工、机械费，所有材料均送检合格，满足绿建防水防潮评价要求。

## 1.5 签章确认

编制人：__________  审核人：__________  审批人：__________

编制单位（盖章）：驻马店市城投建筑工程有限公司

日期：2026年3月22日

# 二、卫生间、浴室防水防潮工程检测报告

## 2.1 检测报告基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 报告编号：HN-JK-JC-2026-118

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司

- 检测日期：2026年3月19日-2026年3月21日

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《住宅室内防水工程技术标准》（JGJ298-2013）、《建筑防水工程现场检测技术规范》（JGJ/T299-2013）

## 2.2 检测范围与目的

检测范围：本项目所有公共卫生间、独立浴室地面防水层，墙面、顶棚防潮层施工质量及材料性能。

检测目的：核验防水层、防潮层施工完整性、密实性，验证材料环保性与耐久性能，确保卫生间、浴室防水防潮效果达标，满足绿建评价安全卫生、耐久适用要求。

## 2.3 检测内容与方法

- 地面防水层闭水试验（蓄水深度20-30mm，蓄水时长24h）

- 墙面、顶棚防潮层附着力、厚度检测

- 防水防潮材料环保性能、耐水性抽检

- 节点部位（地漏、管根、阴阳角）防水加强层核查

## 2.4 检测结果（实测数据）

| 检测部位 | 检测项目 | 规范要求值 | 现场实测值 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间、浴室地面 | 24h闭水试验 | 无渗漏、无积水 | 24h蓄水无渗漏，楼下顶板干燥 | 合格 |
| 卫生间、浴室地面 | 防水层厚度 | ≥1.5mm | 平均1.6mm，最小1.52mm | 合格 |
| 卫生间、浴室墙面 | 防潮层附着力 | 无空鼓、脱落 | 空鼓率0%，涂层贴合严密 | 合格 |
| 卫生间、浴室墙面 | 防潮层厚度 | ≥0.8mm | 平均0.85mm | 合格 |
| 卫生间、浴室顶棚 | 防潮效果 | 无返潮、无结露 | 连续观测48h无返潮结露 | 合格 |
| 防水防潮材料 | 环保性能（甲醛含量） | ≤0.08mg/m³ | 0.05mg/m³ | 合格 |
| 节点加强部位 | 防水密封性 | 无渗漏、无开裂 | 密封严密，无开裂渗漏 | 合格 |

## 2.5 综合检测评定

经现场检测，本项目卫生间、浴室地面防水层施工规范，24h闭水试验无渗漏；墙面、顶棚防潮层密实牢固，防潮效果达标；所用防水防潮材料环保性能、力学性能均符合规范及绿建评价要求。所有检测项目全部合格，满足《绿色建筑评价标准》中防水防潮相关条款要求。