防滑材料专项测试报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检测类别：绿建评价防滑措施专项检测

- 检测对象：室内外防滑地面材料、坡道及楼梯踏步防滑构造

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 报告编号：HN-JK-FH-2026-047

- 现场检测日期：2026年3月20日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：室内外地面防滑措施，总分值10分（3分+4分+3分）

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014、《地面材料防滑性能试验方法》GB/T 41723-2022

# 二、检测概况

为满足绿色建筑评价防滑措施10分评分要求，本项目针对建筑出入口、公共区域、活动场地、坡道楼梯等部位，全面铺设防滑材料、设置防滑构造，本次检测依据JGJ/T 331规范，对各区域防滑材料的防滑等级、摩擦系数、构造可靠性进行现场抽样检测，核验各项防滑措施达标情况，为绿建防滑评分提供真实有效的检测佐证。

# 三、绿建防滑分项措施及检测结果

## 3.1 高频湿滑区域防滑措施（对应3分项）

检测部位：建筑主/次出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、藏品清洗间、卫生间、盥洗区等易滑区域，选用防滑仿古砖、防滑水磨石材料，严格执行规范防滑等级要求。

| 检测部位 | 防滑材料 | 规范要求等级 | 实测防滑等级 | 实测动摩擦系数 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑出入口平台 | 防滑仿古砖 | Bd、Bw级 | Bw级 | 0.68 | 合格 |
| 公共走廊、电梯门厅 | 防滑水磨石 | Bd、Bw级 | Bd级 | 0.65 | 合格 |
| 卫生间、盥洗区 | 通体防滑瓷砖 | Bd、Bw级 | Bw级 | 0.72 | 合格 |

本项所有检测部位防滑等级均不低于规范Bd、Bw级，满足绿建评分要求，获得3分评价分值。

## 3.2 室内外活动场所防滑措施（对应4分项）

检测部位：室内展厅活动区、公共休息区、室外景观广场、休闲步道等人员密集活动场地，采用高等级防滑地砖、透水防滑铺装材料，提升防滑安全等级。

| 检测部位 | 防滑材料 | 规范要求等级 | 实测防滑等级 | 实测动摩擦系数 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅公共活动区 | 高防滑玻化砖 | Ad、Aw级 | Aw级 | 0.82 | 合格 |
| 室外景观广场 | 透水防滑石材 | Ad、Aw级 | Ad级 | 0.80 | 合格 |
| 室外休闲步道 | 防滑透水砖 | Ad、Aw级 | Aw级 | 0.85 | 合格 |

本项所有活动场地防滑等级均达到规范Ad、Aw级，满足绿建评分要求，获得4分评价分值。

## 3.3 坡道、楼梯踏步防滑措施（对应3分项）

检测部位：室内疏散楼梯、室外无障碍坡道、观景坡道，采用高等级防滑材料+嵌入式防滑条双重构造，防滑等级高于普通地面，杜绝踏步打滑风险。

| 检测部位 | 防滑构造 | 规范要求等级 | 实测防滑等级 | 实测动摩擦系数 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内疏散楼梯踏步 | 防滑踏步砖+黄铜防滑条 | Ad、Aw级（或提一级） | Ad级 | 0.88 | 合格 |
| 室外无障碍坡道 | 防滑坡道砖+锯齿防滑构造 | Ad、Aw级（或提一级） | Aw级 | 0.90 | 合格 |
| 观景坡道 | 防滑石材+凹槽防滑处理 | Ad、Aw级（或提一级） | Ad级 | 0.86 | 合格 |

本项坡道、楼梯踏步防滑等级达标且配套防滑构造完善，满足绿建评分要求，获得3分评价分值。