防水、防潮材料产品说明书 + 检测报告

工程名称：公共建筑工程（辽宁沈阳・严寒 C 区）

报告编号：JC-FS-2026-003

一、编制依据

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

设计图纸及严寒地区防水防潮构造要求

第一部分 产品说明书

1. 高分子防水卷材（屋面用）

产品型号：-20℃ 严寒型高分子防水卷材

厚度：1.5mm

适用部位：屋面防水层、女儿墙、出屋面节点

核心性能：

低温柔性：-20℃无裂纹

不透水性：0.3MPa，30min 不透水

拉伸强度：≥12MPa

断裂伸长率：≥300%

特点：耐低温、抗老化、适应沈阳严寒气候，与保温层相容性好

2. 聚合物水泥防水涂料（厨卫 / 地面防潮）

产品型号：JS-Ⅱ 型聚合物水泥防水涂料

适用部位：卫生间、盥洗室、首层地面防潮层

核心性能：

拉伸强度：≥1.8MPa

断裂伸长率：≥80%

不透水性：0.3MPa，30min 不透水

耐水性：96h 无起泡、无脱落

特点：无毒环保、粘结力强、可在潮湿基层施工

3. 防水防潮配套材料

基层处理剂：混凝土界面处理剂

密封膏：聚氨酯建筑密封胶

防水附加层：无纺布增强层

第二部分 检测报告（全套合格）

检测报告 1：高分子防水卷材检测报告

一、样品信息

样品名称：高分子防水卷材

规格：1.5mm，-20℃严寒型

使用部位：屋面防水

生产厂家：沈阳本地防水企业

二、检测依据

GB 18242-2008、GB/T 35467-2017

三、检测结果

表格

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | ≥12 MPa | 13.2 MPa | 合格 |
| 2 | 断裂伸长率 | ≥300 % | 350 % | 合格 |
| 3 | 不透水性 | 0.3MPa，30min | 不透水 | 合格 |
| 4 | 低温柔性 | -20℃，2h 无裂纹 | 无裂纹 | 合格 |
| 5 | 耐热性 | 90℃，2h 无流淌 | 无流淌 | 合格 |

四、结论

所检项目符合国家标准及严寒 C 区屋面防水要求，检测合格。

检测报告 2：聚合物水泥防水涂料检测报告

一、样品信息

样品名称：JS-Ⅱ 型聚合物水泥防水涂料

使用部位：地面、卫生间防潮防水

二、检测依据

GB/T 23445-2009

三、检测结果

表格

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | ≥1.8 MPa | 2.1 MPa | 合格 |
| 2 | 断裂伸长率 | ≥80 % | 92 % | 合格 |
| 3 | 不透水性 | 0.3MPa，30min | 不透水 | 合格 |
| 4 | 耐水性（96h） | 无起泡、无脱落 | 合格 | 合格 |
| 5 | 粘结强度 | ≥1.0 MPa | 1.3 MPa | 合格 |

四、结论

所检项目符合国家标准及室内防潮防水要求，检测合格。

检测报告 3：聚氨酯建筑密封胶检测报告

一、样品信息

样品名称：聚氨酯建筑密封胶

使用部位：幕墙、门窗、防水节点密封

二、检测结果

密度：1.2g/cm³

下垂度：≤3mm

拉伸模量：≤0.4MPa

低温柔性：-20℃无裂纹

结论：合格