# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 卫生间与浴室防水、防潮材料产品说明书及检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.6 条款）

## 一、项目概况

本说明书与检测报告适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目。本项目卫生间与浴室均按照《绿色建筑评价标准》4.1.6 要求设置：

- 地面防水层（聚氨酯防水涂料）

- 墙面防潮层（水性防潮底涂 + 防霉腻子）

- 顶棚防潮层（防霉型防潮涂料）

本文件包含材料的产品说明书摘要、性能指标、检测报告摘要及符合性说明。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑防水工程技术规范》GB 50108

- 《住宅室内防水工程技术规程》JGJ/T 298

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 材料生产厂家产品说明书与检测报告

- 现场施工记录与材料进场验收记录

## 三、防水材料产品说明书（摘要）

### 3.1 聚氨酯防水涂料（双组份）

产品型号： JS-II 型双组份聚氨酯防水涂料
生产厂家： 河南××防水科技有限公司
执行标准： GB/T 19250-2013

#### 主要性能指标

| 项目 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 固体含量 | ≥ 90% | 92% |
| 拉伸强度 | ≥ 1.9 MPa | 2.3 MPa |
| 断裂延伸率 | ≥ 450% | 510% |
| 不透水性 | 0.3MPa，30min 不透水 | 不透水 |
| 低温柔性 | -20℃ 无裂纹 | 合格 |

#### 产品特点

- 高延伸率，适应基层变形能力强；

- 耐水性、耐腐蚀性优良；

- 适用于卫生间、浴室等长期潮湿区域。

## 四、防潮材料产品说明书（摘要）

### 4.1 水性防潮底涂

产品型号： A-01 型防潮底涂
执行标准： GB/T 9756-2018

#### 性能指标

| 项目 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | ≤ 1 级 | 1 级 |
| 耐湿擦性 | ≥ 2000 次 | 2300 次 |
| 防霉等级 | 0 级 | 0 级 |

### 4.2 防霉腻子

产品型号： N-02 防霉腻子
执行标准： JG/T 3049-1998

#### 性能指标

| 项目 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 抗裂性 | 无裂纹 | 合格 |
| 防霉等级 | 0 级 | 0 级 |
| 粘结强度 | ≥ 0.5 MPa | 0.62 MPa |

### 4.3 顶棚防潮涂料

产品型号： T-03 顶棚防潮防霉涂料
执行标准： GB/T 9756-2018

#### 性能指标

| 项目 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 防霉等级 | 0 级 | 0 级 |
| 耐湿热性 | 500h 无异常 | 合格 |
| 附着力 | ≤ 1 级 | 1 级 |

## 五、材料检测报告（摘要）

### 5.1 防水材料检测报告

检测机构： 河南省建筑材料质量监督检验站
检测日期： 2025 年 9 月 12 日

#### 检测结论

- 聚氨酯防水涂料各项性能指标均满足 GB/T 19250-2013 要求；

- 防水层厚度实测平均值为 1.52mm，满足设计要求；

- 不透水性试验合格。

综合结论：材料符合国家标准，可用于卫生间防水工程。

### 5.2 防潮材料检测报告

检测机构： 河南省建筑装饰材料检测中心
检测日期： 2025 年 9 月 15 日

#### 检测结论

- 防潮底涂、防霉腻子、顶棚防潮涂料均达到国家标准；

- 防霉等级均为 0 级（最高等级）；

- 附着力、耐湿擦性等指标均满足规范要求。

综合结论：材料满足卫生间与浴室防潮工程使用要求。

## 六、材料进场验收记录（2025 年 9 月起）

| 日期 | 材料名称 | 数量 | 验收情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.10 | 聚氨酯防水涂料 | 30 桶 | 包装完好、合格证齐全 | 合格 |
| 2025.09.11 | 防潮底涂 | 25 桶 | 外观正常、检测报告齐全 | 合格 |
| 2025.09.12 | 防霉腻子 | 80 袋 | 批次一致、标识清晰 | 合格 |
| 2025.09.13 | 顶棚防潮涂料 | 20 桶 | 检测报告符合要求 | 合格 |

## 七、符合性说明

根据产品说明书、检测报告及现场施工情况：

- 防水材料性能满足国家标准，适用于卫生间地面；

- 防潮材料性能满足国家标准，适用于墙面与顶棚；

- 材料均通过正规检测机构检验，质量可靠；

- 材料进场验收记录完整，符合绿色建筑申报要求；

- 完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.6 条款要求。

## 八、最终结论

本项目卫生间与浴室所使用的防水、防潮材料均符合国家现行标准，检测结果合格，满足绿色建筑 4.1.6 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。