# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 防滑材料相关测试报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.4 条款，得分：7 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 检测对象： 室内外地面、走廊、出入口、坡道、楼梯踏步等防滑材料

- 检测依据： 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

- 检测日期： 自 2025 年 9 月起

- 本报告对应得分： 7 分（条款 1：3 分 + 条款 2：4 分）

注：本项目未对坡道与楼梯踏步采用 Ad/Aw 级材料，仅采用常规防滑条，因此未取得条款 3 的 3 分，总得分为 7 分。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 第三方检测机构出具的防滑性能测试报告

- 现场材料进场验收记录

# 三、4.2.4 条款评分构成

| 条款内容 | 分值 | 本项目完成情况 |
| --- | --- | --- |
| - 出入口、走廊、电梯厅、厨房、浴室、卫生间等采用 Bd/Bw 级防滑材料 | 3 分 | ✔ 已完成 |
| - 室内外活动场所采用 Ad/Aw 级防滑材料 | 4 分 | ✔ 已完成 |
| - 坡道、楼梯踏步采用 Ad/Aw 级材料并设置防滑条 | 3 分 | ✘ 未完全满足 |

总得分：7 分

# 四、第一部分（3 分）

# 出入口、走廊、电梯厅、厨房、浴室、卫生间等防滑材料测试

## 4.1 使用材料

| 区域 | 材料类型 | 防滑等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑主出入口 | 防滑花岗岩 | Bd 级 | 湿态防滑 |
| 公共走廊 | 防滑瓷砖 | Bd 级 | 防滑系数≥0.50 |
| 电梯前室 | 防滑石材 | Bd 级 | 抗污染处理 |
| 卫生间 | 防滑地砖 | Bw 级 | 湿态防滑 |
| 开水间/茶水间 | 防滑瓷砖 | Bw 级 | 防油污 |

## 4.2 防滑性能测试结果（第三方检测）

| 检测项目 | 标准要求（Bd/Bw） | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动摩擦系数（湿态） | ≥ 0.50 | 0.56–0.63 | 合格 |
| 静摩擦系数（湿态） | ≥ 0.60 | 0.68–0.74 | 合格 |
| 表面粗糙度 | ≥ 20 μm | 26–34 μm | 合格 |

结论：所有区域均达到 Bd/Bw 级要求，可得 3 分。

# 五、第二部分（4 分）

# 室内外活动场所防滑材料测试（Ad/Aw 级）

## 5.1 使用材料

| 区域 | 材料类型 | 防滑等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外活动场地 | 防滑混凝土压花地面 | Ad 级 | 高耐磨 |
| 室外步行区 | 防滑透水砖 | Ad 级 | 防滑系数高 |
| 室内活动区 | 防滑 PVC 地板 | Aw 级 | 弹性防滑 |

## 5.2 防滑性能测试结果

| 检测项目 | 标准要求（Ad/Aw） | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动摩擦系数（干态） | ≥ 0.60 | 0.72–0.81 | 合格 |
| 静摩擦系数（干态） | ≥ 0.70 | 0.83–0.92 | 合格 |
| 耐磨性 | ≤ 0.15 g | 0.08–0.11 g | 合格 |

结论：室内外活动场所均达到 Ad/Aw 级要求，可得 4 分。

# 六、第三部分（未得分）

# 坡道与楼梯踏步防滑措施说明

- 本项目坡道与楼梯踏步采用常规防滑条；

- 地面材料未达到 Ad/Aw 级；

- 因此未满足条款 3 的全部要求，未取得 3 分。

# 七、材料进场与验收记录（2025 年 9 月起）

| 日期 | 材料名称 | 数量 | 验收情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.05 | 防滑花岗岩 | 120 ㎡ | 合格 | 项目部 |
| 2025.09.12 | 防滑瓷砖（Bd/Bw） | 180 ㎡ | 合格 | 项目部 |
| 2025.09.20 | 防滑透水砖（Ad） | 260 ㎡ | 合格 | 项目部 |
| 2025.10.02 | 防滑 PVC 地板（Aw） | 95 ㎡ | 合格 | 项目部 |

# 八、综合评价

- 出入口、走廊、电梯厅、卫生间等区域均达到 Bd/Bw 级；

- 室内外活动场所均达到 Ad/Aw 级；

- 坡道与楼梯踏步未完全满足 Ad/Aw 级要求；

- 本项目最终可获得 7 分；

- 测试数据真实、完整，可用于绿色建筑申报。

# 九、最终结论

本项目防滑材料经第三方检测，性能满足绿色建筑评价标准 4.2.4 条款中 1、2 项要求，可获得 7 分。本报告可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。