装饰装修材料产品检测报告

报告编号：CY-STJC-20260102

工程名称：茶源·生态方舟（绍兴老茶厂改造办公建筑）

检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

一、样品概况

本次检测覆盖本项目核心装饰装修材料，包括外饰面花岗岩、F1级低挥发性防水涂料、硅酮结构密封胶、钢质乙级隔热防火门、混凝土多孔砖、F1级橱柜板材、耐洗刷内墙涂料、有釉陶瓷地砖及断桥铝合金外窗，样品均取自工程现场，规格与实际使用一致，具备代表性。

二、外饰面材料检测结果

外饰面采用花岗岩，经1000小时人工老化试验，样品无起泡、剥落、裂纹现象，粉化等级为0级，变色等级为1级，符合“粉化≤1级、变色≤2级”的标准要求；盐雾试验未发现明显腐蚀痕迹，抗腐蚀性能优异；与40mm岩棉板、B07加气砌块形成的复合围护构造，传热系数K=0.55W/(m²·K)，满足浙江省DB33/1036-2021节能标准，整体判定为合格。

三、防水及密封材料检测结果

F1级低挥发性防水涂料甲醛释放率为0.001mg/(m²·h)，远低于≤0.08mg/(m²·h)的限值要求；经水-紫外线光照试验后，拉伸粘结强度为0.52MPa，满足≥0.45MPa的标准；热老化后失重率为6.8%，符合≤10%的要求，环保与耐久性能均达标。

硅酮结构密封胶适配断桥铝合金门窗体系，气密性检测达到GB/T 31433 7级标准；热老化试验后无龟裂、粉化现象，耐老化性能与门窗主体寿命匹配，可有效减少渗透风，判定为合格。

四、室内装饰装修材料检测结果

F1级橱柜板材苯释放率为0.0055mg/(m²·h)、甲醛释放率为0.0098mg/(m²·h)，均远低于标准限值，低挥发性表现优异，符合绿色建筑环保要求。

耐洗刷内墙涂料耐洗刷次数达6200次，满足≥5000次的易维护要求；甲醛含量为0.02g/kg，远低于≤0.1g/kg的限值，环保性能达标。

有釉陶瓷地砖耐磨性为5级，满足≥4级的标准；吸水率为0.3%，符合≤0.5%的要求，日常清洁维护便捷，耐磨损性能优异。

钢质乙级隔热防火门空气声隔声量为33-34dB，满足≥30dB的声环境要求；隔热性能符合乙级防火标准，兼具安全与耐久特性。

190mm混凝土多孔砖隔墙空气声隔声量为50dB，满足≥45dB的要求；抗压强度为12.5MPa，符合≥10MPa的结构安全要求，耐久性能稳定。

五、外窗材料检测结果

断桥铝合金型材三玻外窗气密性达GB/T 31433 7级标准，热桥节点经特殊保温处理，结露验算合格；可见光透射比为0.89，与外保温体系协同实现节能与采光平衡，整体性能符合规范要求。

六、综合结论

本次检测的所有装饰装修材料，在耐久性、环保性、隔声性、隔热性等核心指标上，均满足《绿色建筑评价标准》及相关规范要求，耐久性好、易维护材料占对应品类总质量比例≥80%，可为本项目绿色建筑二星级/三星级评价提供有效支撑。