防滑材料性能检测报告

报告编号：LXCC-FH-202X-003

项目名称：绍兴老茶厂绿色化改造办公建筑项目

检测对象：走廊、疏散通道、卫生间、出入口坡道等部位所用防滑地砖、防滑地坪、防滑条

检测依据：

1. 《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

2. 《陶瓷砖防滑性能试验方法》GB/T 4100-2015

3. 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

4. 项目绿色化改造设计文件及技术方案

一、检测概况

本次检测针对项目防滑关键部位所用材料，涵盖防滑地砖、环氧防滑地坪、铝合金防滑条三类，共抽取样品12组，设置现场检测点8处。采用摆式摩擦系数测定法+干/湿态防滑对比测试，验证材料在干燥、潮湿（模拟雨天/积水）状态下的防滑性能，同时核查环保、阻燃等指标，为项目竣工验收及安全运营提供依据。

二、检测对象及参数

检测对象 应用部位 设计要求 检测方法 允许标准

防滑地砖（哑光通体砖） 走廊、疏散通道 干态摩擦系数≥0.6，湿态≥0.5 摆式摩擦系数测定法 摩擦系数≥设计值

环氧防滑地坪 卫生间、盥洗区 干态摩擦系数≥0.65，湿态≥0.55 摆式摩擦系数测定法 摩擦系数≥设计值

铝合金防滑条 出入口坡道、台阶边缘 防滑齿深度≥2mm，摩擦系数≥0.5 尺量法+摆式测试 齿深≥2mm，摩擦系数≥0.5

三、检测结果汇总

检测对象 检测状态 实测摩擦系数 检测结果 达标情况

防滑地砖 干态 0.68 符合GB/T 4100-2015要求 达标

防滑地砖 湿态（模拟积水） 0.57 符合GB/T 4100-2015要求 达标

环氧防滑地坪 干态 0.72 符合设计及规范要求 达标

环氧防滑地坪 湿态（模拟积水） 0.61 符合设计及规范要求 达标

铝合金防滑条 干态 0.59 符合设计及规范要求 达标

铝合金防滑条 湿态 0.53 符合设计及规范要求 达标

防滑条齿深 - 2.2mm 符合设计要求 达标

环保/阻燃性能 - VOC释放量≤0.5mg/m³，燃烧性能B1级 符合GB 8624-2012要求 达标

四、综合结论

1. 项目所用防滑地砖、环氧防滑地坪、铝合金防滑条，在干态、湿态下的摩擦系数均满足设计及国家规范要求，防滑性能稳定可靠，可有效避免人员滑倒、摔倒风险。

2. 防滑材料环保指标、阻燃性能均符合绿色建筑及安全规范要求，适配办公建筑使用场景。

3. 所有检测样品均达标，无不合格项，可用于项目各防滑关键部位施工及验收。