# 乌兰哈达火山脚下充电站利废材料产品检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测日期：** 2026年12月10日-12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 检测概况

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 废弃物类型 | 废弃物掺量 | 检测依据 |

|------|----------|----------|------------|------------|----------|

| 1 | 预拌混凝土 | C30 | 粉煤灰+矿渣粉 | 25% | GB/T 14902-2012 |

| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 200×200×600mm | 粉煤灰 | 30% | GB/T 11968-2020 |

| 3 | 回收火山石 | 100-300mm | 建筑垃圾 | 100% | GB/T 18601-2019 |

| 4 | 回收红砖 | 240×115×53mm | 建筑垃圾 | 100% | GB/T 5101-2017 |

---

## 第二章 预拌混凝土检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度(28d) | ≥30MPa | 35.2MPa | 合格 |

| 坍落度 | 160±20mm | 165mm | 合格 |

| 氯离子含量 | ≤0.06% | 0.03% | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

| 粉煤灰掺量 | 15% | 15.2% | 符合 |

| 矿渣粉掺量 | 10% | 9.8% | 符合 |

---

## 第三章 蒸压加气混凝土砌块检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度 | ≥3.5MPa | 4.2MPa | 合格 |

| 干密度 | ≤650kg/m³ | 620kg/m³ | 合格 |

| 干燥收缩 | ≤0.5mm/m | 0.35mm/m | 合格 |

| 导热系数 | ≤0.16W/m·K | 0.14W/m·K | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

| 粉煤灰掺量 | 30% | 31% | 符合 |

---

## 第四章 回收火山石检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度 | ≥MU20 | MU25.8 | 合格 |

| 吸水率 | ≤1.0% | 0.6% | 合格 |

| 体积密度 | ≥2.5g/cm³ | 2.68g/cm³ | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

| 抗冻性(25次) | 无开裂 | 无开裂 | 合格 |

| 回收利用率 | 100% | 100% | 符合 |

---

## 第五章 回收红砖检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度 | ≥MU15 | MU16.5 | 合格 |

| 吸水率 | ≤20% | 15% | 合格 |

| 尺寸偏差 | ±2mm | +1mm | 合格 |

| 抗冻性(25次) | 无开裂 | 无开裂 | 合格 |

| 回收利用率 | 100% | 100% | 符合 |

---

## 第六章 检测结论

| 材料名称 | 检测项目数 | 合格数 | 废弃物掺量 | 结论 |

|----------|------------|--------|------------|------|

| 预拌混凝土 | 6 | 6 | 25% | 合格 |

| 加气混凝土砌块 | 6 | 6 | 30% | 合格 |

| 回收火山石 | 5 | 5 | 100% | 合格 |

| 回收红砖 | 5 | 5 | 100% | 合格 |

**综合评定：** 所有利废材料产品性能指标符合国家标准要求，废弃物掺量真实有效，**检测合格**。