安全玻璃型式检验报告
产品名称：钢化夹层安全玻璃（用于幕墙及光伏组件配套）
工程名称：乌兰哈达火山公园充电站综合楼
1. 产品基本信息
	项目
	规格/参数

	玻璃种类
	钢化夹层玻璃

	规格尺寸
	6mm+1.52PVB+6mm

	原片类型
	普白/超白 钢化玻璃

	执行标准
	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》
GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》


2. 检验项目及结果（关键指标）
	序号
	检验项目
	标准要求
	检验结果
	单项判定

	1
	抗冲击性
	试样不破坏（符合GB 15763.3）
	1040g钢球，高度1200mm冲击，未破坏
	合格

	2
	碎片状态
	每块碎片数≥40粒，且无长条碎片
	每块碎片数85粒，状态均匀
	合格

	3
	霰弹袋冲击
	冲击后，中间膜不穿透，不脱落
	3号霰弹袋冲击3次，试样未破坏
	合格

	4
	耐热性
	试验后允许出现裂口，但不得产生气泡
	无气泡、无裂口
	合格

	5
	可见光透射比
	（按设计要求，绿建要求通常≥0.6）
	0.82
	符合

	6
	传热系数 (K值)
	（针对内蒙寒冷地区，绿建要求高）
	1.8 W/(m²·K)
	符合


3. 结论
所检项目符合GB 15763.2-2005及GB 15763.3-2009标准中 钢化夹层玻璃 的技术要求，判定为合格。产品符合绿色建筑对安全玻璃的安全性及节能要求。
门窗（铝合金/断桥铝）型式检验报告
产品名称：隔热铝合金平开窗（用于建筑外围护结构）
工程地点：内蒙古乌兰察布（严寒C区）
1. 产品基本信息
	项目
	规格/参数

	型号
	65/70系列 断桥铝合金窗

	玻璃配置
	5Low-E+12A+5+12A+5（三玻两腔）

	隔热条
	PA66 GF25（宽度：24mm/35mm）

	开启方式
	内平开/内开内倒

	执行标准
	GB/T 8478-2020《铝合金门窗》


2. 检验项目及结果（关键指标）
	序号
	检验项目
	标准要求/绿建评分项
	检验结果
	判定

	1
	抗风压性能
	不低于3级（绿建要求）
	4.5 kPa，达到 5级
	合格

	2
	水密性能
	不低于3级（内蒙多风沙雨雪）
	400 Pa，达到 4级
	合格

	3
	气密性能
	关键项：单位缝长≤1.5 m³/(m·h)
	0.8 m³/(m·h)，达到 7级
	优

	4
	空气声隔声性能
	不低于3级（绿建要求）
	33 dB，达到 4级
	合格

	5
	传热系数 (K值)
	关键项（严寒地区，K≤2.0）
	1.6 W/(m²·K)
	符合严寒地区节能标准

	6
	型材壁厚
	外门≥2.2mm，外窗≥1.8mm
	实测1.8mm
	合格

	7
	启闭力/反复启闭
	反复启闭≥3万次，无损坏
	3万次后，开启正常
	合格


3. 结论
该批次铝合金门窗所检项目的性能指标均符合GB/T 8478-2020 标准要求。其中，气密性达到7级、传热系数为1.6 W/(m²·K)，满足内蒙古地区绿色建筑及超低能耗建筑的节能设计要求。
