# 乌兰哈达火山脚下充电站绿色建材相关产品性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测日期：** 2026年12月15日-12月20日

**报告日期：** 2026年12月25日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 检测概况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 绿色认证等级 | 检测依据 |

|------|----------|----------|--------------|----------|

| 1 | 预拌混凝土 | C30 | ★★★ | GB/T 14902-2012 |

| 2 | 预拌砂浆 | M10 | ★★★ | GB/T 25181-2019 |

| 3 | 火山石 | 火烧面 | ★★★ | GB/T 18601-2019 |

| 4 | 钢筋 | HRB400 | ★★ | GB/T 1499.2-2018 |

| 5 | SBS卷材 | 4mm | ★ | GB 18242-2008 |

| 6 | 断桥铝型材 | 70系列 | ★★ | GB/T 5237-2017 |

| 7 | 中空玻璃 | 5Low-E+12A+5 | ★★ | GB/T 11944-2012 |

| 8 | 挤塑聚苯板 | 80mm | ★ | GB/T 10801.2-2018 |

---

## 第二章 预拌混凝土检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度(28d) | ≥30MPa | 35.2MPa | 合格 |

| 坍落度 | 160±20mm | 165mm | 合格 |

| 氯离子含量 | ≤0.06% | 0.03% | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

| 粉煤灰掺量 | ≤30% | 15% | 合格 |

---

## 第三章 预拌砂浆检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度(28d) | ≥10MPa | 12.5MPa | 合格 |

| 保水率 | ≥88% | 92% | 合格 |

| 凝结时间 | 3-8h | 5h | 合格 |

| 拉伸粘结强度 | ≥0.5MPa | 0.78MPa | 合格 |

---

## 第四章 火山石检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度 | ≥MU20 | MU25.8 | 合格 |

| 吸水率 | ≤1.0% | 0.6% | 合格 |

| 体积密度 | ≥2.5g/cm³ | 2.68g/cm³ | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

| 抗冻性(25次) | 无开裂 | 无开裂 | 合格 |

---

## 第五章 钢筋检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 屈服强度 | ≥400MPa | 425MPa | 合格 |

| 抗拉强度 | ≥540MPa | 585MPa | 合格 |

| 断后伸长率 | ≥16% | 22% | 合格 |

| 弯曲性能 | 无裂纹 | 合格 | 合格 |

| 重量偏差 | ±4% | +1.2% | 合格 |

---

## 第六章 SBS卷材检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 低温柔性 | -20℃无裂纹 | 合格 | 合格 |

| 耐热性 | 90℃无流淌 | 合格 | 合格 |

| 拉力 | ≥500N/50mm | 620N | 合格 |

| 延伸率 | ≥30% | 38% | 合格 |

| 不透水性 | 0.3MPa/30min | 不透水 | 合格 |

---

## 第七章 断桥铝型材检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 壁厚 | ≥1.8mm | 1.82mm | 合格 |

| 膜厚 | ≥40μm | 52μm | 合格 |

| 硬度 | ≥10HW | 12HW | 合格 |

| 隔热条 | PA66 | PA66 | 合格 |

| 抗拉强度 | ≥160MPa | 185MPa | 合格 |

---

## 第八章 中空玻璃检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 传热系数K | ≤1.8W/m²·K | 1.75 | 合格 |

| 遮阳系数Sc | ≤0.45 | 0.43 | 合格 |

| 可见光透射比 | ≥0.65 | 0.68 | 合格 |

| 露点 | ≤-40℃ | -45℃ | 合格 |

---

## 第九章 挤塑聚苯板检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 导热系数 | ≤0.030W/m·K | 0.028 | 合格 |

| 抗压强度 | ≥200kPa | 245kPa | 合格 |

| 吸水率 | ≤1.5% | 0.8% | 合格 |

| 燃烧性能 | B1级 | B1级 | 合格 |

---

## 第十章 检测结论汇总

| 产品名称 | 检测项目数 | 合格数 | 结论 |

|----------|------------|--------|------|

| 预拌混凝土 | 5 | 5 | 合格 |

| 预拌砂浆 | 4 | 4 | 合格 |

| 火山石 | 5 | 5 | 合格 |

| 钢筋 | 5 | 5 | 合格 |

| SBS卷材 | 5 | 5 | 合格 |

| 断桥铝型材 | 5 | 5 | 合格 |

| 中空玻璃 | 4 | 4 | 合格 |

| 挤塑聚苯板 | 4 | 4 | 合格 |

**综合评定：** 所有绿色建材相关产品性能指标符合国家标准要求，**检测合格**。