装饰装修材料性能检测报告

工程名称：乌兰哈达火山公园充电站综合楼

一、检测依据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测标准 | GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》 GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》 GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB/T 23443-2009《建筑装饰用铝单板》 JC/T 564.1-2018《硅酸钙板》 |
| 绿色建筑评价依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.1.6条、第4.2.8条、第5.2.6条 |

二、检测样品信息

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 应用部位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地砖 | 300×300mm，仿古面 | 出入口、走廊、门厅 | 完好 |
| 2 | 墙面瓷砖 | 300×600mm，釉面 | 卫生间、厨房墙面 | 完好 |
| 3 | 环保内墙涂料 | 水性乳胶漆 | 客房、餐厅内墙 | 液态，密封完好 |
| 4 | 无机预涂板 | 6mm厚，A级防火 | 厨房、配电室墙面 | 完好 |
| 5 | 实木复合地板 | 12mm厚，E0级 | 客房地面 | 完好 |
| 6 | 石膏板吊顶 | 9.5mm厚，防水型 | 客房、餐厅吊顶 | 完好 |

三、检测项目及结果

3.1 防滑地砖（陶瓷砖）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | ≤0.5% | 0.3% | 合格 |
| 破坏强度 | ≥1300N | 1850N | 合格 |
| 断裂模数 | ≥35MPa | 42MPa | 合格 |
| 耐磨性 | ≤175mm³ | 125mm³ | 合格 |
| 耐化学腐蚀性 | GA级 | GA级 | 合格 |
| 放射性核素 | IRa≤1.0，Iγ≤1.0 | IRa=0.3，Iγ=0.5 | 合格（A类） |

结论：防滑地砖各项性能指标符合GB/T 4100-2015标准要求，放射性核素限量满足A类装饰材料要求，使用范围不受限制。

3.2 墙面瓷砖（釉面砖）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | 0.5%~3% | 1.2% | 合格 |
| 破坏强度 | ≥800N | 1250N | 合格 |
| 断裂模数 | ≥25MPa | 32MPa | 合格 |
| 抗釉裂性 | 无釉裂 | 无釉裂 | 合格 |
| 耐污染性 | 不低于3级 | 5级 | 合格 |
| 放射性核素 | IRa≤1.0，Iγ≤1.0 | IRa=0.2，Iγ=0.4 | 合格（A类） |

结论：墙面瓷砖各项性能指标符合GB/T 4100-2015标准要求，抗污性能优异，适用于厨房、卫生间等易污染区域。

3.3 环保内墙涂料（水性乳胶漆）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC含量 | ≤50g/L（GB 18582） | 18g/L | 合格（优） |
| 甲醛含量 | ≤50mg/kg | 12mg/kg | 合格 |
| 苯系物含量 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 可溶性重金属（铅、镉、汞） | ≤20mg/kg | 未检出 | 合格 |
| 对比率（白色） | ≥0.90 | 0.95 | 合格 |
| 耐洗刷性 | ≥2000次 | 5000次，无露底 | 合格 |
| 耐碱性 | 24h无异常 | 48h无异常 | 合格 |

结论：环保内墙涂料VOC含量仅为18g/L，远低于国家标准限值，甲醛、苯系物、重金属等有害物质均未检出，符合绿色环保要求。耐洗刷性优异，满足公共区域高耐久性需求。

3.4 无机预涂板（A级防火）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧性能等级 | A级（不燃） | A1级 | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.03mg/m³ | 合格 |
| 抗弯强度 | ≥25MPa | 38MPa | 合格 |
| 吸水率 | ≤10% | 6.5% | 合格 |
| 耐候性 | 200h无变化 | 300h无变化 | 合格 |
| 抗菌性能 | ≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） | 99.5% | 合格 |

结论：无机预涂板燃烧性能达到A1级（不燃），甲醛释放量极低，抗菌性能优异，适用于厨房、配电室等对防火、洁净要求较高的区域。

3.5 实木复合地板（E0级）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 | ≤0.050mg/m³（E0级） | 0.028mg/m³ | 合格（E0级） |
| 含水率 | 6%~12% | 8.5% | 合格 |
| 表面耐磨性 | ≥2000转 | 3500转 | 合格 |
| 静曲强度 | ≥30MPa | 45MPa | 合格 |
| 浸渍剥离 | 每边剥离长度≤25mm | 无剥离 | 合格 |
| 漆膜附着力 | ≤2级 | 1级 | 合格 |

结论：实木复合地板甲醛释放量为0.028mg/m³，满足E0级环保要求，耐磨性能优异，适用于客房地面。

3.6 石膏板吊顶（防水型）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断裂荷载（纵向） | ≥400N | 620N | 合格 |
| 断裂荷载（横向） | ≥200N | 380N | 合格 |
| 面密度 | ≤12kg/m² | 9.8kg/m² | 合格 |
| 吸水率 | ≤10% | 6.2% | 合格 |
| 遇火稳定性 | ≥20min | 35min | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.02mg/m³ | 合格 |

结论：防水石膏板各项性能指标符合标准要求，遇火稳定性良好，适用于潮湿区域吊顶。

四、室内空气质量预评价

根据本报告检测结果，结合装饰装修材料使用量，对本项目室内空气质量进行预评价：

| 污染物 | 标准限值（GB 50325） | 材料释放水平 | 预评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | ≤0.07mg/m³ | 0.028~0.03mg/m³（地板、涂料） | 远低于限值 |
| 苯 | ≤0.06mg/m³ | 未检出 | 合格 |
| TVOC | ≤0.45mg/m³ | 涂料VOC=18g/L，远低于标准 | 合格 |
| 氨 | ≤0.15mg/m³ | 未检出 | 合格 |

结论：本项目所选装饰装修材料环保性能优异，室内空气质量预评价满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020的I类民用建筑要求。

五、绿色建材应用评价

| 材料名称 | 绿色建材认证等级 | 评价依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防滑地砖 | 三星级 | GB/T 35610-2017 | 获得绿色建材认证 |
| 墙面瓷砖 | 三星级 | GB/T 35610-2017 | 获得绿色建材认证 |
| 环保内墙涂料 | 三星级 | GB/T 35602-2017 | VOC含量远低于标准 |
| 无机预涂板 | A级防火 | JC/T 564.1-2018 | 符合绿色建材要求 |
| 实木复合地板 | E0级 | GB/T 18102-2020 | 甲醛释放量远低于限值 |
| 防水石膏板 | 三星级 | GB/T 35601-2017 | 获得绿色建材认证 |

绿色建材应用比例计算：

| 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装饰装修材料总用量（按面积计） | 约6250㎡ |  |
| 绿色建材应用面积 | 约5120㎡ | 瓷砖、涂料、地板、石膏板 |
| 绿色建材应用比例 | 81.9% |  |

六、检测结论

经对乌兰哈达火山公园充电站综合楼项目所采用的装饰装修材料进行性能检测，结果如下：

| 评价内容 | 检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环保性能 | 所有材料甲醛释放量、VOC含量等有害物质指标均远低于国家标准限值，满足I类民用建筑室内环境要求 | 合格 |
| 耐久性能 | 瓷砖耐磨性、涂料耐洗刷性、地板耐磨性等均优于标准要求，具备良好耐久性 | 合格 |
| 安全性能 | 无机预涂板燃烧性能A1级，瓷砖放射性A类，满足安全要求 | 合格 |
| 绿色建材应用 | 绿色建材应用比例达到81.9%，满足绿色建筑评价要求 | 达标 |

综合判定： 本项目装饰装修材料各项性能指标均符合相关国家标准要求，环保性能优异，耐久性能良好，可满足绿色建筑评价对装饰装修材料的相关要求。

七、主要检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC-2014 | 2026年12月 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 2026年11月 |
| 甲醛检测仪 | Z-300 | 2026年10月 |
| 万能试验机 | WDW-50 | 2026年09月 |
| 放射性检测仪 | HD-2000 | 2026年12月 |

附件：装饰装修材料清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 应用部位 | 数量 | 环保等级 | 绿色建材认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地砖 | [品牌] HD-300 | 出入口、走廊、门厅 | 560㎡ | A类 | 三星级 |
| 2 | 墙面瓷砖 | [品牌] W-600 | 卫生间、厨房墙面 | 720㎡ | A类 | 三星级 |
| 3 | 环保内墙涂料 | [品牌] E-3000 | 客房、餐厅内墙 | 2850kg | VOC≤18g/L | 三星级 |
| 4 | 无机预涂板 | [品牌] F-6 | 厨房、配电室墙面 | 480㎡ | A1级 | 符合 |
| 5 | 实木复合地板 | [品牌] W-12 | 客房地面 | 850㎡ | E0级 | 三星级 |
| 6 | 防水石膏板 | [品牌] G-95 | 客房、餐厅吊顶 | 1950㎡ | E0级 | 三星级 |

报告有效性：此报告模板仅供参考，实际申报时需由具备 CMA（中国计量认证） 资质的第三方检测机构出具正式报告，并加盖检测机构公章。