# 乌兰哈达火山脚下充电站装修材料用量及检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 装修材料用量及检测报告

**检测日期：** 2026年12月20日-12月25日

**报告日期：** 2026年12月30日

**编制单位：** [检测单位名称]

---

## 第一章 装修材料用量统计

### 1.1 主要材料用量汇总

| 材料类别 | 材料名称 | 规格 | 用量 | 单位 | 使用区域 |

|----------|----------|------|------|------|----------|

| **地面材料** | 强化复合木地板 | 1200×200×12mm | 220 | ㎡ | 休息区 |

| | 仿火山石地砖 | 600×600×10mm | 185 | ㎡ | 展览区 |

| | 方块地毯 | 500×500×8mm | 120 | ㎡ | 办公区 |

| | 地砖 | 600×600×10mm | 130 | ㎡ | 服务区、走廊 |

| | 防滑砖 | 300×300×8mm | 65 | ㎡ | 卫生间 |

| **墙面材料** | 火山石饰面 | 不规则 | 85 | ㎡ | 休息区背景墙 |

| | 乳胶漆 | 白色 | 1,200 | ㎡ | 各区域 |

| | 瓷砖墙面 | 300×600×8mm | 110 | ㎡ | 卫生间 |

| | 木饰面板 | 1200×2400×9mm | 15 | ㎡ | 服务台 |

| **天花材料** | 石膏板吊顶 | 600×600×9.5mm | 420 | ㎡ | 休息区、服务区 |

| | 矿棉板吊顶 | 600×600×15mm | 120 | ㎡ | 办公区 |

| | 防水石膏板 | 1200×2400×12mm | 65 | ㎡ | 卫生间 |

| **石材** | 火山石台面 | 火烧面，50mm厚 | 3.6 | m | 服务台 |

| **涂料** | 水性乳胶漆 | 20kg/桶 | 60 | 桶 | 各区域 |

---

## 第二章 材料进场检测结果

### 2.1 地砖检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 吸水率 | ≤0.5% | 0.3% | 合格 |

| 抗折强度 | ≥30MPa | 38.5MPa | 合格 |

| 耐磨性 | ≤150mm³ | 95mm³ | 合格 |

| 耐污染性 | 5级 | 5级 | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

### 2.2 木地板检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.042mg/m³ | 合格 |

| 含水率 | 6-10% | 8.2% | 合格 |

| 表面耐磨 | ≥4000转 | 5200转 | 合格 |

| 静曲强度 | ≥30MPa | 35.2MPa | 合格 |

### 2.3 乳胶漆检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| VOC含量 | ≤80g/L | 42g/L | 合格 |

| 甲醛含量 | ≤50mg/kg | 12mg/kg | 合格 |

| 苯系物 | ≤100mg/kg | 未检出 | 合格 |

| 耐洗刷性 | ≥5000次 | 8000次 | 合格 |

| 对比率 | ≥0.93 | 0.95 | 合格 |

### 2.4 地毯检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 甲醛释放量 | ≤0.05mg/m³ | 0.018mg/m³ | 合格 |

| 总挥发性有机物 | ≤0.5mg/m³ | 0.12mg/m³ | 合格 |

| 耐摩擦色牢度 | ≥4级 | 4-5级 | 合格 |

### 2.5 石材（火山石）检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 抗压强度 | ≥80MPa | 92.5MPa | 合格 |

| 吸水率 | ≤0.8% | 0.5% | 合格 |

| 放射性 | A类 | A类 | 合格 |

---

## 第三章 室内空气质量检测

### 3.1 检测点位

| 点位 | 区域 | 面积(㎡) | 检测项目 |

|------|------|----------|----------|

| A-01 | 休息区 | 220 | 甲醛、苯、TVOC |

| A-02 | 办公区 | 120 | 甲醛、苯、TVOC |

| A-03 | 展览区 | 185 | 甲醛、苯、TVOC |

### 3.2 检测结果

| 检测项目 | 标准限值 | A-01 | A-02 | A-03 | 结论 |

|----------|----------|------|------|------|------|

| 甲醛(mg/m³) | ≤0.08 | 0.042 | 0.038 | 0.045 | 合格 |

| 苯(mg/m³) | ≤0.03 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 合格 |

| 甲苯(mg/m³) | ≤0.20 | 0.025 | 0.022 | 0.028 | 合格 |

| 二甲苯(mg/m³) | ≤0.20 | 0.018 | 0.015 | 0.020 | 合格 |

| TVOC(mg/m³) | ≤0.50 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 合格 |

---

## 第四章 检测结论

### 4.1 材料检测结论

| 材料类别 | 检测项目 | 合格率 | 结论 |

|----------|----------|--------|------|

| 地砖 | 6项 | 100% | 合格 |

| 木地板 | 4项 | 100% | 合格 |

| 乳胶漆 | 5项 | 100% | 合格 |

| 地毯 | 3项 | 100% | 合格 |

| 石材 | 3项 | 100% | 合格 |

### 4.2 室内空气质量结论

| 区域 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 综合评定 |

|------|------|-----|------|----------|

| 休息区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 办公区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

| 展览区 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

**综合评定：** 所有装修材料检测合格，室内空气质量符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类民用建筑要求。