# 乌兰哈达火山脚下充电站道路用热反射涂料性能检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测对象：** 道路用热反射隔热涂料（机动车道/人行道）

**检测类别：** 见证取样检测

**报告日期：** 2026年12月30日

**报告编号：** TRC-2026-1230

**检测机构：** [检测单位名称]（CMA认证编号：XXXXXXXX）

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 工程概况

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 工程名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 工程地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园 |

| 涂料类型 | 水性丙烯酸热反射隔热涂料 |

| 涂刷部位 | 机动车道、人行道 |

| 涂刷面积 | 机动车道2,070㎡，人行道350㎡ |

| 生产厂家 | [厂家名称] |

| 生产批号 | 20261020-01 |

| 生产日期 | 2026年10月20日 |

| 送检日期 | 2026年11月25日 |

| 检测日期 | 2026年11月28日-12月10日 |

### 1.2 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| JG/T 375-2012 | 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 |

| JG/T 235-2014 | 建筑反射隔热涂料 |

| GB/T 31389-2015 | 建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法 |

| GB/T 25258-2010 | 建筑用反射隔热涂料 |

| JC/T 1040-2020 | 建筑外表面用热反射隔热涂料 |

| GB/T 9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 |

| GB/T 9265-2009 | 建筑涂料涂层耐碱性的测定 |

| GB/T 1733-1993 | 漆膜耐水性测定法 |

| GB/T 1768-2006 | 色漆和清漆 耐磨性的测定 |

| GB/T 5210-2006 | 色漆和清漆 拉开法附着力试验 |

| GB/T 1865-2009 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 |

| GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 |

| JGJ/T 287-2014 | 建筑反射隔热涂料节能检测标准 |

### 1.3 检测项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 重要性 |

|------|----------|----------|----------|--------|

| 1 | 太阳光反射比 | GB/T 25258 | JG/T 235 | ★★★★★ |

| 2 | 近红外反射比 | GB/T 31389 | JG/T 235 | ★★★★★ |

| 3 | 半球发射率 | GB/T 31389 | JG/T 235 | ★★★★★ |

| 4 | 明度值（L*） | GB/T 11186.2 | JG/T 235 | ★★★★☆ |

| 5 | 污染后太阳光反射比变化率 | GB/T 9780 | JG/T 235 | ★★★★☆ |

| 6 | 耐磨性（750g/500r） | GB/T 1768 | JG/T 375 | ★★★★★ |

| 7 | 附着力（拉开法） | GB/T 5210 | JG/T 375 | ★★★★☆ |

| 8 | 抗滑性能（BPN） | GB/T 9263 | 设计要求 | ★★★★★ |

| 9 | 耐水性（96h） | GB/T 1733 | JG/T 375 | ★★★★☆ |

| 10 | 耐碱性（48h） | GB/T 9265 | JG/T 375 | ★★★★☆ |

| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9266 | JG/T 375 | ★★★☆☆ |

| 12 | 耐人工气候老化（800h） | GB/T 1865 | JG/T 375 | ★★★★★ |

| 13 | 低温稳定性 | JC/T 1040 | JC/T 1040 | ★★★★☆ |

| 14 | 挥发性有机物（VOC） | GB 24408 | GB 24408 | ★★★★★ |

---

## 第二章 热反射性能检测结果

### 2.1 热反射性能检测

| 检测项目 | 单位 | 标准要求（高明度H类） | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|------|----------------------|----------|----------|

| 太阳光反射比 | — | ≥0.80 | **0.84** | 合格（优） |

| 近红外反射比 | — | ≥0.80 | **0.86** | 合格（优） |

| 半球发射率 | — | ≥0.85 | **0.88** | 合格（优） |

| 明度值（L*） | — | ≥80 | **86.5** | 合格（优） |

| 污染后太阳光反射比变化率 | % | ≤85%（屋面用） | **82%** | 合格 |

| 隔热温差 | ℃ | ≥7.0 | **8.5** | 合格 |

### 2.2 太阳光反射比光谱分析

| 波长范围 | 反射比 | 说明 |

|----------|--------|------|

| 300-400nm（紫外） | 0.48 | 紫外线反射良好 |

| 400-780nm（可见光） | 0.78 | 可见光高反射 |

| 780-1400nm（近红外） | 0.88 | 红外反射优异 |

| 1400-2500nm（近红外） | 0.82 | 红外反射良好 |

| **综合太阳光反射比** | **0.84** | 优于标准要求 |

### 2.3 明度及颜色参数

| 项目 | 数值 | 单位 | 判定 |

|------|------|------|------|

| 明度值 L* | 86.5 | — | 高明度（≥80） |

| a* | -0.5 | — | 偏绿 |

| b* | 2.8 | — | 偏黄 |

| 颜色 | 浅灰 | — | — |

| 色差 ΔE（与标准板） | 0.6 | — | ≤1.0 |

### 2.4 隔热性能对比

| 测试条件 | 表面温度（℃） | 路面下方5cm温度（℃） | 降温效果 |

|----------|----------------|----------------------|----------|

| 无涂层普通混凝土 | 55 | 45 | — |

| 涂刷热反射涂料 | 42 | 38 | **表面降温13℃，深层降温7℃** |

> 注：测试条件为夏季正午模拟，环境温度32℃，太阳辐照度1000W/m²。

---

## 第三章 物理力学性能检测结果

### 3.1 物理性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|----------|----------|----------|

| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 符合要求 | 合格 |

| 施工性 | 刷涂2道无障碍 | 符合要求 | 合格 |

| 干燥时间（表干） | ≤2h | **1.0h** | 合格（优） |

| 干燥时间（实干） | ≤24h | **12h** | 合格（优） |

| 涂膜外观 | 正常 | 符合要求 | 合格 |

| 低温稳定性（3次循环） | 不变质 | 符合要求 | 合格 |

| 耐水性（96h） | 无起泡、无脱落 | 符合要求 | 合格 |

| 耐碱性（48h） | 无起泡、无脱落 | 符合要求 | 合格 |

| 耐洗刷性 | ≥2000次 | **5000次无损坏** | 合格（优） |

| 耐沾污性 | ≤15% | **8%** | 合格（优） |

| 涂层耐温变性（5次循环） | 无开裂、无脱落 | 符合要求 | 合格 |

### 3.2 耐磨性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|----------|----------|----------|

| 耐磨性（750g/500r） | ≤0.05g | **0.03g** | 合格（优） |

| 磨耗后外观 | 无明显露底 | 符合要求 | 合格 |

> 注：道路用涂料需具备较高耐磨性，本产品耐磨性能优于标准要求。

### 3.3 抗滑性能检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|----------|----------|----------|

| 抗滑值（BPN） | ≥45 | **52** | 合格（优） |

| 干燥状态摆值 | ≥45 | 55 | 合格 |

| 潮湿状态摆值 | ≥35 | 42 | 合格 |

### 3.4 附着力检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|----------|----------|----------|

| 附着力（拉开法） | ≥2.0 MPa | **2.8 MPa** | 合格（优） |

| 破坏形式 | 内聚破坏 | 内聚破坏 | 合格 |

---

## 第四章 耐久性能检测结果

### 4.1 耐人工气候老化检测（800h）

| 检测项目 | 标准要求（800h） | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|------------------|----------|----------|

| 外观 | 不起泡、不剥落、无裂纹 | 符合要求 | 合格 |

| 粉化 | ≤1级 | **0级** | 合格（优） |

| 变色 | ≤2级 | **1级** | 合格（优） |

| 太阳光反射比保持率 | ≥80% | **91%** | 合格（优） |

### 4.2 加速老化后性能衰减

| 性能指标 | 初始值 | 老化后（1000h） | 保持率 | 说明 |

|----------|--------|-----------------|--------|------|

| 太阳光反射比 | 0.84 | 0.79 | 94.0% | 良好 |

| 近红外反射比 | 0.86 | 0.82 | 95.3% | 良好 |

| 半球发射率 | 0.88 | 0.85 | 96.6% | 良好 |

### 4.3 耐冻融循环性能（道路专用）

| 循环次数 | 外观 | 太阳光反射比 | 附着力保持率 |

|----------|------|--------------|--------------|

| 0次 | 完好 | 0.84 | 100% |

| 10次 | 完好 | 0.83 | 98% |

| 25次 | 完好 | 0.82 | 96% |

| 50次 | 完好 | 0.81 | 94% |

> 注：乌兰哈达地区冬季最低气温-30℃，本产品耐冻融性能可满足要求。

---

## 第五章 有害物质限量检测结果

### 5.1 有害物质限量（GB 24408-2009）

| 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 | 单项评定 |

|----------|----------|----------|----------|

| 挥发性有机化合物（VOC） | ≤80 g/L | **45 g/L** | 合格 |

| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ≤300 mg/kg | **未检出（＜10）** | 合格 |

| 游离甲醛 | ≤100 mg/kg | **15 mg/kg** | 合格 |

| 可溶性重金属（铅） | ≤90 mg/kg | **未检出** | 合格 |

| 可溶性重金属（镉） | ≤75 mg/kg | **未检出** | 合格 |

| 可溶性重金属（铬） | ≤60 mg/kg | **未检出** | 合格 |

| 可溶性重金属（汞） | ≤60 mg/kg | **未检出** | 合格 |

---

## 第六章 现场检测结果

### 6.1 现场涂层厚度检测

| 检测位置 | 设计厚度（mm） | 实测厚度（mm） | 偏差 | 评定 |

|----------|----------------|----------------|------|------|

| 机动车道（南侧） | 0.8 | 0.82 | +0.02 | 合格 |

| 机动车道（北侧） | 0.8 | 0.79 | -0.01 | 合格 |

| 机动车道（东侧） | 0.8 | 0.81 | +0.01 | 合格 |

| 机动车道（西侧） | 0.8 | 0.80 | 0 | 合格 |

| 人行道 | 0.6 | 0.61 | +0.01 | 合格 |

| **平均厚度** | **0.8/0.6** | **0.81/0.61** | **+0.01** | **合格** |

### 6.2 现场附着力检测（拉开法）

| 检测位置 | 标准要求（MPa） | 实测值（MPa） | 破坏形式 | 评定 |

|----------|----------------|----------------|----------|------|

| 机动车道 | ≥2.0 | 2.5 | 内聚破坏 | 合格 |

| 机动车道 | ≥2.0 | 2.6 | 内聚破坏 | 合格 |

| 人行道 | ≥1.5 | 2.2 | 内聚破坏 | 合格 |

### 6.3 现场太阳光反射比检测

| 检测位置 | 设计值 | 实测值 | 偏差 | 评定 |

|----------|--------|--------|------|------|

| 机动车道（南侧） | ≥0.80 | 0.83 | +0.03 | 合格 |

| 机动车道（北侧） | ≥0.80 | 0.82 | +0.02 | 合格 |

| 人行道 | ≥0.80 | 0.81 | +0.01 | 合格 |

### 6.4 现场抗滑性能检测

| 检测位置 | 标准要求（BPN） | 实测值（BPN） | 评定 |

|----------|-----------------|---------------|------|

| 机动车道（干燥） | ≥45 | 53 | 合格 |

| 机动车道（潮湿） | ≥35 | 41 | 合格 |

| 人行道（干燥） | ≥55 | 62 | 合格 |

---

## 第七章 检测结果汇总

### 7.1 性能指标综合评定

| 性能类别 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 评定 |

|----------|----------|----------|----------|------|

| **热反射性能** | 太阳光反射比 | 0.84 | ≥0.80 | 优 |

| | 近红外反射比 | 0.86 | ≥0.80 | 优 |

| | 半球发射率 | 0.88 | ≥0.85 | 优 |

| | 隔热温差 | 8.5℃ | ≥7.0℃ | 优 |

| **物理性能** | 耐磨性 | 0.03g | ≤0.05g | 优 |

| | 附着力 | 2.8 MPa | ≥2.0 MPa | 优 |

| | 抗滑性能 | 52 BPN | ≥45 BPN | 优 |

| | 耐水性 | 96h无异常 | 96h无异常 | 合格 |

| | 耐碱性 | 48h无异常 | 48h无异常 | 合格 |

| **耐久性能** | 人工气候老化 | 800h | 800h | 合格 |

| | 反射比保持率 | 94% | ≥80% | 优 |

| | 冻融循环 | 50次 | 25次 | 优 |

| **环保性能** | VOC | 45 g/L | ≤80 g/L | 优 |

| | 重金属 | 未检出 | 限值内 | 优 |

### 7.2 检测结论

| 序号 | 判定项目 | 结论 |

|------|----------|------|

| 1 | 热反射性能 | 符合JG/T 235-2014要求，达到高明度（H类）标准 |

| 2 | 物理力学性能 | 符合JG/T 375-2012要求，耐磨性、附着力优于标准 |

| 3 | 抗滑性能 | 符合道路使用要求，BPN≥52 |

| 4 | 耐久性能 | 符合JG/T 375-2012要求，人工气候老化800h合格 |

| 5 | 环保性能 | 符合GB 24408-2009要求，有害物质限量合格 |

| 6 | 现场检测 | 厚度、附着力、反射比、抗滑值均满足设计要求 |

**综合评定：** 该批次道路用热反射涂料各项性能指标均符合国家现行标准及设计要求，判定为**合格**，可用于本工程机动车道及人行道路面涂装。