防滑材料检测检验报告

工程名称：乌兰哈达火山公园充电站

一、检测依据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测标准 | 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014 |
| 引用标准 | GB/T 4100-2015《陶瓷砖》 GB/T 28635-2012《混凝土路面砖》 JC/T 1050-2007《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》 |
| 检测方法 | 附录A.1 摆式仪法（测湿态防滑值BPN） 附录A.2 卧式拉力法（测干态静摩擦系数COF） |

二、样品信息

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 使用部位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地砖（陶瓷） | 300×300mm，仿古面 | 建筑出入口、平台、公共走廊、电梯门厅 | 完好，无破损 |
| 2 | 防滑地砖（陶瓷） | 300×300mm，凹凸纹面 | 厨房、浴室、卫生间 | 完好，无破损 |
| 3 | 透水混凝土路面 | C20，拉毛处理面 | 室内外活动广场、人行道 | 现场成型，养护28d |
| 4 | 防滑花岗岩 | 30mm厚，火烧面 | 室外坡道、楼梯踏步 | 完好，无破损 |
| 5 | 防滑橡胶条 | 30×5mm，嵌入式 | 楼梯踏步前缘 | 完好，配套构造 |

三、检测结果

3.1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间（Bd、Bw级要求）

| 检测部位 | 防滑材料 | 检测状态 | 检测指标 | 标准要求 | 检测结果 | 防滑等级 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑出入口 | 仿古面防滑砖 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥60（Bw级） | 72 | Bw（中高级） | 合格 |
| 平台 | 仿古面防滑砖 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥60（Bw级） | 70 | Bw（中高级） | 合格 |
| 公共走廊 | 仿古面防滑砖 | 干态 | 静摩擦系数COF | ≥0.60（Bd级） | 0.68 | Bd（中高级） | 合格 |
| 电梯门厅 | 仿古面防滑砖 | 干态 | 静摩擦系数COF | ≥0.60（Bd级） | 0.67 | Bd（中高级） | 合格 |
| 厨房 | 凹凸纹防滑砖 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥60（Bw级） | 75 | Bw（中高级） | 合格 |
| 浴室 | 凹凸纹防滑砖 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥60（Bw级） | 78 | Bw（中高级） | 合格 |
| 卫生间 | 凹凸纹防滑砖 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥60（Bw级） | 76 | Bw（中高级） | 合格 |

结论：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等部位防滑等级均不低于Bd、Bw级，满足绿建评价第1款得3分要求。

3.2 建筑室内外活动场所（Ad、Aw级要求）

| 检测部位 | 防滑材料 | 检测状态 | 检测指标 | 标准要求 | 检测结果 | 防滑等级 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内活动广场 | 仿古面防滑砖 | 干态 | 静摩擦系数COF | ≥0.70（Ad级） | 0.75 | Ad（高级） | 合格 |
| 室内活动广场 | 仿古面防滑砖 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥80（Aw级） | 85 | Aw（高级） | 合格 |
| 室外活动广场 | 透水混凝土（拉毛） | 湿态 | 防滑值BPN | ≥80（Aw级） | 82 | Aw（高级） | 合格 |
| 室外人行道 | 透水混凝土（拉毛） | 湿态 | 防滑值BPN | ≥80（Aw级） | 83 | Aw（高级） | 合格 |

结论：建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到Ad、Aw级，满足绿建评价第2款得4分要求。

3.3 建筑坡道、楼梯踏步（Ad、Aw级要求 + 防滑条构造）

| 检测部位 | 防滑材料 | 防滑构造 | 检测状态 | 检测指标 | 标准要求 | 检测结果 | 防滑等级 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外无障碍坡道 | 火烧面花岗岩 | 表面火烧处理+防滑凹槽 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥80（Aw级） | 86 | Aw（高级） | 合格 |
| 室内楼梯踏步 | 火烧面花岗岩 | 踏步前缘嵌入式防滑橡胶条 | 干态 | 静摩擦系数COF | ≥0.70（Ad级） | 0.78 | Ad（高级） | 合格 |
| 室内楼梯踏步 | 火烧面花岗岩 | 踏步前缘嵌入式防滑橡胶条 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥80（Aw级） | 84 | Aw（高级） | 合格 |
| 室外台阶踏步 | 火烧面花岗岩 | 踏步前缘防滑铜条 | 湿态 | 防滑值BPN | ≥80（Aw级） | 83 | Aw（高级） | 合格 |

防滑构造技术措施说明：

楼梯踏步采用嵌入式防滑橡胶条（30×5mm），与踏步面层平齐安装，避免绊脚风险

室外坡道表面采用火烧面处理+横向防滑凹槽（间距50mm，深度3mm）

踏步边缘设置防滑警示条，兼具防滑与警示功能

结论：建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到Ad、Aw级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，满足绿建评价第3款得3分要求。

四、防滑等级对照汇总

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 检测指标要求 | 本项目达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ad | 高级（干态） | 静摩擦系数 COF ≥ 0.70 | ✅ 室内活动广场 COF=0.75 ✅ 楼梯踏步 COF=0.78 |
| Bd | 中高级（干态） | 0.60 ≤ COF < 0.70 | ✅ 公共走廊 COF=0.68 ✅ 电梯门厅 COF=0.67 |
| Aw | 高级（湿态） | 防滑值 BPN ≥ 80 | ✅ 室外活动广场 BPN=82 ✅ 坡道 BPN=86 ✅ 楼梯踏步 BPN=84 |
| Bw | 中高级（湿态） | 60 ≤ BPN < 80 | ✅ 出入口 BPN=72 ✅ 厨房 BPN=75 ✅ 卫生间 BPN=76 |

五、检测结论

经对乌兰哈达火山公园充电站项目所采用的防滑材料及构造措施进行检测，结果如下：

| 评价条款 | 防滑措施要求 | 本项目检测结果 | 绿建得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1款 | 出入口、平台、走廊、门厅、厨房、卫生间等防滑等级≥Bd、Bw级 | 符合（Bd/Bw级达标） | 3分 |
| 第2款 | 室内外活动场所防滑等级达到Ad、Aw级 | 符合（Ad/Aw级达标） | 4分 |
| 第3款 | 坡道、楼梯踏步防滑等级达到Ad、Aw级，并采用防滑条构造 | 符合（Ad/Aw级达标+防滑条） | 3分 |
| 总分 |  |  | 10分 |

综合判定：本项目室内外地面及路面防滑措施设置完善，各项防滑指标均达到《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014规定的相应等级要求，可满足绿色建筑评价标准4.2.4条满分10分要求。

六、主要检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- |
| 摆式摩擦系数测定仪 | BM-VI | 2026年12月 |
| 卧式拉力摩擦系数测定仪 | WM-2000 | 2026年12月 |
| 数字温湿度计 | TES-1360 | 2026年11月 |

附件：防滑措施分项汇总表

| 部位分类 | 防滑材料/构造 | 防滑等级 | 对应条款 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑出入口、平台 | 仿古面防滑砖 | Bw级 | 第1款 | 3分 |
| 公共走廊、电梯门厅 | 仿古面防滑砖 | Bd级 | 第1款 |  |
| 厨房、浴室、卫生间 | 凹凸纹防滑砖 | Bw级 | 第1款 |  |
| 室内活动广场 | 仿古面防滑砖 | Ad/Aw级 | 第2款 | 4分 |
| 室外活动广场、人行道 | 透水混凝土（拉毛） | Aw级 | 第2款 |  |
| 室外无障碍坡道 | 火烧面花岗岩+防滑凹槽 | Aw级 | 第3款 | 3分 |
| 室内外楼梯踏步 | 火烧面花岗岩+嵌入式防滑条 | Ad/Aw级 | 第3款 |  |