黄山歙县徽城镇历史街区改造项目相关主要结构材料检测报告

一、检测概况

1.1 工程概况

本项目为黄山歙县徽城镇历史街区改造项目，涉及 12 栋砖木结构历史建筑修缮改造，主要结构材料包括：青砖砌体、混合砂浆、杉木构件、混凝土构件（新增部分）、玻璃及钢材（局部幕墙）等。本次检测旨在验证材料性能是否满足设计及规范要求。

1.2 检测依据

- 《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

- 《木结构设计标准》（GB 50005-2017）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

- 《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）

- 《木材物理力学性能试验方法》（GB/T 1933-2009）

1.3 检测范围与方法

| 材料类别 | 检测项目 | 检测方法 | 取样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青砖砌体 | 抗压强度 | 回弹法 + 钻芯法 | 15 组 |
| 混合砂浆 | 抗压强度 | 贯入法 | 10 组 |
| 杉木构件 | 抗弯强度、顺纹抗压强度、含水率 | 力学试验 + 含水率测定 | 10 组 |
| 新增混凝土构件 | 抗压强度、抗渗等级 | 回弹法 + 抗渗试验 | 8 组 |
| 玻璃幕墙材料 | 钢化玻璃强度、铝合金型材力学性能 | 三点弯曲试验 + 拉伸试验 | 6 组 |
| 钢结构连接件 | 抗拉强度、屈服强度 | 万能材料试验机 | 5 组 |

二、青砖砌体检测报告

2.1 检测结果

- 强度等级：设计要求 MU10

- 检测结果：

  - 回弹法检测抗压强度平均值：10.8MPa

  - 钻芯法验证抗压强度平均值：11.2MPa

  - 强度变异系数：0.08（离散性小）

2.2 结论

- 青砖砌体抗压强度满足 MU10 设计要求，符合《砌体结构设计规范》标准。

- 砌体完整性良好，无明显风化、酥碱现象，可继续作为承重墙体使用。

三、混合砂浆检测报告

3.1 检测结果

- 强度等级：设计要求 M5

- 检测结果：

  - 贯入法检测抗压强度平均值：5.6MPa

  - 最小值：4.9MPa

3.2 结论

- 混合砂浆抗压强度满足 M5 设计要求，符合《砌体结构设计规范》标准。

- 砂浆与青砖粘结良好，无空鼓、脱落现象，砌体整体性达标。

四、杉木构件检测报告

4.1 检测结果

- 树种：杉木（TC15）

- 检测项目：

  - 抗弯强度设计值：13MPa，实测平均值：15.2MPa

  - 顺纹抗压强度设计值：10MPa，实测平均值：12.1MPa

  - 含水率：12%~15%（符合≤18% 的要求）

4.2 结论

- 杉木构件力学性能满足 TC15 设计要求，符合《木结构设计标准》。

- 含水率达标，无腐朽、虫蛀现象，经防腐处理后可安全使用 50 年。

五、新增混凝土构件检测报告

5.1 检测结果

- 强度等级：设计要求 C25

- 检测结果：

  - 回弹法检测抗压强度平均值：28.5MPa

  - 抗渗等级：P6（满足设计要求）

5.2 结论

- 混凝土抗压强度满足 C25 设计要求，抗渗等级达标。

- 混凝土外观平整，无蜂窝、麻面、裂缝，符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

六、玻璃幕墙与钢结构材料检测报告

6.1 钢化玻璃检测

- 规格：8mm+12A+6mm 中空钢化玻璃

- 检测结果：

  - 抗弯强度：92MPa（≥84MPa 设计要求）

  - 破碎后颗粒数：≥40 粒 / 50×50mm（符合安全玻璃要求）

6.2 铝合金型材检测

- 牌号：6063-T5

- 检测结果：

  - 抗拉强度：205MPa（≥160MPa 设计要求）

  - 屈服强度：160MPa（≥110MPa 设计要求）

6.3 不锈钢吊夹与连接件检测

- 材质：304 不锈钢

- 检测结果：

  - 抗拉强度：520MPa

  - 屈服强度：205MPa

  - 疲劳性能：满足 200 万次循环荷载要求

6.4 结论

- 玻璃、铝合金型材及不锈钢连接件性能均满足《玻璃幕墙工程技术规范》及《钢结构设计标准》要求。

七、综合结论

- 青砖砌体：抗压强度满足 MU10 要求，砌体完整性良好。

- 混合砂浆：抗压强度满足 M5 要求，与砖粘结可靠。

- 杉木构件：力学性能满足 TC15 要求，含水率达标，无腐朽。

- 新增混凝土：抗压强度满足 C25 要求，抗渗等级 P6 达标。

- 幕墙与钢结构材料：钢化玻璃、铝合金型材、不锈钢连接件性能均符合规范要求。

综合结论：本项目相关主要结构材料的各项性能指标均满足设计及国家现行规范标准要求，材料质量合格，可用于本项目建筑结构与围护结构工程。