黄山歙县徽城镇历史街区改造项目相关检测报告与论证报告

一、场地安全与地质灾害危险性论证报告

1.1 论证目的

针对本项目场地是否存在滑坡、泥石流、洪涝、危险化学品、电磁辐射、含氨土壤等危害，论证场地建设的安全性与可行性，为项目审批与设计提供依据。

1.2 论证依据

- 《城市抗震防灾规划标准》（GB 50413-2007）

- 《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）

- 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）

- 本项目工程地质勘察报告、水文景观资料、场地现状图

1.3 场地安全论证

1.3.1 地质灾害危险性论证

- 滑坡、泥石流：场地为练江河谷阶地，地形平坦，坡度 < 3°，无松散堆积物与冲沟，不具备滑坡、泥石流形成条件，地质灾害危险性低。

- 洪涝灾害：场地局部标高 < 120.5m，接近练江历史最高洪水位，存在短时内涝风险；项目已规划建设防洪堤、雨水管网、海绵城市设施，可有效抵御 50 年一遇洪水，洪涝风险可控。

- 地震灾害：场地抗震设防烈度 Ⅵ 度，场地类别 Ⅱ 类，无液化土层，地震稳定性良好，地震灾害危险性低。

1.3.2 危险化学品与易燃易爆危险源论证

- 场地周边 500m 范围内无危险化学品仓库、加油站、易燃易爆生产企业等危险源；

- 项目改造后业态以文化展示、文创商业、居民生活为主，不涉及易燃易爆物品生产、储存，无新增危险源，符合安全要求。

1.3.3 电磁辐射与土壤污染论证

- 电磁辐射：场地周边无高压输变电设施、大型通信基站、广播电视发射塔等强电磁辐射源；区域电磁环境监测值≤0.4V/m，符合《电磁环境控制限值》要求，无电磁辐射危害。

- 土壤污染：场地为城镇建成区，历史上无工业生产活动；土壤检测结果显示，重金属、挥发性有机物等指标均满足第二类用地筛选值要求，无含氨土壤及其他污染危害。

1.4 论证结论

- 场地无滑坡、泥石流等地质灾害，洪涝风险可通过工程措施消除；

- 无危险化学品、易燃易爆危险源及电磁辐射危害；

- 土壤环境质量良好，无污染；

- 结论：本项目场地安全，适宜建设。

二、建筑结构安全性检测报告

2.1 检测目的

对项目范围内 12 栋既有建筑进行结构安全性检测，评估建筑现状安全等级，为修缮加固设计提供依据。

2.2 检测依据

- 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

- 《古建筑修缮工程施工规范》（GB 50779-2012）

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

2.3 检测内容与方法

- 外观与损伤检测：现场普查建筑墙体开裂、木构件腐朽、屋面渗漏、基础沉降等损伤情况；

- 材料性能检测：

  - 砖石砌体：采用回弹法检测抗压强度，取样 15 组；

  - 木构件：采用木材含水率测定仪、力学试验检测腐朽程度与强度，取样 10 组；

- 结构变形检测：采用全站仪检测墙体倾斜、楼面挠度，评估结构变形情况；

- 抗震性能评估：结合《建筑抗震设计规范》，评估既有建筑抗震构造措施与抗震承载力。

2.4 检测结果

| 建筑编号 | 结构类型 | 主要损伤情况 | 材料强度 | 变形情况 | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6# | 砖木结构 | 局部墙体开裂（宽度 < 2mm）、木构件轻微腐朽 | 砌体抗压强度≥7.5MPa，木材强度满足要求 | 倾斜率 < 0.3%，无明显沉降 | B 级（基本安全） |
| 7-10# | 砖木结构 | 屋面局部渗漏、木构件腐朽较明显 | 砌体抗压强度≥7.0MPa，木材强度局部不足 | 倾斜率 < 0.4%，无明显沉降 | C 级（需加固） |
| 11-12# | 砖木结构 | 墙体开裂（宽度 2-5mm）、基础轻微潮湿 | 砌体抗压强度≥6.5MPa，木材强度不足 | 倾斜率 < 0.5%，无明显沉降 | C 级（需加固） |

2.5 检测结论

- 1-6# 建筑安全等级为 B 级，仅需常规修缮；

- 7-12# 建筑安全等级为 C 级，需进行木构件加固、墙体修补、基础防潮处理；

- 所有建筑均满足 Ⅵ 度抗震设防要求，经修缮加固后可安全使用。

三、防洪排涝专项论证报告

3.1 论证目的

论证项目防洪排涝工程的可行性与有效性，确保场地在暴雨、洪水情况下的安全。

3.2 论证依据

- 《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）

- 《歙县城市防洪规划》

- 练江水文资料、场地地形图

3.3 防洪排涝方案论证

- 防洪标准：按 50 年一遇洪水标准设计，练江历史最高洪水位 120.5m，场地防洪堤堤顶标高≥122.0m；

- 排涝标准：按 30 年一遇暴雨标准设计，雨水管网设计重现期 3 年，调蓄池有效容积≥500m³；

- 工程措施：

  - 东侧沿练江建设防洪堤，长度约 200m，堤顶标高 122.0m；

  - 完善场地雨水管网，采用雨污分流，设置 3 座雨水泵站；

  - 采用透水铺装、下沉式绿地、雨水花园等海绵城市技术，渗蓄雨水≥30%；

- 效果论证：经水文计算，项目防洪排涝工程可有效抵御 50 年一遇洪水和 30 年一遇暴雨，场地无内涝风险。

3.4 论证结论

- 防洪排涝工程方案符合国家及地方规范要求；

- 工程措施可行，可有效消除场地洪涝风险；

- 结论：本项目防洪排涝安全可靠。

四、历史建筑保护与环境影响论证报告

4.1 论证目的

论证项目改造对历史建筑、文化遗产及周边环境的影响，确保历史保护与生态保护协同发展。

4.2 论证依据

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》

- 《徽州古城保护规划》

- 本项目环评报告、工程地质勘察报告

4.3 论证内容

- 历史建筑保护：项目采用 “修旧如旧” 原则，不改变建筑形制与风貌，仅对损伤部位进行加固修缮，对历史建筑无破坏影响；

- 生态环境影响：施工期扬尘、噪声、废水等污染可通过环保措施控制，运营期污染物达标排放，对周边环境无明显不利影响；

- 社会文化影响：项目激活街区活力，传承徽州文化，保留原住民，具有显著正面社会文化效益。

4.4 论证结论

- 项目符合历史文化保护要求，对历史建筑无破坏；

- 对生态环境影响可控，具有正面效益；

- 结论：本项目建设与历史保护、生态保护协调可行。