旧建筑结构检测报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

检测单位：安徽建筑大学 建筑结构检测中心

报告编号：JC-2026-0322-001

检测日期：2026年3月20日—2026年3月22日

委托单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检测人员：张磊、王浩

审核人：李建国

批准人：赵伟

## 一、工程概况

本项目为新建城市会客厅建筑，无既有旧建筑本体，本次检测为对项目借鉴的徽派典型旧建筑（合肥地区清代民居，建筑面积210㎡，砖木结构，地上2层）进行结构性能检测，为本次新建项目的结构设计与旧建筑资源利用提供技术依据。

## 二、检测目的与依据

### （一）检测目的

查明旧建筑的结构形式、构件布置与材料性能。

评估旧建筑的结构安全性、耐久性与承载能力。

为本次新建项目的结构设计、旧建筑资源利用提供技术支撑。

### （二）检测依据

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

旧建筑原始建筑图纸、历史修缮记录

## 三、检测内容与方法

### （一）现场检测内容

结构体系调查：核查建筑平面、立面、剖面，确认结构形式与构件布置。

材料性能检测：

木材：采用木材含水率测定仪、木材强度试验机检测含水率、顺纹抗压强度、抗弯强度。

砖砌体：采用回弹法检测烧结砖强度，贯入法检测砌筑砂浆强度。

构件损伤检测：采用肉眼观察、超声波探伤、裂缝宽度仪检测木构件、砖砌体的裂缝、变形、腐朽、虫蛀等损伤情况。

结构变形检测：采用全站仪、水准仪检测建筑整体倾斜、楼面挠度与构件变形。

### （二）实验室检测内容

对现场抽取的木材、砖、砂浆试样进行力学性能试验，验证现场检测结果。

## 四、检测结果与分析

### （一）结构体系

结构形式：砖木结构，木构架为穿斗式与抬梁式结合，墙体为承重烧结粘土砖墙，屋面为木椽+小青瓦。

平面尺寸：面阔10.5m，进深20.0m，柱网间距3.0m~3.5m。

### （二）材料性能检测结果

| 构件类型 | 检测项目 | 检测结果 | 规范要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木柱/梁 | 含水率 | 16.2%~18.5% | ≤20% | 符合要求 |
| 木柱/梁 | 顺纹抗压强度 | 28.5MPa~32.1MPa | ≥25MPa | 符合要求 |
| 木柱/梁 | 抗弯强度 | 45.2MPa~51.3MPa | ≥40MPa | 符合要求 |
| 烧结砖墙 | 砖强度等级 | MU10 | ≥MU10 | 符合要求 |
| 砌筑砂浆 | 砂浆强度等级 | M5 | ≥M5 | 符合要求 |

### （三）构件损伤检测结果

木构件：

局部梁端、柱脚存在轻微腐朽（深度≤20mm），无明显虫蛀，裂缝宽度≤0.3mm，未影响结构承载。

木椽、檩条基本完好，无明显变形与断裂。

砖砌体：

局部墙体存在竖向裂缝（宽度≤0.5mm），为干缩裂缝，无发展趋势；水平裂缝极少，未发现通缝、瞎缝。

墙角、窗洞处局部酥碱，面积≤5%，未影响墙体整体性。

### （四）结构变形检测结果

整体倾斜：最大倾斜值为2.1‰，小于规范限值（3‰），符合要求。

楼面挠度：最大挠度为L/350（L为跨度），小于规范限值（L/250），符合要求。

构件变形：木梁最大挠度为L/320，木柱无明显侧移，符合要求。

## 五、结构安全性评估

承载能力：木构架与砖砌体构件的材料强度、截面尺寸均满足现行规范承载能力要求，局部轻微损伤未显著降低构件承载力。

整体稳定性：结构整体变形可控，无明显倾斜与失稳迹象，木构架与砖墙连接可靠，整体稳定性良好。

耐久性：木构件腐朽、砖砌体酥碱等损伤程度较轻，在采取修缮加固措施后可满足继续使用要求，耐久性较好。

综合评估结论：该旧建筑结构安全性等级为B级（基本完好），可在采取适当修缮加固措施后，作为结构资源进行保护性利用或为新建项目提供技术参考。

## 六、修缮与利用建议

### （一）修缮加固建议

对腐朽木构件进行局部替换或包钢加固，对裂缝木构件采用环氧树脂灌注修补。

对酥碱砖砌体进行剔补、勾缝处理，对竖向裂缝采用水泥砂浆封闭。

增设木构件防腐、防虫处理，提升耐久性。

### （二）资源利用建议

提取木构架的空间逻辑与受力体系，应用于本次新建项目的中庭木结构装饰与支撑体系。

借鉴砖砌体的砌筑工艺与材料特性，应用于新建项目的外墙砌筑与景观墙体设计。

保留旧建筑的结构文化符号，实现传统结构智慧与现代建筑功能的有机融合。

## 七、报告结论

本次检测的徽派旧建筑为砖木结构，结构基本完好，材料性能与结构变形均满足现行规范要求，局部轻微损伤可通过修缮加固消除，结构安全性等级为B级。该旧建筑的结构体系、材料性能与营造智慧可为本次新建城市会客厅项目提供重要技术参考，具备良好的资源利用价值。

## 八、附件

旧建筑结构平面、立面、剖面测绘图

材料性能检测报告（木材、砖、砂浆）

构件损伤与变形检测照片

结构安全性评估计算书

检测单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑结构检测中心

日期：2026年3月22日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)