装饰装修材料产品检验报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

报告编号：JC-2026-0324

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检验单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

检验日期：2026年3月24日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、检验概况

### 1.1 工程基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑用途 | 城市会客厅（公共建筑） |
| 建筑面积 | 6899 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上4层 |
| 建筑高度 | 18 m |
| 检验范围 | 室内墙面涂料、地面材料、吊顶材料、门窗型材、胶粘剂等主要装饰装修材料 |
| 检验依据 | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020<br>《室内装饰装修材料有害物质限量》系列标准<br>《绿色产品评价 建筑材料》GB/T 35601-2017 |

### 1.2 检验目的

验证本项目装饰装修材料的环保性能与质量指标是否符合国家规范及绿色建筑评价要求，为室内空气质量达标与绿色建筑申报提供材料依据。

## 二、检验材料清单

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 进场数量 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙环保乳胶漆 | 25kg/桶 | 安徽XX环保涂料有限公司 | 150桶 | 3批 |
| 2 | 环保型地砖 | 600×600mm | 合肥XX陶瓷有限公司 | 8000㎡ | 5批 |
| 3 | 复合木地板 | 12mm厚 | 江苏XX木业有限公司 | 1200㎡ | 2批 |
| 4 | 轻钢龙骨吊顶 | 50型 | 安徽XX建材有限公司 | 3500㎡ | 3批 |
| 5 | 断桥铝合金窗 | 60系列 | 合肥XX门窗有限公司 | 320㎡ | 2批 |
| 6 | 环保胶粘剂 | 10kg/桶 | 广东XX胶业有限公司 | 80桶 | 2批 |
| 7 | 环保壁纸 | 0.53×10m | 浙江XX壁纸有限公司 | 1500㎡ | 2批 |

## 三、检验项目与方法

### 3.1 核心检验项目

针对不同材料，重点检验以下环保与质量指标：

环保类：甲醛释放量、挥发性有机物（TVOC）、苯系物、重金属含量、氨释放量

质量类：耐磨性、抗折强度、粘结强度、防火等级、隔声性能

### 3.2 检验方法与依据

| 材料类别 | 检验项目 | 检验方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内墙涂料 | VOC、甲醛、重金属 | 气相色谱法、分光光度法 | GB 18582-2020 |
| 地面材料 | 甲醛释放量、TVOC | 干燥器法、气候箱法 | GB 18580-2017、GB 18586-2019 |
| 门窗型材 | 重金属含量、隔声性能 | 原子吸收法、声学测试 | GB/T 8478-2020、GB/T 8485-2008 |
| 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC | 分光光度法、气相色谱法 | GB 18583-2019 |
| 吊顶材料 | 防火等级、甲醛释放量 | 耐火试验法、干燥器法 | GB 8624-2012、GB 18585-2019 |

## 四、检验结果

### 4.1 环保性能检验结果

| 序号 | 材料名称 | 检验项目 | 检验结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙环保乳胶漆 | VOC含量 | 8 g/L | ≤10 g/L | ✅ 达标 |
|  |  | 游离甲醛 | 0.01 g/kg | ≤0.1 g/kg | ✅ 达标 |
|  |  | 重金属（铅/镉） | 12/2 mg/kg | ≤90/75 mg/kg | ✅ 达标 |
| 2 | 环保地砖 | 放射性核素 | Iₐ=0.21，Iᵣ=0.32 | Iₐ≤1.0，Iᵣ≤1.3 | ✅ 达标 |
| 3 | 复合木地板 | 甲醛释放量 | 0.025 mg/m³ | ≤0.08 mg/m³（E1级） | ✅ 达标 |
|  |  | TVOC含量 | 0.18 mg/m³ | ≤0.5 mg/m³ | ✅ 达标 |
| 4 | 轻钢龙骨吊顶 | 甲醛释放量 | 未检出 | ≤0.1 mg/m³ | ✅ 达标 |
|  |  | 防火等级 | B1级 | ≥B1级 | ✅ 达标 |
| 5 | 断桥铝合金窗 | 重金属含量 | 铅≤10 mg/kg | ≤100 mg/kg | ✅ 达标 |
| 6 | 环保胶粘剂 | 游离甲醛 | 0.03 g/kg | ≤1.0 g/kg | ✅ 达标 |
|  |  | VOC含量 | 12 g/L | ≤50 g/L | ✅ 达标 |
| 7 | 环保壁纸 | 甲醛含量 | 15 mg/kg | ≤120 mg/kg | ✅ 达标 |
|  |  | VOC含量 | 0.8 g/m² | ≤10 g/m² | ✅ 达标 |

### 4.2 物理性能检验结果

| 序号 | 材料名称 | 检验项目 | 检验结果 | 标准要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保地砖 | 抗折强度 | 38 MPa | ≥30 MPa | ✅ 达标 |
|  |  | 耐磨性 | 0.02 g/100转 | ≤0.05 g/100转 | ✅ 达标 |
| 2 | 复合木地板 | 耐磨转数 | 6000转 | ≥4000转 | ✅ 达标 |
|  |  | 静曲强度 | 35 MPa | ≥25 MPa | ✅ 达标 |
| 3 | 断桥铝合金窗 | 隔声性能 | 35 dB | ≥30 dB | ✅ 达标 |
|  |  | 水密性/气密性 | 6级/8级 | ≥3级/6级 | ✅ 达标 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 屈服强度 | 235 MPa | ≥215 MPa | ✅ 达标 |

## 五、结果分析与评价

### 5.1 环保性能分析

所有材料的甲醛、VOC、重金属等有害物质含量均远低于国家规范限值，部分指标达到绿色产品最高等级要求。

甲醛释放量均控制在0.03 mg/m³以下，TVOC含量均低于限值的30%，为室内空气质量优良提供了核心保障。

符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020中Ⅰ类民用建筑工程的严格要求。

### 5.2 质量性能分析

地面材料、门窗、吊顶等关键材料的物理力学性能、防火性能、隔声性能均满足设计与规范要求，具备良好的耐久性与安全性。

断桥铝合金窗的气密性达到8级，有效降低建筑能耗，符合绿色建筑节能设计要求。

## 六、结论

本项目所有进场装饰装修材料的环保性能与物理质量指标均全部达标，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》《室内装饰装修材料有害物质限量》及绿色建筑评价标准要求，可安全用于本工程室内装饰装修施工。

## 七、附件

材料进场验收记录

各材料生产厂家合格证与质量保证书

第三方检测机构检验报告复印件

抽样记录与检验原始数据

检验单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月24日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)