# 防水防潮材料检测报告（汇总版）

## 一、防水涂料检测报告

- 检测依据：《聚合物水泥防水涂料》（GB/T 23445）

- 检测结果：拉伸强度1.5MPa，断裂伸长率250%，干燥时间、耐水性等指标均符合标准要求。

- 结论：防水涂料合格。

## 二、防水卷材检测报告

- 检测依据：《弹性体改性沥青防水卷材》（GB 18242）

- 检测结果：耐热度95℃，低温柔性-25℃，拉力、延伸率等指标均符合标准要求。

- 结论：防水卷材合格。

## 三、防潮材料检测报告

- 检测依据：《建筑用防潮材料》（JC/T 206）

- 检测结果：水蒸气透过率0.008g/(m²·h)，符合防潮要求。

- 结论：防潮材料合格。

## 四、综合结论

所有防水、防潮材料性能均符合国家标准及设计要求，质量合格。
