# 主要结构用材料检测报告（汇总版）

## 一、混凝土检测报告

- 检测依据：《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081）

- 检测结果：

  - C30混凝土：立方体抗压强度平均值35.2MPa，满足设计要求。

  - C40混凝土：立方体抗压强度平均值46.8MPa，满足设计要求。

- 结论：混凝土强度合格。

## 二、钢筋检测报告

- 检测依据：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2）

- 检测结果：

  - HRB400级钢筋：屈服强度435MPa，抗拉强度620MPa，伸长率25%，符合标准要求。

- 结论：钢筋力学性能合格。

## 三、幕墙材料检测报告

1.  **铝型材**：抗拉强度、屈服强度符合《建筑用铝型材》（GB 5237）要求。

2.  **结构胶**：粘结强度、模量符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB 16776）要求。

3.  **玻璃**：钢化玻璃强度、透光率符合《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》（GB 15763.2）要求。

## 四、结论

所有主要结构用材料检测结果均符合国家标准及设计要求，材料质量合格。

---
