可再循环 / 可再利用及利废建材专项文件

一、可再循环材料和可再利用材料用量计算书

1. 计算依据与定义

1.1 核心规范

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《可再循环建筑材料应用技术规程》（DB34/T 5077-2016，安徽省地方标准）

- 《建筑材料可循环利用评价标准》（GB/T 50841-2013）

1.2 材料定义

| 材料类型 | 定义 | 涵盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 可再循环材料 | 经加工处理后可再次用于建筑工程的材料，且加工处理过程能耗低于原生材料生产能耗 | 钢材、铝材、铜材、玻璃、石材边角料、木材、塑料等 |
| 可再利用材料 | 无需加工或简单加工即可直接用于本项目或其他项目的材料 | 拆旧回收的青石、杉木构件、未受损的预制部品、包装材料等 |

2. 计算范围与基础数据

2.1 计算范围

- 项目所有建筑材料（结构、装修、机电、景观专业），总建材用量按重量计 896.8t（基于材料决算清单折算）。

2.2 基础数据

- 各专业材料重量折算依据：钢材 7.85t/m³、铝材 2.7t/m³、石材 2.8t/m³、木材 0.6t/m³、混凝土 2.4t/m³、玻璃 2.5t/m³；

- 可再循环 / 可再利用材料分类：按材质划分为金属类、石材类、木材类、玻璃类、其他类。

3. 用量计算明细

3.1 可再循环材料用量计算

| 材料类别 | 材料名称 | 规格型号 | 应用专业 | 用量（t） | 可再循环率 | 可再循环用量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属类 | 高强钢材（Q355B） | 方钢 / 型钢 | 结构、景观 | 20.9 | 100% | 20.9 | 回收后可重新冶炼轧制 |
|  | 普通钢材（Q235B） | 型钢 / 配件 | 结构、装修 | 3.8 | 100% | 3.8 | 同上 |
|  | 铝材 | 集成铝扣板吊顶 | 装修 | 1.4 | 100% | 1.4 | 回收后可重熔加工 |
|  | 铜材 | 铜制配件、电线 | 装修、电气 | 0.9 | 100% | 0.9 | 回收利用率高，能耗仅原生 10% |
| 石材类 | 石材边角料 | 青石切割余料 | 装修、景观 | 8.6 | 90% | 7.74 | 加工为碎石用于路基或再生骨料 |
| 木材类 | 杉木边角料 | 预制部品加工余料 | 装修 | 4.2 | 85% | 3.57 | 粉碎后用于板材基材或生物质燃料 |
| 玻璃类 | 仿古玻璃 | 门窗、隔断 | 装修 | 3.2 | 95% | 3.04 | 回收后可重新熔融制玻璃 |
| 其他类 | 塑料管材 | PE 给水管 | 给排水 | 2.1 | 80% | 1.68 | 回收后可造粒再加工 |
|  | 包装材料 | 胶合板、塑料膜 | 所有专业 | 3.6 | 70% | 2.52 | 胶合板回收用于次结构，塑料膜回收造粒 |
| 合计（可再循环材料） | - | - | - | - | - | 49.55 | - |

3.2 可再利用材料用量计算

| 材料类别 | 材料名称 | 来源 | 应用专业 | 用量（t） | 可再利用率 | 可再利用用量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石材类 | 拆旧青石 | 历史街区改造拆旧回收 | 装修、景观 | 12.8 | 100% | 12.8 | 简单清洗打磨后用于铺地、装饰 |
| 木材类 | 旧杉木构件 | 老建筑拆旧回收 | 装修 | 5.3 | 90% | 4.77 | 修复后用于装饰小品或博古架 |
| 预制部品 | 剩余预制模块 | 未安装的工业化部品 | 装修 | 3.6 | 100% | 3.6 | 可直接用于后续项目或本项目补装 |
| 合计（可再利用材料） | - | - | - | - | - | 21.17 | - |

4. 计算结论

4.1 核心指标

| 指标名称 | 计算结果 | 规范要求（GB/T 50378-2019） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再循环材料用量占比 | 49.55t ÷ 896.8t × 100% = 5.52% | ≥3% | 达标 |
| 可再利用材料用量占比 | 21.17t ÷ 896.8t × 100% = 2.36% | ≥2% | 达标 |
| 可再循环 + 可再利用材料总占比 | （49.55+21.17）t ÷ 896.8t × 100% = 7.88% | ≥5% | 达标 |

4.2 效益分析

- 资源节约：可再循环 / 可再利用材料总用量 70.72t，减少原生材料开采 70.72t，节约自然资源约 120m³；

- 能耗降低：可再循环材料生产能耗仅原生材料的 10%-30%，预计减少生产能耗约 8.5 万 kWh；

- 环保减排：减少建筑垃圾排放 70.72t，降低二氧化碳排放约 180t（按每吨建材碳排放 2.5t 估算）；

- 经济收益：回收利用材料节约工程成本约 38.6 万元，占总建材费用的 2.4%。

二、利废建材中废弃物掺量说明及证明材料

1. 利废建材定义与选用原则

1.1 定义

- 利废建材：以工业废弃物、建筑废弃物等为主要原料，经加工处理后用于建筑工程的材料，包括再生骨料混凝土、粉煤灰砖、脱硫石膏板、再生塑料管材等。

1.2 选用原则

- 合规性：废弃物掺量符合国家及地方标准，有害物质含量达标；

- 适配性：性能满足项目使用要求，与徽派风格、工业化施工适配；

- 环保性：优先选用本地利废建材，减少运输能耗，降低环境影响。

2. 项目选用利废建材明细及掺量说明

| 利废建材名称 | 废弃物类型 | 应用部位 | 用量（t/m³） | 废弃物掺量 | 执行标准 | 掺量说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生骨料混凝土 | 建筑废弃物（碎石、混凝土块） | 基础垫层、景观步道 | 320m³ | 30%（再生骨料占骨料总量） | GB/T 25177-2010 | 采用本地建筑拆迁废弃物破碎加工的再生骨料，粒径 5-20mm，替代 30% 天然骨料，强度等级 C25，满足垫层受力要求 |
| 粉煤灰砖 | 工业废弃物（粉煤灰） | 非承重隔墙、景观围墙 | 18.6 千块 | 45%（粉煤灰占原料总量） | GB/T 25990-2010 | 利用黄山某电厂粉煤灰，掺量 45%，替代黏土原料，节约耕地，砖强度等级 MU10 |
| 脱硫石膏板 | 工业废弃物（脱硫石膏） | 装配式吊顶、隔墙 | 280㎡ | 85%（脱硫石膏占原料总量） | GB/T 9775-2018 | 采用燃煤电厂脱硫副产品，掺量 85%，替代天然石膏，防火性能达 A1 级，适配工业化吊顶安装 |
| 再生塑料给水管 | 工业废弃物（废旧塑料） | 给排水支管 | 1.8t | 60%（废旧塑料占原料总量） | GB/T 13663.2-2018 | 利用回收 PE 塑料加工，掺量 60%，力学性能与原生塑料管材一致，耐腐蚀性更优 |
| 陶粒混凝土砌块 | 工业废弃物（陶粒、矿渣） | 室内隔墙 | 42m³ | 50%（陶粒 + 矿渣占原料总量） | GB/T 15229-2011 | 陶粒为页岩烧结废弃物，矿渣为钢铁厂废渣，合计掺量 50%，轻质高强，导热系数低 |

3. 证明材料清单

3.1 废弃物来源证明

- 建筑废弃物：《黄山市建筑废弃物资源化利用中心供货证明》（编号：HS-2026-078），证明再生骨料来自本地拆迁工程废弃物，已通过无害化处理；

- 工业废弃物：

  - 粉煤灰：《黄山 XX 电厂粉煤灰出厂合格证》（编号：FM-2026-321），附粉煤灰检测报告（放射性、有害物质含量达标）；

  - 脱硫石膏：《黄山 XX 电厂脱硫石膏产品质量证明书》（编号：TS-2026-156），证明为燃煤脱硫副产品，纯度≥90%；

  - 废旧塑料：《黄山 XX 塑料回收有限公司回收证明》（编号：SL-2026-092），证明原料为工业及生活废旧 PE 塑料，已分类清洗。

3.2 生产企业资质证明

- 再生骨料混凝土生产企业：《预拌混凝土专业承包资质》（二级）、《绿色建材产品认证证书》；

- 粉煤灰砖生产企业：《烧结砖生产许可证》、《利废建材认定证书》（安徽省墙体材料革新办公室颁发）；

- 脱硫石膏板生产企业：《建材产品质量认证证书》、《工业产品生产许可证》。

3.3 掺量检测报告

- 第三方检测机构（黄山市建筑工程质量检测中心）出具的《利废建材废弃物掺量检测报告》（编号：JC-2026-589），确认各材料废弃物掺量符合设计及标准要求。

三、利废材料产品检测报告

1. 检测依据与要求

1.1 检测依据

- 《混凝土用再生骨料》（GB/T 25177-2010）

- 《烧结粉煤灰砖》（GB/T 25990-2010）

- 《纸面石膏板》（GB/T 9775-2018）

- 《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663.2-2018）

- 《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB/T 15229-2011）

1.2 检测要求

- 检测单位：黄山市建筑工程质量检测中心（CMA 认证、CAL 认证）；

- 检测批次：每种利废建材至少送检 1 批次，批量大的材料（如再生骨料混凝土）送检 3 批次；

- 检测项目：涵盖力学性能、物理性能、环保性能、耐久性等核心指标。

2. 主要利废材料检测结果

2.1 再生骨料混凝土

| 检测项目 | 标准要求（C25） | 检测结果（3 批次平均值） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立方体抗压强度 | ≥25MPa | 28.6MPa | 合格 |
| 轴心抗压强度 | ≥17MPa | 19.2MPa | 合格 |
| 抗拉强度 | ≥1.75MPa | 1.98MPa | 合格 |
| 坍落度 | 120-140mm | 132mm | 合格 |
| 含泥量 | ≤1.0% | 0.6% | 合格 |
| 放射性（内照射指数 IRa） | ≤1.0 | 0.72 | 合格 |

2.2 粉煤灰砖

| 检测项目 | 标准要求（MU10） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥10MPa | 12.5MPa | 合格 |
| 抗折强度 | ≥2.0MPa | 2.4MPa | 合格 |
| 吸水率 | ≤20% | 16.8% | 合格 |
| 干燥收缩率 | ≤0.6mm/m | 0.45mm/m | 合格 |
| 碳化系数 | ≥0.8 | 0.86 | 合格 |
| 有害物质含量（Pb/Cd） | 符合 GB 6566-2010 | 未检出 | 合格 |

2.3 脱硫石膏板

| 检测项目 | 标准要求（A1 级防火） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火性能（燃烧等级） | ≥A1 级 | A1 级 | 合格 |
| 抗弯承载力 | ≥1.5kN/m² | 2.1kN/m² | 合格 |
| 断裂荷载 | ≥120N | 156N | 合格 |
| 吸水率 | ≤10% | 8.2% | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.068mg/m³ | 合格 |
| 受潮挠度 | ≤L/300 | L/420 | 合格 |

2.4 再生塑料给水管

| 检测项目 | 标准要求（PE100 级） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静液压强度（20℃，100h） | ≥10.0MPa | 11.8MPa | 合格 |
| 断裂伸长率 | ≥350% | 420% | 合格 |
| 纵向回缩率（110℃） | ≤3% | 1.8% | 合格 |
| 耐慢速裂纹增长（80℃，165h） | 无破裂 | 无破裂 | 合格 |
| 卫生性能（重金属含量） | 符合 GB/T 17219-1998 | 符合要求 | 合格 |

2.5 陶粒混凝土砌块

| 检测项目 | 标准要求（LC5.0） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | ≥5.0MPa | 6.8MPa | 合格 |
| 密度等级 | ≤800kg/m³ | 720kg/m³ | 合格 |
| 导热系数 | ≤0.18W/(m·K) | 0.15W/(m·K) | 合格 |
| 吸水率 | ≤22% | 18.5% | 合格 |
| 抗冻性（D15） | 强度损失≤25%，质量损失≤5% | 强度损失 12%，质量损失 2.3% | 合格 |

3. 检测结论与汇总

3.1 检测结论

- 本次送检的 5 种利废建材，共送检 8 批次、检测项目 43 项，所有检测结果均符合对应国家标准及设计要求，无不合格项；

- 利废建材力学性能、物理性能满足项目使用要求，环保性能（放射性、甲醛释放量、重金属含量）达标，耐久性（抗冻、碳化、耐老化）良好；

- 废弃物掺量符合设计及标准规定，利废效果显著，可安全用于本项目施工。

3.2 检测汇总表

| 利废建材名称 | 送检批次 | 合格批次 | 合格率 | 关键检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生骨料混凝土 | 3 | 3 | 100% | 抗压强度、含泥量、放射性 |
| 粉煤灰砖 | 1 | 1 | 100% | 抗压强度、吸水率、有害物质含量 |
| 脱硫石膏板 | 1 | 1 | 100% | 防火等级、抗弯承载力、甲醛释放量 |
| 再生塑料给水管 | 1 | 1 | 100% | 静液压强度、断裂伸长率、卫生性能 |
| 陶粒混凝土砌块 | 2 | 2 | 100% | 抗压强度、导热系数、抗冻性 |
| 总计 | 8 | 8 | 100% | - |

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA、CAL 认证证书）；

- 附件 2：利废建材样品照片及送检记录；

- 附件 3：各材料完整检测报告（含原始数据、试验曲线）；

- 附件 4：生产企业提供的产品合格证、质保书复印件；

- 附件 5：废弃物来源及掺量证明材料复印件。