工业化内装专项文件

一、工业化内装部品用量比例计算书

1. 计算依据与定义

1.1 核心规范

- 《装配式内装修技术标准》（GB/T 51233-2016）

- 《建筑工业化内装工程质量验收规范》（DB34/T 5099-2021，安徽省地方标准）

- 《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231-2016）

1.2 工业化内装部品定义

- 指采用工厂预制、现场装配方式施工的内装部品，涵盖：预制木饰面板、集成吊顶模块、预制石材构件、装配式隔墙、集成卫浴、预制装饰小品等，需满足标准化生产、通用性强、安装便捷的要求。

2. 计算范围与基础数据

2.1 计算范围

- 项目室内装修区域（展厅、办公区、餐饮区、公共卫生间、走廊），总内装面积 1754㎡（与免支撑楼板面积一致）。

2.2 基础数据

- 内装各区域面积：展厅 680㎡、办公区 320㎡、餐饮区 450㎡、公共卫生间 84㎡、走廊 220㎡；

- 工业化内装部品分类：按功能划分为墙面部品、吊顶部品、地面部品、卫浴部品、装饰部品五大类。

3. 工业化内装部品用量比例计算

3.1 墙面工业化部品用量比例

| 部品类型 | 规格型号 | 应用区域 | 用量（㎡） | 墙面总面积（㎡） | 占比 | 工业化特性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制杉木护墙板 | 1200×3000×18mm（工厂预制、榫卯拼接） | 展厅、办公区、走廊 | 528 | 1680 | 31.4% | 工厂防腐防火处理，现场干挂安装，无湿作业 |
| 集成青砖贴面模块 | 600×600×53mm（预制砖胎膜 + 瓷砖背胶） | 餐饮区、走廊局部 | 288 | 1680 | 17.1% | 标准化规格，现场卡扣固定，拼接精度高 |
| 预制石材装饰板 | 800×600×20mm（青石预制，仿徽州石雕） | 展厅背景墙、入口玄关 | 72 | 1680 | 4.3% | 工厂雕刻成型，现场干挂，避免现场切割污染 |
| 合计（墙面工业化部品） | - | - | 888 | 1680 | 52.8% | - |

3.2 吊顶工业化部品用量比例

| 部品类型 | 规格型号 | 应用区域 | 用量（㎡） | 吊顶总面积（㎡） | 占比 | 工业化特性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成木格栅吊顶模块 | 300×300×90mm（杉木预制，防腐处理） | 展厅、餐饮区 | 420 | 1754 | 23.9% | 模块化设计，现场拼接，与灯具预留接口 |
| 装配式石膏板吊顶 | 600×600×12mm（防火石膏板 + 木饰收边） | 办公区、走廊 | 380 | 1754 | 21.6% | 工厂预裁，现场卡扣安装，平整度高 |
| 集成铝扣板吊顶 | 300×300×0.8mm（防水防潮，仿木纹理） | 公共卫生间 | 84 | 1754 | 4.8% | 标准化模块，快装结构，便于检修 |
| 合计（吊顶工业化部品） | - | - | 884 | 1754 | 50.4% | - |

3.3 地面工业化部品用量比例

| 部品类型 | 规格型号 | 应用区域 | 用量（㎡） | 地面总面积（㎡） | 占比 | 工业化特性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制青石铺地模块 | 300×600×50mm（工厂切割、倒角、防滑处理） | 展厅、走廊 | 520 | 1754 | 29.6% | 成品化供应，现场干铺，灰缝均匀 |
| 装配式实木地板 | 900×120×18mm（杉木预制，锁扣拼接） | 办公区 | 320 | 1754 | 18.2% | 工厂预涂清漆，现场免胶安装，环保无污染 |
| 预制防滑地砖模块 | 300×300×10mm（瓷砖 + 背衬层，预制倒角） | 公共卫生间、餐饮区厨房 | 150 | 1754 | 8.6% | 防水背衬处理，现场干挂，施工高效 |
| 合计（地面工业化部品） | - | - | 990 | 1754 | 56.4% | - |

3.4 卫浴工业化部品用量比例

| 部品类型 | 规格型号 | 应用区域 | 用量（套 /㎡） | 卫浴区域面积（㎡） | 占比 | 工业化特性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成卫浴间 | 1.5×1.2m（整体底盘 + 壁板 + 洁具集成） | 公共卫生间 | 6 套 | 84 | 71.4% | 工厂整体预制，现场吊装，24 小时即可使用 |
| 预制洗手台模块 | 1200×600×800mm（青石台面 + 杉木柜体预制） | 公共卫生间 | 12 套 | 84 | 100% | 成品化供应，现场固定，无需现场加工 |
| 合计（卫浴工业化部品） | - | - | - | 84 | 85.7% | - |

3.5 装饰工业化部品用量比例

| 部品类型 | 规格型号 | 应用区域 | 用量（件 /㎡） | 装饰总面积（㎡） | 占比 | 工业化特性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制木雕挂屏 | 600×800×50mm（工厂雕刻、上漆） | 展厅、走廊 | 36 件 | 900 | 100% | 标准化图案，预制挂点，现场直接安装 |
| 装配式博古架 | 1200×2400×300mm（杉木预制，榫卯拼接） | 展厅 | 8 件 | 680 | 100% | 模块化组合，现场快速拼装，可灵活调整 |
| 预制石灯笼 | 300×600mm（青石预制，仿徽派样式） | 走廊、餐饮区 | 12 件 | 674 | 100% | 工厂整体成型，现场预埋固定 |
| 合计（装饰工业化部品） | - | - | - | - | 100% | - |

4. 总体用量比例计算结论

| 内装类别 | 工业化部品用量（㎡/ 件） | 对应区域总面积（㎡） | 分类占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面工程 | 888㎡ | 1680㎡ | 52.8% |
| 吊顶工程 | 884㎡ | 1754㎡ | 50.4% |
| 地面工程 | 990㎡ | 1754㎡ | 56.4% |
| 卫浴工程 | 72㎡（等效面积） | 84㎡ | 85.7% |
| 装饰工程 | 56 件（全工业化） | - | 100% |
| 项目整体工业化内装部品用量比例 | - | 1754㎡ | 58.6% |

- 项目整体工业化内装部品用量比例达 58.6%，符合安徽省《建筑工业化内装工程质量验收规范》中 “工业化部品用量比例≥50%” 的合格标准，达到绿色建筑工业化要求；

- 工业化部品主要集中于装饰性强、施工难度大的部位，兼顾徽派风格传承与施工效率提升，减少现场湿作业 60% 以上，降低对历史街区周边环境的影响；

- 卫浴、装饰类部品工业化率达 85.7% 以上，实现成品化供应与快速装配，缩短装修工期约 30%。

二、工业化内装深化设计图

1. 设计依据与原则

1.1 核心规范

- 《装配式内装修技术标准》（GB/T 51233-2016）

- 《徽派建筑装修施工工艺标准》（DB34/T 5026-2016）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

1.2 设计原则

- 风格统一：工业化部品外观、材质与徽派风格保持一致，预制构件仿传统工艺细节（如榫卯纹理、石雕图案）；

- 模数协调：所有工业化部品采用标准化模数（300mm×300mm、600mm×600mm），适配主体结构柱网尺寸；

- 装配便捷：设计卡扣式、干挂式连接节点，减少现场焊接、粘结作业，降低施工难度；

- 维护可行：部品设计可拆卸结构，便于后期维修更换，延长使用寿命。

2. 深化设计核心内容

2.1 墙面工业化部品深化设计

- 预制杉木护墙板：采用 “龙骨 + 干挂件” 安装体系，龙骨间距 600mm（与部品模数匹配），护墙板预留检修口（300×300mm），位置避开装饰小品；

- 集成青砖贴面模块：模块边缘设计卡槽式拼接，背面设置防潮背板，与墙体基层采用膨胀螺栓固定，拼接缝宽 5mm（仿传统灰缝）；

- 预制石材装饰板：采用不锈钢干挂件固定，挂件间距 400mm，板缝采用灰色密封胶填充（颜色匹配青石），避免雨水渗透。

2.2 吊顶工业化部品深化设计

- 集成木格栅吊顶模块：格栅框架采用工厂预制榫卯结构，现场通过主龙骨挂件固定，主龙骨间距 900mm，与灯具安装位置精准对接；

- 装配式石膏板吊顶：采用 “主龙骨 + 副龙骨 + 模块板” 体系，模块板边缘设计企口拼接，接缝处采用木饰线条收边，隐藏拼接痕迹；

- 集成铝扣板吊顶：扣板背面预涂防潮涂层，采用卡扣式连接，与通风口、灯具预留洞口精准匹配，无需现场切割。

2.3 地面工业化部品深化设计

- 预制青石铺地模块：模块底部设置防滑垫，采用 “干砂垫层 + 模块拼接” 工艺，边缘设置收边条（杉木材质），与墙面护墙板衔接；

- 装配式实木地板：采用锁扣式拼接，地板下铺设防潮垫（厚度 2mm），与墙角预留 8mm 伸缩缝，通过踢脚线隐藏；

- 预制防滑地砖模块：模块背面设置排水槽，采用干挂胶固定于基层，拼接缝宽 2mm，采用防水勾缝剂填充。

2.4 卫浴工业化部品深化设计

- 集成卫浴间：整体底盘采用玻璃钢预制，壁板采用防水杉木装饰板，内部洁具（马桶、淋浴喷头）工厂预装，现场仅需连接给排水管道；

- 预制洗手台模块：青石台面工厂开孔（适配水龙头、面盆），杉木柜体采用模块化设计，内部预留收纳空间，现场通过膨胀螺栓固定于墙面。

2.5 装饰工业化部品深化设计

- 预制木雕挂屏：背面预留金属挂架，挂架位置与墙面预埋挂件精准对接，挂屏边缘设计仿传统榫卯装饰线条；

- 装配式博古架：由立柱、横梁、层板等模块组成，模块间采用卡扣式连接，可根据展陈需求调整层板高度；

- 预制石灯笼：底部设置预埋钢板，与地面混凝土基层固定，灯笼内部预留 LED 灯安装槽，电线通过预埋管隐藏。

3. 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业化内装设计总说明 | G-01 | - | 设计依据、部品选型、装配工艺、质量要求 | 衔接装修 Z-01 |
| 墙面工业化部品施工图 | G-02 ~ G-03 | 1:50 | 预制护墙板、青砖模块、石材板布置、安装节点 | 衔接装修 Z-02 |
| 吊顶工业化部品施工图 | G-04 ~ G-05 | 1:100 | 集成格栅、石膏板模块、铝扣板布置、龙骨节点 | 衔接装修 Z-07 |
| 地面工业化部品施工图 | G-06 ~ G-07 | 1:100 | 预制青石、实木地板、防滑地砖布置、拼接节点 | 衔接装修 Z-06 |
| 卫浴工业化部品施工图 | G-08 | 1:20 | 集成卫浴间、洗手台模块定位、安装节点 | 衔接给排水 S-09 |
| 装饰工业化部品施工图 | G-09 | 1:20 | 木雕挂屏、博古架、石灯笼定位、固定节点 | 衔接装修 Z-10 |
| 部品连接节点详图 | G-10 ~ G-11 | 1:10 | 各工业化部品拼接、与主体结构连接节点 | 衔接结构 J-07 |

三、材料见证送检报告

1. 送检依据与要求

1.1 送检依据

- 《建筑材料见证取样和送检管理规定》（建质〔2000〕211 号）

- 《装配式内装修工程质量验收规范》（DB34/T 5099-2021）

- 项目材料采购合同、设计文件对材料性能的要求

1.2 送检要求

- 见证单位：XX 工程监理有限公司（具备见证资质）；

- 检测单位：黄山市建筑工程质量检测中心（CMA 认证）；

- 送检原则：工业化内装主要部品及关键材料 100% 见证送检，每批次材料至少送检 1 组；

- 检测项目：涵盖物理性能、力学性能、环保性能、防火性能等核心指标。

2. 主要材料见证送检结果

2.1 预制杉木类部品（护墙板、吊顶格栅、博古架）

| 材料名称 | 规格型号 | 送检批次 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制杉木护墙板 | 1200×3000×18mm | 3 批 | 含水率 | ≤12% | 10.5%、11.2%、10.8% | 合格 |
|  |  |  | 顺纹抗压强度 | ≥15MPa | 18.6MPa、17.8MPa、18.2MPa | 合格 |
|  |  |  | 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.08mg/m³、0.075mg/m³、0.082mg/m³ | 合格 |
|  |  |  | 防火性能（燃烧等级） | ≥B1 级 | 达到 B1 级要求 | 合格 |
| 集成木格栅吊顶 | 300×300×90mm | 2 批 | 含水率 | ≤12% | 11.0%、10.7% | 合格 |
|  |  |  | 抗弯强度 | ≥12MPa | 14.5MPa、13.8MPa | 合格 |
|  |  |  | 防腐性能（白蚁抗性） | 不被蛀蚀 | 无蛀蚀现象 | 合格 |

2.2 预制石材类部品（青石铺地、石材装饰板）

| 材料名称 | 规格型号 | 送检批次 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制青石铺地模块 | 300×600×50mm | 3 批 | 抗压强度 | ≥60MPa | 75.2MPa、72.8MPa、74.5MPa | 合格 |
|  |  |  | 防滑系数 | ≥0.6 | 0.72、0.68、0.70 | 合格 |
|  |  |  | 吸水率 | ≤0.5% | 0.32%、0.28%、0.30% | 合格 |
| 预制石材装饰板 | 800×600×20mm | 2 批 | 抗弯强度 | ≥10MPa | 12.5MPa、11.8MPa | 合格 |
|  |  |  | 放射性（内照射指数 IRa） | ≤1.0 | 0.65、0.62 | 合格 |

2.3 集成吊顶与地面模块

| 材料名称 | 规格型号 | 送检批次 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装配式石膏板吊顶 | 600×600×12mm | 2 批 | 防火性能（燃烧等级） | ≥A1 级 | 达到 A1 级要求 | 合格 |
|  |  |  | 抗弯承载力 | ≥1.5kN/m² | 2.2kN/m²、2.0kN/m² | 合格 |
|  |  |  | 防潮性能（吸水率） | ≤10% | 8.5%、8.2% | 合格 |
| 装配式实木地板 | 900×120×18mm | 2 批 | 锁扣强度 | ≥3.0kN | 3.8kN、3.6kN | 合格 |
|  |  |  | 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.07mg/m³、0.065mg/m³ | 合格 |
|  |  |  | 耐磨性能 | ≥4000 转 | 5200 转、5000 转 | 合格 |

2.4 集成卫浴与装饰部品

| 材料名称 | 规格型号 | 送检批次 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成卫浴间壁板 | 1200×2400×8mm | 2 批 | 防水性能 | 24 小时无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
|  |  |  | 抗冲击强度 | ≥5kJ/m² | 6.8kJ/m²、6.5kJ/m² | 合格 |
| 预制洗手台青石台面 | 1200×600×20mm | 2 批 | 抗压强度 | ≥60MPa | 78.5MPa、76.2MPa | 合格 |
|  |  |  | 抗污性能 | 易擦拭无残留 | 无残留痕迹 | 合格 |
| 预制木雕挂屏 | 600×800×50mm | 1 批 | 防腐性能 | 达到 2 级防腐要求 | 符合 2 级要求 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.085mg/m³ | 合格 |

3. 检测结论与汇总

3.1 检测结论

- 本次送检的工业化内装主要材料及部品，涵盖杉木类、石材类、吊顶地面模块、卫浴装饰部品等，共送检 15 批次、检测项目 42 项；

- 所有检测项目结果均符合《装配式内装修技术标准》（GB/T 51233-2016）、《徽派建筑装修施工工艺标准》（DB34/T 5026-2016）及设计文件要求，无不合格项；

- 材料环保性能（甲醛释放量、放射性）、力学性能（抗压、抗弯强度）、功能性能（防滑、防水、防火）均达标，可用于本项目工业化内装施工。

3.2 送检汇总表

| 材料类别 | 送检批次 | 合格批次 | 合格率 | 关键检测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制杉木类部品 | 5 | 5 | 100% | 含水率、甲醛释放量、防火性能 |
| 预制石材类部品 | 5 | 5 | 100% | 抗压强度、防滑系数、吸水率 |
| 集成吊顶与地面模块 | 4 | 4 | 100% | 防火等级、抗弯承载力、耐磨性能 |
| 集成卫浴与装饰部品 | 3 | 3 | 100% | 防水性能、抗冲击强度、防腐性能 |
| 总计 | 17 | 17 | 100% | - |

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA 认证证书）；

- 附件 2：见证取样记录（见证人员签字、监理单位盖章）；

- 附件 3：材料出厂合格证、质保书复印件；

- 附件 4：检测原始数据记录表及试验报告；

- 附件 5：送检材料样品照片及检测过程影像资料。