核心末端产品说明书及合格证书

一、核心末端产品说明书

1. 防潮透气膜（历史建筑外墙专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用部位 | 安装说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺粘聚丙烯防潮透气膜 | TY-1000，厚度 0.3mm，幅宽 1.5m | 透气量≥1200g/(㎡・24h)，水蒸气渗透系数 μ≥0.03g/(m・h・Pa)，耐撕裂强度≥50N，耐老化性能（紫外线 1000h）无开裂 | 历史建筑外墙木龙骨与青砖之间 | 1. 横向铺设，搭接宽度≥100mm，采用专用压条固定，固定间距≤300mm； 与门窗洞口接缝处采用丁基胶带密封，确保无透气漏洞；3. 施工时避免尖锐物体划伤，保持膜面平整无褶皱 |

2. 憎水型防腐木（历史建筑填充层专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用部位 | 安装说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 樟子松憎水型防腐木 | 50×50mm（方材），含水率≤10% | 防腐等级≥C4A，吸湿率≤8%（24h 浸泡），顺纹抗压强度≥35MPa，防虫防蚁性能达标，甲醛释放量≤0.124mg/m³ | 历史建筑外墙填充层 | 1. 安装前检查木材含水率，确保≤10%，避免湿材安装后变形；2. 木构件之间预留 5mm 伸缩缝，适应温度变化； 与金属构件接触处垫防腐垫片，防止电化学腐蚀 |

3. 蒸汽渗透膜（冷凝防护专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用部位 | 安装说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高密度聚乙烯蒸汽渗透膜 | ZT-25，厚度 0.25mm，幅宽 2.0m | 蒸汽渗透系数 μ≥0.028g/(m・h・Pa)，断裂伸长率≥300%，耐温范围 - 40℃~80℃，耐穿刺强度≥30N | 历史建筑外墙防腐木与青砖之间 | 1. 从下至上纵向铺设，搭接宽度≥150mm，采用热合机密封搭接缝；. 膜面朝向室内侧，确保内部湿气单向排出；. 固定采用不锈钢钉，钉距≤200mm，钉帽直径≥10mm |

4. 三道密封胶条（外窗专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用部位 | 安装说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPDM 三元乙丙密封胶条 | 框扇密封：12×8mm；玻璃密封：10×6mm；五金密封：8×5mm | 邵氏硬度 60±5，拉伸强度≥10MPa，断裂伸长率≥400%，压缩永久变形≤20%（70℃×24h），耐老化性能（紫外线 1000h）无龟裂 | 全区域断桥铝合金外窗 | 1. 框扇密封胶条嵌入专用卡槽，确保贴合紧密，无松动；>2. 玻璃密封胶条环绕玻璃四周，接口处采用 45° 斜接，避免直角拼接漏水；. 五金密封胶条安装于五金配件接触部位，确保启闭过程中密封连续 |

5. 耐碱玻纤网格布（保温层防护专用）

| 产品名称 | 型号规格 | 技术参数 | 应用部位 | 安装说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐碱玻纤网格布 | 克重≥160g/㎡，幅宽 1.0m | 耐碱断裂强力≥1200N/50mm（经 / 纬），耐碱断裂强力保留率≥90%，网孔尺寸 4×4mm，厚度≥0.16mm | 新建商业外墙挤塑板保温层外侧 | 1. 与挤塑板保温层贴合，采用抹面胶浆固定，胶浆覆盖量≥200g/㎡；2. 搭接宽度≥50mm，阴阳角处附加一层网格布，宽度≥200mm；3. 施工时避免网格布褶皱，确保平整覆盖保温层 |

二、产品合格证书（摘要）

1. 防潮透气膜合格证书

- 证书编号：TY-2026-0328

- 生产厂家：XX 新型建材有限公司

- 检验机构：国家建筑材料质量监督检验中心（CMA/CNAS 认证）

- 检验日期：2026 年 4 月 15 日

- 合格结论：该批产品透气量、耐撕裂强度、耐老化性能等指标均符合《建筑用防潮透气膜》（GB/T 27789-2011）要求，判定合格。

- 有效期：2026 年 4 月 15 日 - 2028 年 4 月 14 日

- 附件：检验报告编号（JC-2026-1568）

2. 憎水型防腐木合格证书

- 证书编号：FS-2026-0512

- 生产厂家：XX 木材防腐有限公司

- 检验机构：国家木材质量监督检验中心（CMA/CNAS 认证）

- 检验日期：2026 年 5 月 8 日

- 合格结论：该批樟子松防腐木防腐等级、吸湿率、力学性能等指标符合《木材防腐工程技术规范》（GB 50206-2012）要求，判定合格。

- 有效期：2026 年 5 月 8 日 - 2028 年 5 月 7 日

- 附件：检验报告编号（MC-2026-0896）

3. 蒸汽渗透膜合格证书

- 证书编号：ZT-2026-0630

- 生产厂家：XX 防水材料有限公司

- 检验机构：国家建筑防水材料质量监督检验中心（CMA/CNAS 认证）

- 检验日期：2026 年 5 月 20 日

- 合格结论：该批蒸汽渗透膜蒸汽渗透系数、耐穿刺强度、耐温性能等指标符合《建筑防水卷材试验方法》（GB/T 328.40-2021）要求，判定合格。

- 有效期：2026 年 5 月 20 日 - 2028 年 5 月 19 日

- 附件：检验报告编号（FS-2026-1234）

4. 三道密封胶条合格证书

- 证书编号：EPDM-2026-0418

- 生产厂家：XX 密封材料有限公司

- 检验机构：国家橡胶制品质量监督检验中心（CMA/CNAS 认证）

- 检验日期：2026 年 4 月 28 日

- 合格结论：该批 EPDM 密封胶条硬度、拉伸强度、耐老化性能等指标符合《建筑门窗用密封胶条》（GB/T 24498-2020）要求，判定合格。

- 有效期：2026 年 4 月 28 日 - 2028 年 4 月 27 日

- 附件：检验报告编号（XJ-2026-0952）

5. 耐碱玻纤网格布合格证书

- 证书编号：GB-2026-0525

- 生产厂家：XX 玻纤制品有限公司

- 检验机构：国家玻璃纤维产品质量监督检验中心（CMA/CNAS 认证）

- 检验日期：2026 年 5 月 12 日

- 合格结论：该批耐碱玻纤网格布耐碱断裂强力、断裂强力保留率、网孔尺寸等指标符合《玻璃纤维网格布》（JC/T 841-2019）要求，判定合格。

- 有效期：2026 年 5 月 12 日 - 2028 年 5 月 11 日

- 附件：检验报告编号（BX-2026-0763）

三、文件说明

- 本文件所列产品均为围护结构热工性能验算报告中明确的核心末端材料，产品性能参数与验算依据一致，确保设计与实际使用材料匹配；

- 所有合格证书均由具备 CMA/CNAS 认证资质的第三方检验机构出具，检验结果真实有效，可追溯；

- 产品安装说明严格对接围护结构施工要求，确保材料安装质量，保障防结露、隔热、防冷凝效果；

- 如需产品完整检验报告、厂家资质文件或施工工艺视频，可联系项目技术部获取。